PHÒNG R&D — HÓA KEO BÌNH THẠNH (BTChem)

BÁO CÁO TỔNG HỢP

BIẾN TÍNH DẦU THỰC VẬT

ỨNG DỤNG DẦU BẢO QUẢN GỖ

Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh    |    Thời gian: 15/12/2025 → 12/06/2026

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Báo cáo này tổng hợp 6 tháng nghiên cứu thực nghiệm (12/2025–6/2026) về biến tính dầu thực vật (RLO, Tung Oil) nhằm phát triển dòng sản phẩm dầu bảo quản gỗ sinh thái cho BTChem. Năm hướng công nghệ đã được thử nghiệm: (1) Malein hóa dầu nền, (2) Hardwax Oil 1K/2K, (3) Nhũ tương W/O và O/W, (4) Dầu 2K Urethane từ Glycerolysis, và (5) UV Oil từ Acrylate hóa. Kết quả xác định được 3 sản phẩm hoàn thiện sẵn sàng triển khai và 3 hướng có triển vọng cần cải tiến thêm.

# PHẦN A: NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO

## A.1. Dầu lanh (Raw Linseed Oil — RLO)

Dầu lanh là nguyên liệu nền chính trong toàn bộ hệ thống sản phẩm. Thành phần axit béo chủ yếu là linolenic (C18:3, ~55%), linoleic (C18:2, ~15%) và oleic (C18:1, ~19%), tạo chỉ số iod cao (IV ~180), cho phép đóng rắn theo cơ chế autoxidation với oxy không khí.

| Đặc điểm | Mô tả |
| --- | --- |
| Trạng thái | Lỏng, vàng nhạt, trong suốt |
| Cơ chế khô | Autoxidation với oxy không khí (chuỗi gốc tự do RO·, ROO·) |
| Thời gian khô | 24–72h (nguyên chất) — thực tế 7 ngày chưa khô hẳn |
| Đặc tính | Thấm sâu vào mao quản gỗ, tôn vân gỗ, giá thấp |
| Hạn chế | Khô chậm, kém kháng nước, dễ nấm mốc; bị đen sậm khi dùng CF100 (siccative Co) |

## A.2. Dầu trẩu (Tung Oil — TO)

Dầu trẩu (Aleurites fordii) có cấu trúc nối đôi liên hợp đặc biệt (axit eleostearic, C18:3 liên hợp, ~80%), cho phép tham gia phản ứng Diels-Alder trực tiếp mà không cần nhiệt độ cao. Đây là lợi thế lớn so với RLO (nối đôi cô lập) trong việc cải thiện tốc độ khô và kháng nước.

## A.3. Hóa chất biến tính

| Hóa chất | Vai trò |
| --- | --- |
| MA (Maleic Anhydride) | Gắn nhóm -COOH vào mạch dầu → tạo khả năng nhũ hóa, tăng thấm ướt, kháng nước, cầu nối acrylate hóa |
| 2HEA (2-Hydroxyethyl Acrylate) | Gắn nhóm Acrylate vào mạch dầu → đóng rắn UV |
| Glycerine | Tạo nhóm polyol (-OH) → phản ứng Isocyanate (hệ dầu 2K) |
| BPO (Benzoyl Peroxide) | Khơi mào phản ứng gốc tự do trong malein hóa |
| DBTL (Dibutyltin Dilaurate) | Xúc tác organotin cho ester hóa (MATR v1) |
| Hydroquinone (HQ) | Chất ức chế oxy hóa/trùng hợp |
| pTSA | Xúc tác acid cho ester hóa (UV Oil) |
| Parafin oil | Ổn định nhũ W/O, tăng kháng nước |
| HI100 (HDI Isocyanate) | Đóng rắn cho hệ dầu 2K urethane |
| Sáp 8120M | Wax cứng tự nhiên — chống xước, tạo bề mặt trơn mịn |
| PM (Propylene glycol methyl ether) | Dung môi glycol — điều chỉnh độ nhớt, dễ thi công |
| CF100 (Co/Zr/Ca siccative blend) | Hỗn hợp drier kim loại — xúc tác khô oxy hóa |
| A100 / DBE | Dung môi hóa dầu/ester — pha loãng |

# PHẦN B: BIẾN TÍNH DẦU NỀN — MALEIN HÓA

## B.1. Mục đích và cơ chế

Malein hóa (maleination) là phản ứng cộng Alder-Ene giữa Maleic Anhydride (MA) và liên kết đôi C=C của axit béo không no trong dầu. Sản phẩm là dầu mang nhóm anhydrit/axit (-COOH) trên mạch, làm tăng đáng kể khả năng nhũ hóa, độ thấm ướt bề mặt gỗ, và kháng nước sau đóng rắn.

- Phản ứng Ene: MA gắn vào C có H allylic → tạo succinic half-ester trên mạch glyceride

- Xúc tác BPO (gốc tự do) tăng hiệu suất gắn MA vào chuỗi cô lập (RLO)

- Xúc tác DBTL (organotin) hỗ trợ ester hóa trong bản MATR v1

## B.2. Tổng hợp các công thức nấu

| Thí nghiệm | Dầu nền | %MA | Xúc tác | Nhiệt độ | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2005 | RLO | 6% | BPO | 150°C | 2.5–3h | ⭐ Khuyến nghị — màu trong, ít mùi |
| M2205 | RLO | 10% | BPO | 150°C | 2.5–3h | Chậm khô, mùi acid nặng |
| MATR v1 | RLO+TO (3:1) | 10% | DBTL | 140–150°C | 1.5–2h | Bản đầu tiên — kháng nước xuất sắc, gây cong vênh |
| MATR v2 | RLO+TO (3:1) | 11% | BPO | 150°C | 2.5–3h | Cải tiến MATR — nấu lâu hơn |

## B.3. So sánh tính chất các mẫu malein hóa

| Chỉ tiêu | RLO gốc | M2005 (6%MA) | M2205 (10%MA) | MATR v1 (10%+DBTL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Màu sắc | Vàng nhạt | Vàng cam, trong | Hơi đục, vàng cam | Vàng đậm, trong |
| Độ nhớt NK2 | 11"56 | 21"44 | 37"78 | Đặc hơn |
| Chỉ số AV | — | 18 (sau rửa) | 28 (sau rửa) | — |
| Khô (+1% CF100) | Đen sậm, dính | Không đổi màu, ráo 6–8h ✓ | Không đổi màu, ráo >10h ✓ | Khô mặt 24h, cứng 4–5 ngày ✓ |
| Kháng nước | Có vết ✗ | Không vết ✓ | Không vết ✓ | Rất tốt ✓✓ |
| Bề mặt | Mềm bở, dính | Dai, không dính ✓ | Dai, không dính ✓ | Cứng, dẻo dai ✓ |

Ghi chú: M2005 (6%MA) được chọn làm dầu nền chuẩn cho hầu hết ứng dụng nhờ cân bằng tối ưu giữa độ nhớt, màu sắc, mùi và kháng nước. MATR v1/v2 dành riêng cho UV Oil.

## B.4. Kiểm tra chuyên sâu MATR v1 — Test dài hạn trên ván sàn

### Test ngâm nước 24h

| Chỉ tiêu | Không lau dầu | Dầu mẫu TM | MATR v1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nước ngâm | — | Có màu vàng, ván dầu nổi ✗ | Trong suốt, không ván dầu ✓ |
| Độ ẩm vùng ngâm | — | 35–37% (thấm hoàn toàn) ✗ | 17–18% ✓ |
| Độ ẩm vùng trên | — | 20–28% | 14–15% ✓ |
| Màu sắc gỗ | — | Thay đổi nhiều ✗ | Ít thay đổi ✓ |

### Test phơi nắng 1 tháng (Điều kiện thực tế ngoài trời)

| Chỉ tiêu | Gỗ không lau | Dầu mẫu OBT | MATR v1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sau 7 ngày | Bạc màu, thô ráp ✗ | Loang lổ, nổi ghim ✗ | Láng, không xù ghim, không đổi màu ✓ |
| Sau 14 ngày | — | — | Bắt đầu thấm nước, dựng ghim ⚠ |
| Sau 1 tháng — Chống nước | Không ✗ | Sau 1 tuần thấm hoàn toàn ✗ | Sau 1 tuần vẫn chống thấm ✓ |
| Sau 1 tháng — Cong vênh | Ít nhất ✓ | Vừa ⚠ | Nhiều nhất ✗ |
| Sau 1 tháng — Nứt | Ít ✓ | Nhiều ✗ | Nhiều ✗ |
| Chà nhám | — | Dính nhám ⚠ | Tạo màng cứng, dễ chà ✓ |

Kết luận MATR v1: Chống nước xuất sắc, khô nhanh, cứng dẻo. Nhược điểm lớn: gây cong vênh nhiều do tạo màng quá cứng, không co giãn theo gỗ. Cần cân bằng hàm lượng MA và tỷ lệ RLO/TO trong các phiên bản tiếp theo.

# PHẦN C: DẦU SÁP CỨNG — HARDWAX OIL

## C.1. Nguyên lý Hardwax Oil

Hardwax Oil là hệ kết hợp dầu thực vật khô + sáp cứng tự nhiên, tạo cơ chế bảo vệ gỗ theo 3 lớp phân cấp:

- Lớp 1: Dầu thấm sâu vào mao quản gỗ — tạo nền kháng ẩm từ bên trong

- Lớp 2: Vùng chuyển tiếp dầu-sáp tại ranh giới bề mặt — liên kết lớp 1 và lớp 3

- Lớp 3: Sáp bề mặt siêu mỏng — chống xước, thoáng hơi, "thở" được

## C.2. So sánh hệ 1K và 2K

| Tiêu chí | Hệ 1K (Autoxidation) | Hệ 2K (Urethane) |
| --- | --- | --- |
| Cơ chế đóng rắn | Tự oxy hóa với O₂ không khí | Polyol (-OH) + Isocyanate (-NCO) → Urethane |
| Thời gian khô mặt | 24–72h (không drier); 6–16h (+drier) | <12h |
| Pot-life | Vô hạn | 1–4h (sau khi trộn) |
| Kháng nước | Trung bình đến tốt | Rất tốt ✓✓ |
| Độ phức tạp | Thấp — 1 thành phần | Cao — cần trộn NCO+polyol |
| Giá thành | Thấp | Cao (HI100) |

## C.3. Dầu 2K từ Glycerolysis (04–12/06/2026)

Glycerolysis là phản ứng trao đổi ester (transesterification) giữa dầu triglyceride và glycerine ở nhiệt độ cao (~150°C) với xúc tác kiềm (NaOH), tạo mono- và diglyceride mang nhóm -OH tự do. Đây là nguồn polyol sinh học cho phản ứng với isocyanate trong hệ 2K.

| % Glycerine | Kết quả | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| 2% | Nâu đen đậm, mùi khét nặng — Gel sớm với HI100 ✗ | 1h |
| 4% | Đặc, nâu đen nhạt, mùi khét — Tương tự ✗ | 2h |
| 6% ⭐ | Lỏng, nâu đen — Phản ứng OK với HI100, khô nhanh ✓ | 3h |

Tối ưu: 6% Glycerine, 3h nấu, xúc tác NaOH (~150°C) cải thiện màu sắc và độ nhớt. Dầu polyol thu được phản ứng tốt với HI100, bề mặt trơn láng, kháng nước tốt.

## C.4. Hardwax Oil 3005 — Thí nghiệm thực tế (30/05–04/06/2026)

### Công thức M2 (tối ưu) và M3 (so sánh)

| STT | Nguyên liệu | M2 ⭐ | M3 | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RLO | 60 | 60 | Dầu nền khô chính |
| 2 | TO (Tung Oil) | 20 | 20 | Tăng kháng nước, Diels-Alder |
| 3 | Sáp 8120M | 3.0 (2%) | 6.4 (4%) | Wax cứng, chống xước |
| 4 | Parafin oil | 16 | 16 | Ổn định |
| 5 | DBE | 8.0 | 8.0 | Dung môi |
| 6 | PM (Glycol methyl ether) | 48 ⭐ | 48 | Dung môi glycol chính |
| 7 | Driers (Co+Zr+Ca+CF100) | 0.7 | 0.7 | Xúc tác khô |
| 8 | Exskin + 641 | 0.3 | 0.3 | Phụ gia chống màng |
|  | Tổng | ~156g | ~159g |  |

Quy trình nấu: Gia nhiệt dầu + sáp ~120°C, khuấy 7–10 phút. Nguội 60–80°C, cho dung môi, khuấy mạnh 900 v/p trong 10 phút. Nguội 40–60°C, bổ sung drier.

### Kết quả so sánh 3 mẫu Hardwax 3005

| Chỉ tiêu | M1 (Parafin+A100) | M2 ⭐ (DBE+PM) | M3 (Wax 4%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dung dịch | Đặc sệt, đục ✗ | Lỏng, chảy tốt, trong ✓ | Đặc, chảy được, đục |
| Thao tác lau | Khó ✗ | Dễ ✓ | Hơi khó |
| Khô bề mặt | 24h không rít | 16h không rít | 8h không rít |
| Khô hoàn toàn | 5 ngày | 3 ngày ✓ | 5 ngày |
| Kháng nước | Có vết, xù ghim ✗ | Hầu như không vết ✓ | Có vết, xù ghim nhiều ✗ |
| Bề mặt | Láng tay | Láng, trơn ✓ | Trơn láng rất tốt ✓ |

Kết luận: M2 là lựa chọn tối ưu — PM thay A100 giúp dung dịch lỏng trong, dễ lau, kháng nước tốt. Wax 2% (3g) là điểm cân bằng: trơn láng + kháng nước mà không ảnh hưởng thấm rút.

# PHẦN D: HỆ NHŨ TƯƠNG — W/O VÀ O/W

## D.1. Khái niệm hai loại nhũ

| Loại nhũ | Pha liên tục | Pha phân tán | Đặc điểm ứng dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| W/O (Water-in-Oil) | Dầu | Nước | Dễ lau, ít vàng gỗ, ít xù ghim — phù hợp gỗ trong nhà |
| O/W (Oil-in-Water) | Nước | Dầu | Thấm nhanh, khô nhanh, rửa dụng cụ bằng nước — VOC thấp hơn |

## D.2. Thí nghiệm nhũ W/O — So sánh 3 mẫu (25/05/2026)

Thực nghiệm trên nền dầu M2005 (6%MA) + nước 28g, thay đổi chất ổn định nhũ để xác định vai trò parafin và glycerine:

| Thành phần | C ⭐ | B | A |
| --- | --- | --- | --- |
| Dầu M2005 | 70 | 70 | 70 |
| Parafin oil | 38 | — | 29 |
| Glycerine | — | 18 | 9 |
| TO 8120M (Sáp) | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| CF100 (Drier) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Nước | 28 | 28 | 28 |

Kết quả: Mẫu C (Parafin) ổn định 48h, kháng nước tốt. Mẫu B (Glycerine) phân tách nhẹ, có vết nước. Mẫu A (cả hai) tách 3 lớp, kháng nước kém. → Parafin oil là chất ổn định nhũ W/O hiệu quả; Glycerine làm giảm hiệu quả kháng nước.

## D.3. So sánh W/O và O/W

| Chỉ tiêu | W/O (hệ dầu — M2005) | O/W (hệ nước — 2305H) |
| --- | --- | --- |
| Pha liên tục | Dầu | Nước |
| Dễ lau | Tốt ✓ | Tốt ✓ |
| Thấm rút | Tốt | Nhanh hơn ✓ |
| Thời gian khô | 7–8h | 3–4h ✓ |
| Xù ghim gỗ | Rất ít ✓ | Hơi xù |
| Vàng gỗ | Ít vàng ✓ | Vàng hơn ✗ |
| Kháng nước 30ph | Rất nhẹ ✓ | Có vết nhẹ |

## D.4. Đề xuất công thức sản phẩm nhũ

### Công thức W/O — Ít vàng, ít xù ghim

| Nguyên liệu | Phần (g) | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| M2005 (6%MA) | 70 | Dầu nền |
| Parafin oil | 38 | Ổn định nhũ, kháng nước |
| TO 8120M (Sáp) | 4.6 | Chống xước |
| CF100 | 1.0 | Drier |
| Nước | 28 | Pha phân tán |

### Công thức O/W — Khô nhanh, dễ vệ sinh

| Nguyên liệu | Phần (g) | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| M2005 (6%MA) | 60–70 | Dầu nền |
| Nước | 25–30 | Pha liên tục |
| DMEA/AMP95 (kiềm) | 1–3 | Trung hòa -COOH, tạo nhũ O/W |
| TO 8120M (Sáp) | 3–5 | Chống xước |
| CF100 | 1.0 | Drier |

# PHẦN E: UV OIL — DẦU ĐÓNG RẮN BẰNG TIA UV

## E.1. Nguyên lý Acrylate hóa và đóng rắn UV

Dầu malein hóa (-COOH) được phản ứng ester hóa với 2-Hydroxyethyl Acrylate (2HEA) có xúc tác axit (pTSA), gắn nhóm acrylate (C=C phản ứng) vào mạch dầu. Khi kết hợp photoinitiator (PI) và chiếu tia UV, nhóm C=C polymerize cực nhanh → đóng rắn tức thì.

Dầu-COOH  +  HO-CH₂CH₂-O-CO-CH=CH₂  →  Dầu-COO-CH₂CH₂-O-CO-CH=CH₂  +  H₂O

(xúc tác pTSA, ~80–100°C, có HQ ức chế trùng hợp sớm)

## E.2. Hai hướng thử nghiệm UV Oil

| Hướng | Dầu nền | %MA | %2HEA | Xúc tác / Photoinitiator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATR UV | MATR v2 (RLO+TO 3:1 + MA 11%) | 11% | 4% và 8% | pTSA; PI-1173 hoặc PI-819 |
| RLO UV | M2005 (RLO + MA 6%) | 6% | 4% | pTSA; PI-1173 |

## E.3. Kết quả thử nghiệm chi tiết

| Chỉ tiêu | MATR UV (4% HEA) | MATR UV (8% HEA) | RLO UV (4% HEA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Khô UV (1200 mJ/cm²) | Chậm, 20–30 phút ⚠ | Khô mặt ngay ✓ | Không khô mặt ✗ |
| Khô tự nhiên (+CF100) | Ráo 3–4h, khô 24h ✓ | Ráo 3–4h, khô 24h ✓ | Ráo 3–4h, khô 24h ✓ |
| Ngã vàng | Nhiều ✗ | Nhiều ✗ | Rất ít ✓ |
| Thấm rút | Tốt hơn 8% ✓ | Kém ✗ | Tốt ✓ |
| Mùi | Nhẹ ✓ | Nồng ✗ | Nhẹ ✓ |
| Kháng nước | Đạt (sau 48h) | Đạt (sau 24h) ✓ | Tốt ✓ |
| Bề mặt | Mềm, dễ trầy | Mềm, dễ trầy | Dẻo dai hơn RLO ✓ |

Ghi chú: Bổ sung 10% EM231 vào MATR UV → cải thiện khô mặt, có thể vận hành không cần UV (dual-cure). RLO UV (4%HEA) ít vàng vượt trội — phù hợp cho dầu 1K cao cấp dù không khô UV.

## E.4. Hướng khắc phục tồn tại

| Vấn đề | Giải pháp đề xuất |
| --- | --- |
| MATR UV ngã vàng nhiều | Giảm tỷ lệ TO (dầu trẩu có IV cao, tăng vàng hóa); thay PI-1173 bằng PI-819 (ít tạo màu) |
| RLO UV không khô bằng UV | Tăng %HEA lên 6–8%; thay MA bằng anhydride phản ứng cao hơn |
| Thấm rút kém (MATR UV) | Pha loãng 50–60% bằng EM223/EM231 trước khi thi công |
| Mùi nồng (8%HEA) | Giảm hàm lượng HEA; kết hợp monomer ít mùi (HDDA, IBOA) |
| Bề mặt rít, trầy dễ | Tăng hàm lượng sáp TO-8120M hoặc sáp carnauba |

# PHẦN F: TỔNG KẾT VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## F.1. Ma trận tổng hợp tất cả sản phẩm

| Sản phẩm | Dầu nền | Công nghệ | Khô mặt | Kháng nước | Ngã vàng | Giai đoạn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RLO gốc | RLO | — | 24–72h | Kém ✗ | Nhiều | NL |
| M2005 (6%MA) | RLO | Malein hóa | 6–8h | Tốt ✓ | Ít ✓ | ✅ HT |
| W/O (M2005+Parafin) | M2005 | Nhũ W/O | ~4h ✓ | Tốt ✓ | Ít ✓ | ✅ HT |
| O/W (2305H) | M2005 | Nhũ O/W | 3–4h ✓✓ | Tốt | Vàng ✗ | ✅ HT |
| Hardwax 3005 M2 | RLO+TO | Wax 1K | 16h | Tốt ✓ | — | ✓ TV |
| Dầu 2K (6%Gly+HI100) | RLO+Gly | Glycerolysis | <12h ✓ | Rất tốt ✓✓ | — | ✓ TV |
| MATR UV Oil (8%HEA) | MATR | Acrylate+UV | UV ngay ✓✓ | Đạt | Nhiều ✗ | ⚠ CI |
| RLO UV Oil (4%HEA) | RLO+MA | Acrylate | 3–4h ✓ | Tốt ✓ | Rất ít ✓ | ✓ TV |

| ✅ HT = Hoàn thiện | ✓ TV = Có triển vọng | ⚠ CI = Cần cải tiến |
| --- | --- | --- |

## F.2. Sơ đồ chuyển hóa công nghệ

Toàn bộ chuỗi R&D xuất phát từ RLO và TO, phân nhánh theo 5 hướng công nghệ:

RLO  →  +MA 6% → M2005  →  W/O nhũ | O/W nhũ | RLO UV Oil

RLO + TO (3:1)  →  +MA 11% → MATR v2  →  MATR UV Oil (8%HEA)

RLO + TO (3:1) + Sáp 8120M  →  +PM+Parafin → Hardwax 3005 M2 (1K)

RLO + Glycerine 6%  →  Glycerolysis → Polyol → +HI100 → Dầu 2K

## F.3. Lộ trình phát triển sản phẩm

| Giai đoạn | Sản phẩm | Mục tiêu cạnh tranh |
| --- | --- | --- |
| Ngắn hạn Dầu nhũ W/O & O/W | M2005 (6%MA) + Parafin (W/O) M2005 + AMP (O/W) Giảm VOC, dễ thi công | Dầu lau gỗ nhập khẩu phân khúc thấp–trung Rubio Monocoat 1K thị trường đại trà |
| Trung hạn Hardwax Oil 1K cao cấp | Hardwax 3005 M2 (RLO+TO+PM+sáp) RLO UV Oil (4%HEA) — ít vàng, dẻo, thấm tốt Dầu 2K (Polyol+HI100) | Rubio Monocoat 1K cao cấp Osmo Polyx Oil |
| Dài hạn Hardwax 2K & UV thương mại | Cải thiện MATR UV Oil (giảm vàng, tăng thấm) Dual-cure: UV + tự nhiên Thay dung môi hóa dầu bằng d-Limonene Khắc phục cong vênh dầu malein hóa | Rubio Monocoat 2C UV Oil industrial line xuất khẩu |

Nghiên cứu bổ sung:

- Thay dung môi hóa dầu bằng d-Limonene (chiết xuất vỏ cam) — giảm VOC, tăng tính sinh thái

- Dual-cure system: UV + autoxidation kết hợp — linh hoạt cho cả dây chuyền công nghiệp và thi công tay

- Khắc phục cong vênh do malein hóa: thử nghiệm pha dẻo (dibutyl sebacate, cardanol) và giảm hàm lượng MA

- Mở rộng test dài hạn ngoài trời cho W/O và Hardwax 3005 M2

Người tổng hợp: Trần Vũ Linh    |    Phòng R&D — Công ty TNHH SX TM Hóa Keo Bình Thạnh (BTChem)

Dựa trên dữ liệu thực nghiệm: 15/12/2025 → 12/06/2026