CÔNG TY TNHH SX-TM HÓA KEO BÌNH THẠNH (BTChem)
PHÒNG QC & PHÒNG KỸ THUẬT

BÁO CÁO TỔNG HỢP SỰ CỐ KPH & PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÀNG SƠN
Sự cố Màu DD 834 - Bị xì vàng mắt gỗ — Nhà máy Hố Nai D&D
Ngày lập: 02

# I. THÔNG TIN CHUNG

| Khách hàng | Nhà máy Hố Nai D&D |
| --- | --- |
| Sản phẩm | Nội dung không đạt yêu cầu · |
| Số lượng sự cố | Chi tiết trong hồ sơ (Dẫn chứng: 1. NỘI DUNG KPH.docx, BCTH. Hố Nai màu DD 834 bị xì vàng mắt gỗ.jpg, BÁO CÁO KT\2. BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA KT TẠI KH (01).jpg) |
| Ngày phát hiện | 02 |
| QC / Kỹ thuật hiện trường | Phòng QC & Bộ phận Kỹ thuật hiện trường BTChem |
| Nội dung phản ánh | 01 |

# II. VẤN ĐỀ KỸ THUẬT

1. Hiện tượng lỗi:

Sản phẩm khiếu nại phát hiện hiện tượng: 01

Hình 1: Ảnh chụp hiện trường sự cố (KPH 46.26 - HA 01.jpg)

Hình 2: Ảnh chụp hiện trường sự cố (KPH 46.26 - HA 02.jpg)

Hình 3: Ảnh chụp hiện trường sự cố (KPH 46.26 - HA 03.jpg)

Hình 4: Ảnh chụp hiện trường sự cố (KPH 46.26 - HA 04.jpg)

2. Quy trình kiểm tra thực tế:

Quy trình màu DD 834

1/ Ngăn dầu TB 1501 ( mắt gỗ) ( 5 - 10 phút)

2/ Ngăn dầu TBS 2512 new (toàn bộ bề mặt) ( 20 - 30 phút)

3/ Lót màu NC (45 - 60 phút)

4/ Lót màu NC ( 20 - 30 phút)

3. Kết quả kiểm tra:

06

# III. XỬ LÝ SỰ CỐ

1. Biện pháp xử lý tạm thời / khắc phục:

[Product/Incident Photo - Skipped OCR]

2. Biện pháp lâu dài / phòng ngừa:

nhận định của tôi: Tăng cường giám sát quy trình pha chế sơn, kiểm tra chất lượng lô hàng lưu mẫu trước khi cho phép xuất kho.

# IV. THÔNG TIN QUAN TRỌNG TRONG SẢN XUẤT

Đề nghị nhà máy tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật và định lượng pha sơn theo khuyến cáo kỹ thuật.

# V. TỔNG HỢP TRẠNG THÁI XỬ LÝ

| Sản phẩm | Vấn đề ghi nhận | Trạng thái xử lý | Nguyên nhân gốc |
| --- | --- | --- | --- |
| Nội dung không đạt yêu cầu · (Dẫn chứng: 1. NỘI DUNG KPH.docx, BCTH. Hố Nai màu DD 834 bị xì vàng mắt gỗ.jpg, BÁO CÁO KT\2. BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA KT TẠI KH (01).jpg) | 01 (Dẫn chứng: 1. NỘI DUNG KPH.docx, BCTH. Hố Nai màu DD 834 bị xì vàng mắt gỗ.jpg, BÁO CÁO KT\2. BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA KT TẠI KH (01).jpg) | ⚠️ Đang khắc phục theo kế hoạch. (Dẫn chứng: 1. NỘI DUNG KPH.docx, BCTH. Hố Nai màu DD 834 bị xì vàng mắt gỗ.jpg, BÁO CÁO KT\2. BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA KT TẠI KH (01).jpg) | Đang theo dõi kiểm nghiệm mẫu (Dẫn chứng: 1. NỘI DUNG KPH.docx, BCTH. Hố Nai màu DD 834 bị xì vàng mắt gỗ.jpg, BÁO CÁO KT\2. BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA KT TẠI KH (01).jpg) |

# VI. CÔNG VIỆC CẦN LÀM TIẾP THEO

| STT | Nội dung công việc | Người chịu trách nhiệm | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khắc phục và theo dõi chất lượng xử lý hiện trường: [Product/Incident Photo - Skipped OCR] (Dẫn chứng: 1. NỘI DUNG KPH.docx, BCTH. Hố Nai màu DD 834 bị xì vàng mắt gỗ.jpg, BÁO CÁO KT\2. BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA KT TẠI KH (01).jpg) | Kỹ thuật hiện trường / Nhà máy | 🔥 Rất cao |
| 2 | nhận định của tôi: Tiếp tục test chéo các mẫu lô sơn khác để đánh giá độ đồng đều | Phòng QC | ⚠️ Cao |

# VII. NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ

Yêu cầu kỹ thuật theo biên bản: [Product/Incident Photo - Skipped OCR] (Dẫn chứng: 1. NỘI DUNG KPH.docx, BCTH. Hố Nai màu DD 834 bị xì vàng mắt gỗ.jpg, BÁO CÁO KT\2. BÁO CÁO KIỂM TRA CỦA KT TẠI KH (01).jpg)

nhận định của tôi: Nhà máy cần kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu thử nghiệm trước khi bàn giao cho bộ phận đóng gói xuất khẩu.