BÁO CÁO TỔNG HỢP SỰ CỐ SAI MÀU
MHT 66 - MHT 68 TN - MHT 67 (BL)
CÔNG TY MINH HƯNG TIẾN

Ngày: 29/07/2026 — QC soạn: Bùi Thiện Lộc

## 1. THÔNG TIN CHUNG

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| Khách hàng | CÔNG TY MINH HƯNG TIẾN |
| Các mã màu sản xuất | MHT 66 (WH), MHT 68 TN, MHT 67 (BL), MHT 102 |
| Loại gỗ | Poplar + MDF cán UV trắng / Oak Tây + Veneer Oak |
| Hệ sơn | PU + NC / NC |
| Ngày kiểm tra | 29/07/2026 |
| QC phụ trách | Bùi Thiện Lộc |
| Nội dung | Kiểm tra sản xuất hàng ngày & xử lý sự cố sai màu MHT 66 |

## 2. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NGÀY 29/07/2026

| Chuyền | Công đoạn | Màu sắc | Kết quả QC |
| --- | --- | --- | --- |
| Chuyền treo 1 | Lót NC PC 23 | MHT 102 | ✅ Đạt |
| Chuyền treo 2 | Hoàn thiện | MHT 67 | ✅ Đạt |
| Chuyền treo 3 | Chi tiết hộc kéo tủ | MHT 66 | ✅ Đạt |
| Chuyền trượt | Lót NC 2407 trắng + Sơn màu hộc tủ | MHT 66 | ✅ Đạt |

## 3. SỰ CỐ SAI MÀU MHT 66

### 3.1. Diễn biến

Các sản phẩm MHT 66 trước đây được kỹ thuật thông tin bị sai màu. Toàn bộ lô hàng đã được sơn lại để khắc phục.

Ngày 29/07/2026, QC khách hàng đã kiểm tra lại màu sắc và chất lượng sau khi sơn lại → Kết quả: Đạt yêu cầu ✅. Lô hàng đang chuyển qua khu vực đóng gói.

### 3.2. Kiểm tra chất lượng trước sản xuất — Mã 160726

Mã số sơn màu MHT 66: 160726 — Kỹ thuật kiểm tra chất lượng trước sản xuất trên 1 sản phẩm tủ.

Thành phần kiểm tra: QC Fxiload và Quản đốc nhà máy cùng kiểm tra, đối chiếu với:

• Thẻ mẫu gốc

• Sản phẩm tủ đang Final

→ Kết quả: Chất lượng màu sắc Đạt ✅ — Áp dụng để sản xuất trên chuyền.

### 3.3. Tình trạng mã số 110726 — Lô 130 sản phẩm tủ

Mã số 110726: Số lượng đã pha sẵn 1 phuy — Kỹ thuật đang chỉnh màu lại.

Lô này sử dụng để sản xuất 130 sản phẩm tủ. Khách hàng không đồng ý màu sắc → Phải xử lý sửa lại.

Đây là lô hàng cần được ưu tiên xử lý để kịp tiến độ giao hàng.

Hình 1: Mẫu kiểm tra so sánh màu sắc sản phẩm MHT tại buồng sơn — 29/07/2026. Hai tấm gỗ Oak được đối chiếu trực tiếp, tấm bên trái có băng keo đánh dấu vị trí kiểm tra.

Hình 2: Sản phẩm tủ MHT đang được kiểm tra màu sắc tại nhà máy — MDF sơn trắng Shaker style, mặt bàn gỗ Oak — 29/07/2026.

Hình 3: Hàng loạt sản phẩm tủ MHT xếp trên sàn nhà máy chờ kiểm tra màu sắc và chất lượng trước khi đóng gói — 29/07/2026.

Hình 4: Nhân viên kỹ thuật/Qc đang kiểm tra, so sánh màu sắc giữa mẫu đối chứng (cầm tay) và sản phẩm thực tế treo trên chuyền — 29/07/2026.

## 4. QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHUẨN CÁC MÀU MHT

### 4.1. MHT 66 (WH) — Sơn trắng — 18/04/2026

Gỗ: Poplar + MDF cán UV trắng | Hệ: PU + NC | Độ bóng: 10% ± 5%

| Bước | Công đoạn | Tỉ lệ pha | Độ nhớt | Thời gian khô |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xử lý cạnh MDF (2 lần) — Base coat BT 1009 H trắng | — | — | 1-2 giờ, chà #320 |
| 2 | Ngăn dầu Poplar — TBS 2509 + Primer | 2:1 | — | 30-60 phút, chà #320 |
| 3 | Lót PU 0601 trắng (Poplar) | 4:1:1.8-2 | 14-16" | 3-4 giờ, chà #320 |
| 4 | Lót NC 2407 trắng (toàn bộ SP) | 1:0.8-1 | 15-17" | 2-3 giờ, chà #320 |
| 5 | Sơn màu NC MHT 66 (WH) 10% | 1:0.8-1 | 12-14" | 12 giờ → đóng gói |

### 4.2. MHT 68 TN — Tông tự nhiên — 27/06/2026

Gỗ: Oak Tây + Veneer Oak | Hệ: NC | Độ bóng: 20% ± 5%

| Bước | Công đoạn | Tỉ lệ pha | Độ nhớt | Thời gian khô |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stain sửa gỗ (pha tại nhà máy) | — | — | — |
| 2 | Stain màu — Stain MHT 68 TN : DM NC 02 | 1:10 | — | 30 phút |
| 3 | Lót NC PC 23 — Lót NC PC 23 : DM NC 02 | 1:1→1.2 | 12-14" | 1-2 giờ, chà #320 |
| 4 | Stain màu (Dặm) — Stain MHT 68 TN : DM NC 02 | 1:15 | — | 5-10 phút |
| 5 | Bóng NC NY 20% — Bóng : DM NC 02 | 1:0.8→1 | 11-13" | 12 giờ → đóng gói |

### 4.3. MHT 67 (BL) — Màu đen — 25/05/2026

Gỗ: Poplar + MDF cán UV trắng | Hệ: PU + NC | Độ bóng: 10% ± 5%

| Bước | Công đoạn | Tỉ lệ pha | Độ nhớt | Thời gian khô |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xử lý cạnh MDF (2 lần) — Base coat BT 1009 H trắng | — | — | 1-2 giờ, chà #320 |
| 2 | Ngăn dầu Poplar — TBS 2509 + Primer | 2:1 | — | 30-60 phút, chà #320 |
| 3 | Lót màu PU MHT 67 (BL) (Poplar) | 4:1:0.8→1 | 14-16" | 3-4 giờ, chà #320 |
| 4 | Lót màu NC MHT 67 (BL) (toàn bộ SP) | 1:0.8→1 | 13-15" | 2-3 giờ, chà #320 |
| 5 | Sơn màu NC MHT 67 (BL) 10% (toàn bộ SP) | 1:0.8→1 | 12-14" | 12 giờ → đóng gói |

## 5. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN & GIẢI PHÁP

5.1. Nguyên nhân sai màu:

• Mã số 110726 (1 phuy đã pha sẵn): Kỹ thuật đang chỉnh màu lại do khách hàng không đồng ý màu sắc — có thể do sai lệch tỉ lệ pha màu hoặc biến đổi màu theo thời gian.

• Mã số 160726: Kiểm tra đối chiếu với thẻ mẫu gốc và sản phẩm tủ Final → Đạt yêu cầu, áp dụng sản xuất.

5.2. Giải pháp:

• Kiểm soát chặt tỉ lệ pha màu cho từng mã số sơn — đặc biệt là các lô pha sẵn số lượng lớn (1 phuy ~130 sản phẩm).

• Đối chiếu mẫu sơn với thẻ mẫu gốc và sản phẩm Final trước khi sản xuất hàng loạt.

• Phối hợp QC Fxiload + Quản đốc nhà máy trong khâu kiểm tra màu sắc trước sản xuất.

• Theo dõi thời gian sử dụng hỗn hợp sơn đã pha (không để quá 1 buổi làm việc).

• Ghi nhận đầy đủ mã số sơn, ngày pha và kết quả kiểm tra trên từng lô hàng.

— — —

| Người lập báo cáo | Bùi Thiện Lộc (Bộ phận QC) |
| --- | --- |
| Ngày lập | 29/07/2026 |
| Tài liệu tham khảo | Locqc.md, Quy trình sản xuất MHT 66/68 TN/67 (BL) |