MEKONG 3 – LÓT SW2-2108H TRẮNG – BỊ LỖ KIM TRÊN BỀ MẶT

Mô tả

Trong sản xuất màu MK 17/17 H, sau công đoạn lót SW2 - 2108 H trắng (ms: 1250726) kéo cọ để khô kiểm tra phát hiện lỗ kim trên bề mặt sản phẩm.

01

Ngày kiểm tra

13/08/2026

02

Tên sản phẩm / tên màu

Lót SW2 - 2108 H trắng

- mssx: 1250726

03

Nội dung không đạt yêu cầu ·

| # | Loại sai | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 01 | Khác | Khi kéo cọ để khô thấy xuất hiện lỗ kim trên bề mặt sản phẩm |

Kết quả kiểm tra tại khách hàng

04

Quy trình kiểm tra

Quy trình màu MK 17/17H

1/ Sơn lót BT 02 - 2203H ( White Primer)

2/ Sơn lót SW2- 2108 H trắng + 5% Reducer 04H

3/ Sơn lót màu MK 17/17H

4/ Bóng Bex 03 - 2410 H STR 20% + 1.5% phụ gia TB

05

Kết quả kiểm tra

Khi kéo cọ để khô thấy xuất hiện lỗ kim trên bề mặt sản phẩm

06

Lượng chỉnh (sai màu/ sai độ bóng) ·

Không có

07

Sản phẩm đi kèm biên bản

| # | Loại | TÍNH CHẤT | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Hũ lưu | Sai | có hũ lưu và thẻ màu gửi về phòng QC |

08

Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật

Kỹ thuật đề nghị Phòng QC kiểm tra tìm nguyên nhân và hướng khắc phục cho nhà máy.