TVT WHITE –  BỊ DÍNH SƠN

Mô tả

Trong sản xuất màu TVT White, sau khi phun lót NC 2407 trắng (ms: 3190526) để thời gian 2 giờ 45 phút chất lên pallet để qua đêm, kiểm tra bị dính sơn.

01

Ngày kiểm tra

04/06/2026

02

Tên sản phẩm / tên màu

Màu TVT White

Lót NC 2407 trắng (ms: 3190526)

03

Nội dung không đạt yêu cầu ·

| # | Loại sai | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 01 | Khác | Sau khi phun lót NC 2407 trắng để 2h45' chất lên pallet để qua đêm, kiểm tra bị dính sơn. |

Kết quả kiểm tra tại khách hàng

04

Quy trình kiểm tra

Quy trình màu TVT White:

1/ Cán BT UV 1110 White sealer ( trên MDF)

2/ Lót PU 0601 trắng ( sơn cạnh MDF, gỗ tràm)

3/ Lót NC 2407 trắng

4/ Lót NC 2407 trắng

5/ Sơn màu NC 20%

05

Kết quả kiểm tra

- Sau khi phun lót NC 2407 trắng để 2giờ 45‘ chất lên pallet để qua đêm, kiểm tra bị dính sơn.  10 mặt hộc kéo

- Sơn màu sau 6h chất pallet bị dính màng pom.  bị dính màng pom 40 cái

07

Sản phẩm đi kèm biên bản ·

| # | Loại | Tính chất | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  | Không có hũ lưu |

08

Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật

Kỹ thuật Duyên đề nghị phòng QC cho người qua nhà máy cùng kỹ thuật kiểm tra tìm nguyên nhân và hướng xử lý.