TVT WHITE –  BỊ DÍNH SƠN 
MÔ TẢ
Trong sản xuất màu TVT White, sau khi phun lót NC 2407 trắng (ms: 3190526) để thời gian 2 giờ 45 phút chất lên pallet để qua đêm, kiểm tra bị dính sơn.
[image: ]
01
Ngày kiểm tra
04/06/2026
02
Tên sản phẩm / tên màu
Màu TVT White
Lót NC 2407 trắng (ms: 3190526)
03
Nội dung không đạt yêu cầu · 
	#
	LOẠI SAI
	GIẢI THÍCH

	01
	Khác
	Sau khi phun lót NC 2407 trắng để 2h45' chất lên pallet để qua đêm, kiểm tra bị dính sơn.


KẾT QUẢ KIỂM TRA TẠI KHÁCH HÀNG
04
Quy trình kiểm tra
Quy trình màu TVT White:
1/ Cán BT UV 1110 White sealer ( trên MDF)
2/ Lót PU 0601 trắng ( sơn cạnh MDF, gỗ tràm)
3/ Lót NC 2407 trắng
4/ Lót NC 2407 trắng
5/ Sơn màu NC 20%
05
Kết quả kiểm tra
- Sau khi phun lót NC 2407 trắng để 2giờ 45‘ chất lên pallet để qua đêm, kiểm tra bị dính sơn.  10 mặt hộc kéo
- Sơn màu sau 6h chất pallet bị dính màng pom.  bị dính màng pom 40 cái
07
Sản phẩm đi kèm biên bản · 
	#
	LOẠI
	TÍNH CHẤT
	GIẢI THÍCH

	01
	
	
	Không có hũ lưu


08
Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật
Kỹ thuật Duyên đề nghị phòng QC cho người qua nhà máy cùng kỹ thuật kiểm tra tìm nguyên nhân và hướng xử lý.
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