LÓT NC 2407 TRẮNG TVT – ĐỘ PHỦ KHÔNG ĐẠT

Mô tả

Trong sản xuất lót màu NC 2407 trắng TVT (ms: 3070126, số lượng: 180kg) phun lên sản phẩm tủ, giường (gỗ tràm + MDF) màu TVT White độ phủ không đạt.

01

Ngày kiểm tra

07/03/2026

02

Tên sản phẩm / tên màu

Lót NC 2407 trắng TVT

mssx: 3070126, số lượng: 180kg

sản phẩm: tủ, giường

03

Nội dung không đạt yêu cầu ·

| # | Loại sai | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 01 | Khác | Nhà máy phản ánh độ phủ lót NC 2407 trắng TVT (ms: 3070126) độ phủ không đạt |

Kết quả kiểm tra tại khách hàng

04

Quy trình kiểm tra

Quy trình màu TVT White:

1/ Cán BT UV 1110 White sealer ( trên MDF)

2/ Lót PU 0601 trắng ( sơn cạnh MDF, gỗ tràm)

3/ Lót NC 2407 trắng

4/ Lót NC 2407 trắng

5/ Sơn màu NC 20%

05

Kết quả kiểm tra

Khi sơn lót NC 2407 trắng TVT (lần 1 pha tỉ lệ:1/1), (lần 2 pha tỉ lệ: 1/1.2) trên mặt hộc kéo (chuyền treo), giường, tủ (chuyền nằm) => thiếu độ phủ

07

Sản phẩm đi kèm biên bản ·

| # | Loại | Tính chất | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Hũ lưu | Sai | Ngày 7/3 kỹ thuật sẽ đưa hũ lưu về phòng QC kiểm tra |

08

Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật

Kỹ thuật Hát đề nghị Phòng QC cho người lên nhà máy kiểm tra tìm nguyên nhân và hướng khắc phục.