LÓT NC 2407 TRẮNG TVT – ĐỘ PHỦ KHÔNG ĐẠT 
MÔ TẢ
Trong sản xuất lót màu NC 2407 trắng TVT (ms: 3070126, số lượng: 180kg) phun lên sản phẩm tủ, giường (gỗ tràm + MDF) màu TVT White độ phủ không đạt.
01
Ngày kiểm tra
07/03/2026
02
Tên sản phẩm / tên màu
Lót NC 2407 trắng TVT
mssx: 3070126, số lượng: 180kg
sản phẩm: tủ, giường
03
Nội dung không đạt yêu cầu · 
	#
	LOẠI SAI
	GIẢI THÍCH

	01
	Khác
	Nhà máy phản ánh độ phủ lót NC 2407 trắng TVT (ms: 3070126) độ phủ không đạt 


KẾT QUẢ KIỂM TRA TẠI KHÁCH HÀNG
04
Quy trình kiểm tra
Quy trình màu TVT White:
1/ Cán BT UV 1110 White sealer ( trên MDF)
2/ Lót PU 0601 trắng ( sơn cạnh MDF, gỗ tràm)
3/ Lót NC 2407 trắng
4/ Lót NC 2407 trắng
5/ Sơn màu NC 20%
05
Kết quả kiểm tra
Khi sơn lót NC 2407 trắng TVT (lần 1 pha tỉ lệ:1/1), (lần 2 pha tỉ lệ: 1/1.2) trên mặt hộc kéo (chuyền treo), giường, tủ (chuyền nằm) => thiếu độ phủ
07
Sản phẩm đi kèm biên bản · 
	#
	LOẠI
	TÍNH CHẤT
	GIẢI THÍCH

	01
	Hũ lưu
	Sai
	Ngày 7/3 kỹ thuật sẽ đưa hũ lưu về phòng QC kiểm tra


08
Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật
Kỹ thuật Hát đề nghị Phòng QC cho người lên nhà máy kiểm tra tìm nguyên nhân và hướng khắc phục.
