CÔNG TY TNHH SXTM HÓA KEO BÌNH THẠNH		          						Phụ lục: 01B
	            	     		                    	           QT-KT-SPM/02	             
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA 
(Báo cáo kiểm tra số :01-0925  )


A. Thông tin sản phẩm

	1. Tên sản phẩm:     LÓT NC 2407 TRẮNG TVT        MSSX:3070126

	2. Ngày kiểm tra: 15-16/09/2025
	3. Nguyên nhân, mục đích: Kỹ thuật phản ánh độ phủ không đạt 


B. Phương pháp và quy trình kiểm tra:
+ Kiểm tra mẫu bị phản ánh gồm hũ sơn đang lưu QC so sánh song song với mẫu chuẩn.
 Pha cùng tỷ 1-1 NC DT 0125
+ Đồng thời so song song mẫu sơn mang từ khách hàng về (mẫu đã pha sẳn ở khách) với mẫu lưu QC 
C. Kết quả kiểm tra:
	CHỈ TIÊU KIỂM TRA
	LÓT NC 2407 Trắng TVT
MSSX: 3070126
	Mẫu chuẩn
(Lô hàng mssx :4151225: đã giao khách hàng trước đó đạt yêu cầu)



	
	MẪU MANG VỀ (đã pha sẳn dung môi)
	MẪU LƯU QC
	

	Độ nhớt NK2 (s) 



	15s50/15s40
	TLP: 1-1NC DT 0125:
17s20/17s10
	TLP: 1-1NC DT 0125: 16s30/16s35


	
	Thông số chuẩn: 1 Lót-1 DM NC DT 0125:16-18s

	Độ phủ kéo so sánh song song trên cùng nền giấy trắng đen (opacity %)
	- Tấm 1: Mssx 3070126 hũ lưu QC so với mẫu chuẩn 4151225 : 83.8%  /  82.8%  
-Tấm 2: Mẫu kỹ thuật pha sẳn mang về so với mẫu chuẩn 4151225: 84.52% / 84.59%
-Tấm 3: Mẫu kỹ thuật pha sẵn mang về so với mẫu lưu QC cùng Mssx: 84.42% / 84.58%



D. Nhận xét, kết luận:

LÓT NC 2407 TRẮNG TVT MSSX: 3070126 mẫu giao Tân Việt Tiến có thông số độ che phủ (Opacity) đạt yêu cầu so với mẫu chuẩn (lô hàng đã giao khách trước đó đạt yêu cầu).

Ngày báo cáo: 11/03/26
                                                                                                                                                                  Phòng QC                                                                            

                                                                                                                                                              Nam
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