SƠN MÀU NC TVT WHITE 20% - SAI MÀU
MÔ TẢ
Sơn màu NC TVT White 20% (ms: 110825, số lượng: 376kg) kỹ thuật kiểm tra trước sản xuất màu sai (vàng hơn mẫu). 
01
Ngày kiểm tra
12/08/2025
02
Tên sản phẩm / tên màu
Sơn màu NC TVT White 20%
mssx: 110825
số lượng: 376kg
03
Nội dung không đạt yêu cầu · 
	#
	LOẠI SAI
	GIẢI THÍCH

	01
	Sai màu
	kiểm tra trước sản xuất sơn màu NC TVT White 20% (ms: 110825) sai màu (vàng hơn mẫu).


KẾT QUẢ KIỂM TRA TẠI KHÁCH HÀNG
04
Quy trình kiểm tra
Quy trình màu TVT White
1/ Cán UV ( MDF)
2/ Lót PU 0601 trắng ( sơn cạnh MDF gỗ tràm)
3/ Lót NC 2407 trắng
4/ Lót NC 2407 trắng
5/ Sơn màu NC TVT White 20%
05
Kết quả kiểm tra
Màu sai so với mẫu và lô sản xuất mã số: 070825
08
Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật
Đề nghị phòng QC kiểm tra sơn màu NC TVT White (ms: 110825) và khắc phục cho lô hàng sau.
