sơn màu nc tvt white 20% - sai màu

Mô tả

Sơn màu NC TVT White 20% (ms: 110825, số lượng: 376kg) kỹ thuật kiểm tra trước sản xuất màu sai (vàng hơn mẫu).

01

Ngày kiểm tra

12/08/2025

02

Tên sản phẩm / tên màu

Sơn màu NC TVT White 20%

mssx: 110825

số lượng: 376kg

03

Nội dung không đạt yêu cầu ·

| # | Loại sai | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 01 | Sai màu | kiểm tra trước sản xuất sơn màu NC TVT White 20% (ms: 110825) sai màu (vàng hơn mẫu). |

Kết quả kiểm tra tại khách hàng

04

Quy trình kiểm tra

Quy trình màu TVT White

1/ Cán UV ( MDF)

2/ Lót PU 0601 trắng ( sơn cạnh MDF gỗ tràm)

3/ Lót NC 2407 trắng

4/ Lót NC 2407 trắng

5/ Sơn màu NC TVT White 20%

05

Kết quả kiểm tra

Màu sai so với mẫu và lô sản xuất mã số: 070825

08

Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật

Đề nghị phòng QC kiểm tra sơn màu NC TVT White (ms: 110825) và khắc phục cho lô hàng sau.