TÂN VIỆT TIẾN – SƠN NC TVT WHITE 20% - BỊ SAI MÀU
MÔ TẢ
Sơn màu NC TVT White 20% (ms: 110825, số lượng: 376kg) kỹ thuật kiểm tra trước sản xuất màu sai (vàng hơn mẫu).
01
Ngày kiểm tra
12/08/20258
02
Tên sản phẩm / tên màu
Sơn màu NC TVT White 20%
- Mssx: 110825
- Số lượng: 376 kg
03
Nội dung không đạt yêu cầu · 
	#
	LOẠI SAI
	GIẢI THÍCH

	01
	Sai màu
	Kiểm tra trước sản xuất màu NC TVT White 20% sai màu (vàng hơn mẫu)


KẾT QUẢ KIỂM TRA TẠI KHÁCH HÀNG
04
Quy trình kiểm tra
Quy trình màu TVT White
1/ Cán UV ( MDF)
2/ Lót PU 0601 trắng ( sơn cạnh MDF gỗ tràm)
3/ Lót NC 2407 trắng
4/ Lót NC 2407 trắng
5/ Sơn màu NC TVT White 20%
05
Kết quả kiểm tra
Màu sai so với mẫu và lô sản xuất mã số: 070825
06
Lượng chỉnh (sai màu / sai độ bóng)
Chưa có
08
Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật
Đề nghị phòng QC kiểm tra sơn màu NC TVT White (ms: 110825) và khắc phục cho lô hàng sau.
