TÂN VIỆT TIẾN – TVT WHITE – LỆCH MÀU
MÔ TẢ
Khách hàng phản ánh sản phẩm tủ màu TVT White bị lệch màu, ngả vàng. 
- Số lượng 3 sản phẩm bị ngả màu so với sản phẩm thực tế. 
- Lô hàng xuất tháng 3/2026.
 01
Ngày kiểm tra
09/06/2026
02
Tên sản phẩm / tên màu
Màu TVT White
Nhà máy thông tin khách hàng phản ánh sản phẩm tủ màu trắng bị lệch màu, ngả vàng.
03
Nội dung không đạt yêu cầu · 
	#
	LOẠI SAI
	GIẢI THÍCH

	01
	
	khách hàng phản ánh sản phẩm tủ màu TVT White bị lệch màu, ngả vàng


KẾT QUẢ KIỂM TRA TẠI KHÁCH HÀNG
04
Quy trình kiểm tra
Quy trình màu TVT White
1/ Cán BT UV 1110 White sealer ( trên MDF)
2/ Lót PU 0601 trắng ( cạnh MDF, gỗ tràm)
3/ Lót NC 2407 trắng
4/ Lót NC 2407 trắng
5/ Sơn màu NC 20%
 
TÓM TẮT NỘI DUNG CUỘC HỌP GIỮA TVT VÀ BT CHEM (10/06)
1/ Lấy sơn trong kho làm thẻ màu TVT white gửi đi test tại trung tâm.
2/ Làm thẻ màu theo dõi mức độ ngả màu của sơn theo mốc thời gian: 3, 6, 12 và 18 tháng
3/ Tăng cường kiểm soát việc sử dụng bảng màu chuẩn và cập nhật mới nhất trong sản xuất.
4/ Kỹ thuật BT chem và quản lý nhà máy thực hiện quy trình kiểm tra, phê duyệt mẫu màu hoặc mẫu sản phẩm của từng lô sơn trước khi sản xuất hàng loạt.
5/ Lưu thẻ màu đối chứng cho từng lô sơn giao nhận
6/ Nhà máy đề nghị cung cấp bản cam kết về chất lượng sơn và bảng test sơn đạt chất lượng mới nhất để nhà máy có cơ sở làm việc với khách hàng.
