LÓT NC 2407 TRẮNG – BỊ DÍNH SƠN

Mô tả

Lót NC 2407 trắng (ms: 2190725; số lượng: 900kg) sơn lên sản phẩm để thời gian khô 2 giờ 15 phút chất xuống pallet, sau 3 giờ kiểm tra bị dính

01

Ngày kiểm tra

24/07/2025

02

Tên sản phẩm / tên màu

Lót NC 2407 trắng

mssx: 2190725

số lượng: 900kg

03

Nội dung không đạt yêu cầu ·

| # | Loại sai | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 01 | Khác | Lót NC 2407 trắng (ms: 2190725) sơn lên sản phẩm để thời gian khô 2 giờ 15 phút chất xuống pallet, sau 3 giờ kiểm tra bị dính |

Kết quả kiểm tra tại khách hàng

04

Quy trình kiểm tra

Quy trình màu TVT White

1/ Cán UV ( MDF)

2/ Lót PU 0601 trắng ( sơn cạnh MDF gỗ tràm)

3/ Lót NC 2407 trắng

4/ Lót NC 2407 trắng

5/ Sơn màu NC TVT White 20%

05

Kết quả kiểm tra

Lót NC 2407 trắng (ms: 2190725) sơn lên sản phẩm để thời gian khô 2 giờ 15 phút chất xuống pallet, sau 3 giờ kiểm tra bị dính.

08

Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật

Kỹ thuật Hát kiểm tra thực tế lô lót NC 2407 trắng (ms: 2190725) giao ngày 23/7/2025 không đạt. Đề nghị phòng QC kiểm tra và đưa ra hướng xử lý gấp để nhà máy kịp tiến độ sản xuất..