LÓT NC 2407 TRẮNG – BỊ DÍNH SƠN
MÔ TẢ
Lót NC 2407 trắng (ms: 2190725; số lượng: 900kg) sơn lên sản phẩm để thời gian khô 2 giờ 15 phút chất xuống pallet, sau 3 giờ kiểm tra bị dính
01
Ngày kiểm tra
24/07/2025
02
Tên sản phẩm / tên màu
Lót NC 2407 trắng
mssx: 2190725
số lượng: 900kg
03
Nội dung không đạt yêu cầu · 
	#
	LOẠI SAI
	GIẢI THÍCH

	01
	Khác
	Lót NC 2407 trắng (ms: 2190725) sơn lên sản phẩm để thời gian khô 2 giờ 15 phút chất xuống pallet, sau 3 giờ kiểm tra bị dính


KẾT QUẢ KIỂM TRA TẠI KHÁCH HÀNG
04
Quy trình kiểm tra
Quy trình màu TVT White
1/ Cán UV ( MDF)
2/ Lót PU 0601 trắng ( sơn cạnh MDF gỗ tràm)
3/ Lót NC 2407 trắng
4/ Lót NC 2407 trắng
5/ Sơn màu NC TVT White 20%
05
Kết quả kiểm tra
Lót NC 2407 trắng (ms: 2190725) sơn lên sản phẩm để thời gian khô 2 giờ 15 phút chất xuống pallet, sau 3 giờ kiểm tra bị dính.
08
Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật
Kỹ thuật Hát kiểm tra thực tế lô lót NC 2407 trắng (ms: 2190725) giao ngày 23/7/2025 không đạt. Đề nghị phòng QC kiểm tra và đưa ra hướng xử lý gấp để nhà máy kịp tiến độ sản xuất..
