LÓT NC 2407 TRẮNG – SƠN LÊN SP BỊ NHÁM

Mô tả

Lót NC 2407 trắng (ms: 2070525) có hiện tượng hạt nhỏ không tan, sơn lên sản phẩm bị nhám

01

Ngày kiểm tra

30/05/2025

02

Tên sản phẩm / tên màu

Lót NC 2407 trắng

mssx: 2070525

số lượng: 180kg

03

Nội dung không đạt yêu cầu ·

| # | Loại sai | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 01 | Khác | Lót NC 2407 trắng (ms: 2070525) có hiện tượng hạt nhỏ không tan, sơn lên sản phẩm bị nhám |

Kết quả kiểm tra tại khách hàng

04

Quy trình kiểm tra

Quy trình màu TVT White:

1/ Cán BT UV 1110 White sealer ( trên MDF)

2/ Lót PU 0601 trắng (sơn cạnh MDF, gỗ tràm)

3/ Lót NC 2407 trắng

4/ Lót NC 2407 trắng

5/ Sơn màu NC TVT White 20%

05

Kết quả kiểm tra

Bước lót NC 2407 trắng không đạt bị hạt và nhám

08

Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật

Kỹ thuật Hát đề nghị phòng QC kiểm tra lại lót NC 2407 trắng (ms: 2070525) để khắc phục cho lô sau.