LÓT NC 2407 TRẮNG – SƠN LÊN SP BỊ NHÁM
MÔ TẢ
Lót NC 2407 trắng (ms: 2070525) có hiện tượng hạt nhỏ không tan, sơn lên sản phẩm bị nhám
01
Ngày kiểm tra
30/05/2025
02
Tên sản phẩm / tên màu
Lót NC 2407 trắng
mssx: 2070525
số lượng: 180kg
03
Nội dung không đạt yêu cầu · 
	#
	LOẠI SAI
	GIẢI THÍCH

	01
	Khác
	Lót NC 2407 trắng (ms: 2070525) có hiện tượng hạt nhỏ không tan, sơn lên sản phẩm bị nhám


KẾT QUẢ KIỂM TRA TẠI KHÁCH HÀNG
04
Quy trình kiểm tra
Quy trình màu TVT White:
1/ Cán BT UV 1110 White sealer ( trên MDF)
2/ Lót PU 0601 trắng (sơn cạnh MDF, gỗ tràm)
3/ Lót NC 2407 trắng
4/ Lót NC 2407 trắng
5/ Sơn màu NC TVT White 20%
05
Kết quả kiểm tra
Bước lót NC 2407 trắng không đạt bị hạt và nhám
08
Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật
Kỹ thuật Hát đề nghị phòng QC kiểm tra lại lót NC 2407 trắng (ms: 2070525) để khắc phục cho lô sau.
