
CÔNG TY TNHH SXTM HÓA KEO BÌNH THẠNH		          						Phụ lục: 01B
	            	     		                    	           QT-KT-SPM/02	             
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA 
(Báo cáo kiểm tra số :05/0525 )


A. Thông tin sản phẩm: 

	1. Tên sản phẩm: LÓT NC 2407 TRẮNG     MSSX: 2070525,3100525, 3190525, 2260525, 3270525
                                 DUNG MÔI NC02                    MSSX: 240425129

	2. Ngày kiểm tra: 28/05/2025

	3. Nguyên nhân, mục đích: Kiểm tra lại chất lượng bề mặt sơn các   sản phẩm trên gồm hũ lưu QC và mẫu lấy tại kho thành phẩm.



B. Phương pháp và quy trình kiểm tra
- Tiến hành kiểm tra hũ lưu QC và mẫu lấy ở kho thành phẩm mã số trên pha theo tỷ lệ : 1 Sơn – 1 dung môi NC02
         +, Phun kính.
         +, Lược qua vải lược: hỗn hợp pha ~200 gam.

C. Kết quả kiểm tra
	
	


MSSX
	Chỉ tiêu kiểm tra

	
	Bề mặt màng sơn 
	Cặn khi lược qua vải lược 

	
	Hũ lưu QC
	Mẫu lấy ở kho thành phẩm
	Hũ lưu QC
	Mẫu lấy ở kho thành phẩm

	2070525
	Nhám hạt ítmức chấp nhận đạt
	Phuy 200kg: lấy 28/5
Nhám hạt nặng
lược lưới 150mesh: màng sơn còn nhámlược lưới 300 mesh: màng sơn tạm đạt
	


Cặn bột  ≈0.5cm2
	Cặn bột nhiều 
1-1.5cm2

	3100525
	Láng đạt
	Phuy1, phuy 2 (lấy 27/5) : mẫu lấy từ 2 phuy có nhám hạt ítlược lưới 150 mesh màng sơn đạt
	Cặn bột  0.2-0.3 cm2 
	Cặn bột ≈0.5cm2

	3190525
	Láng đạt
	Cal 30kg (lấy 27/5)
Nhám hạt tương đối nhiều
lược lưới150mesh: màng sơn còn nhám
	Cặn bột trắng ≈0.5cm2
	Cặn bột li ti nhiều 
1-1.5cm2

	2260525
	Có vài hạt , mức chấp nhận đạt
	Cal 30kg (lấy 27/5)
Nhám hạt tương đối nhiều
	
	Cặn bột ≈0.5cm2


	3270525
	Lấy lúc ra hàng được khoảng ½ bồn(28/5):
Láng, có vài hạt , mức chấp nhận đạt
29/5: ktra lại láng, có vài hat mức chấp nhận đạt

	Cal 30kg (lấy 29/5)
Láng, có vài hạtđạt
	Lấy lúc ra hàng được khoảng ½ bồn(28/5): Lần 1:Cặn bột ≈0.5cm2
(28/5)
Lần 2 (29/5): Cặn bột  vài hạt không đáng kể
	Cal 30kg (lấy 29/5)
Cặn bột không đáng kể









D. Nhận xét, kết luận: 

-Lót NC 2407 Trắng Mssx: 2070525, 3100525, 3190525, 2260525: Hàng đang còn tồn kho: màng sơn bị nhám hạt (lô 2070525: nặng nhám khắp mặt, lô 3190525 và lô 2260525: nhám mức tương đối, lô 3100525: nhám ít) không đạt giao hàng, chuyển xưởng cho xử lý lại.

- Các lô hàng trên : kiểm tra lại trên các hũ lưu QC: các lô 3100525, 3190525, 2260525 các màng sơn đều láng đạt (có vài chấm cặn không đáng kể), lô 2070525: có nhám nhưng mức độ nhẹ. Kết quả chưa phản ánh đúng chất lượng hàng đang còn tồn Kho.

· Tạm thời đối với mặt hàng này, QC qua ngày lấy thêm 1 mẫu ra hàng (cal/phuy) kiểm tra màng sơn mới Pass kết quả giao hàng.

· Chuyển kết quả phòng RD xem kiểm tra lại nguyên liệu sử dụng trong các lô hàng trên.

· Chuyển xưởng có hướng xử lý các lô hàng đang còn tồn Kho và có hướng kiểm tra công đoạn sản xuất kỹ lưỡng hơn để đảm bảo chất lượng.
· Báo cáo BLĐ xem xét.


	   						                                                          Ngày báo cáo: 29/05/2025
                                                                                                                                                         Người kiểm tra
Nam+ Phú     
                                                                 

















                                                                 
