CÔNG TY TNHH SXTM HÓA KEO BÌNH THẠNH		          						Phụ lục: 01B

QT-KT-SPM/02

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

(Báo cáo kiểm tra số :05/0525 )

A. Thông tin sản phẩm:

| 1. Tên sản phẩm: LÓT NC 2407 TRẮNG MSSX: 2070525,3100525, 3190525, 2260525, 3270525 DUNG MÔI NC02 MSSX: 240425129 |  |
| --- | --- |
| 2. Ngày kiểm tra: 28/05/2025 | 3. Nguyên nhân, mục đích: Kiểm tra lại chất lượng bề mặt sơn các sản phẩm trên gồm hũ lưu QC và mẫu lấy tại kho thành phẩm. |

B. Phương pháp và quy trình kiểm tra

- Tiến hành kiểm tra hũ lưu QC và mẫu lấy ở kho thành phẩm mã số trên pha theo tỷ lệ : 1 Sơn – 1 dung môi NC02

+, Phun kính.

+, Lược qua vải lược: hỗn hợp pha ~200 gam.

C. Kết quả kiểm tra

| MSSX | Chỉ tiêu kiểm tra |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bề mặt màng sơn |  | Cặn khi lược qua vải lược |  |
|  | Hũ lưu QC | Mẫu lấy ở kho thành phẩm | Hũ lưu QC | Mẫu lấy ở kho thành phẩm |
| 2070525 | Nhám hạt ítmức chấp nhận đạt | Phuy 200kg: lấy 28/5 Nhám hạt nặng lược lưới 150mesh: màng sơn còn nhámlược lưới 300 mesh: màng sơn tạm đạt | Cặn bột ≈0.5cm2 | Cặn bột nhiều 1-1.5cm2 |
| 3100525 | Láng đạt | Phuy1, phuy 2 (lấy 27/5) : mẫu lấy từ 2 phuy có nhám hạt ítlược lưới 150 mesh màng sơn đạt | Cặn bột 0.2-0.3 cm2 | Cặn bột ≈0.5cm2 |
| 3190525 | Láng đạt | Cal 30kg (lấy 27/5) Nhám hạt tương đối nhiều lược lưới150mesh: màng sơn còn nhám | Cặn bột trắng ≈0.5cm2 | Cặn bột li ti nhiều 1-1.5cm2 |
| 2260525 | Có vài hạt , mức chấp nhận đạt | Cal 30kg (lấy 27/5) Nhám hạt tương đối nhiều |  | Cặn bột ≈0.5cm2 |
| 3270525 | Lấy lúc ra hàng được khoảng ½ bồn(28/5): Láng, có vài hạt , mức chấp nhận đạt 29/5: ktra lại láng, có vài hat mức chấp nhận đạt | Cal 30kg (lấy 29/5) Láng, có vài hạtđạt | Lấy lúc ra hàng được khoảng ½ bồn(28/5): Lần 1:Cặn bột ≈0.5cm2 (28/5) Lần 2 (29/5): Cặn bột vài hạt không đáng kể | Cal 30kg (lấy 29/5) Cặn bột không đáng kể |

D. Nhận xét, kết luận:

-Lót NC 2407 Trắng Mssx: 2070525, 3100525, 3190525, 2260525: Hàng đang còn tồn kho: màng sơn bị nhám hạt (lô 2070525: nặng nhám khắp mặt, lô 3190525 và lô 2260525: nhám mức tương đối, lô 3100525: nhám ít) không đạt giao hàng, chuyển xưởng cho xử lý lại.

- Các lô hàng trên : kiểm tra lại trên các hũ lưu QC: các lô 3100525, 3190525, 2260525 các màng sơn đều láng đạt (có vài chấm cặn không đáng kể), lô 2070525: có nhám nhưng mức độ nhẹ. Kết quả chưa phản ánh đúng chất lượng hàng đang còn tồn Kho.

- Tạm thời đối với mặt hàng này, QC qua ngày lấy thêm 1 mẫu ra hàng (cal/phuy) kiểm tra màng sơn mới Pass kết quả giao hàng.

- Chuyển kết quả phòng RD xem kiểm tra lại nguyên liệu sử dụng trong các lô hàng trên.

- Chuyển xưởng có hướng xử lý các lô hàng đang còn tồn Kho và có hướng kiểm tra công đoạn sản xuất kỹ lưỡng hơn để đảm bảo chất lượng.

- Báo cáo BLĐ xem xét.

Ngày báo cáo: 29/05/2025

Người kiểm tra

Nam+ Phú