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HƯỚNG DẪN LỌC SƠN VÀ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM BẰNG MÁY LỌC SƠN 
      Bước 1: Chuẩn bị

1. Máy lọc sơn: Chọn máy đúng với hệ sơn cần lọc (hệ sơn trắng, hệ sơn trong, hệ sơn màu)

2. Túi lọc sơn: Chuẩn bị loại túi lọc sơn phù hợp với độ nhớt của sơn và yêu cầu độ mịn sơn sau khi lọc (Túi lọc có kích thước độ mịn từ 25 micron đến 200 micron)
3. Lắp túi lọc vào bầu lọc đúng vị trí, siết chặt nắp bầu lọc đảm bảo kín.

4. Kết nối ống hút từ thùng chứa sơn vào đầu hút của bơm (chọn ống hút phù hợp với độ nhớt của sản phẩm sơn cần lọc)
5. Kết nối ống xả đến thùng chứa thành phẩm.
      Bước 2: Khởi động máy
1. Mở van xả (nếu có).

2. Cấp điện cho hệ thống lọc.
3. Cắm dây tiếp đất để an toàn rò rỉ điện khi sử dụng.
4. Cài đặt khối lượng cần đóng gói. Đối với với máy có tủ điều khiển tốc độ bơm, lưu dữ liệu: thì tiến hành nạp dữ liệu cân sản phẩm vào máy (tên sản phẩm, khối lượng cần đóng gói..) rồi tiến hành chọn tên sản phẩm sơn cần lọc.
5. Mở van cấp sơn từ thùng chưa sơn vào hệ thống.
6. Bấm nút điều khiển tiến hành lọc sơn

      Bước 3: Giám sát quá trình lọc

1. Theo dõi dòng chảy: Sơn sẽ được hút vào, lọc qua màng lọc và chảy ra ống xả. Dòng chảy phải đều, không chảy sốc – không tạo bọt sản phẩm. Điều chỉnh lại tốc độ dòng chảy, đối với máy có tủ điều khiển tốc độ bơm thì chọn tốc độ bơm (P1, P2, P3) cho phù hợp với độ nhớt của sản phẩm sơn
2. Kiểm tra áp lực và lưu lượng: Nếu thấy dòng chảy yếu hoặc ngắt quãng → có thể màng lọc bị tắc. Kiểm tra rò rỉ các khớp nối đường ống  → siết chặc các khớp nối
3. Tránh để máy chạy khô (không có sơn) → gây cháy bơm hoặc hỏng bánh răng.
      Bước 4: Kết thúc quá trình

1. Tắt mô tơ.

2. Đóng van hút và van xả (nếu có).
3. Mở van xả đáy để tận dụng sơn còn trong bình lọc.
4. Vệ sinh bơm và ống dẫn để tránh sơn khô trong máy: sử dụng dung môi/ nước (đối với sơn nước) (5kg) cho chạy tuần hoàn 5 phút, thay 5kg dung môi khác xúc sạch máy tương tự lần 2
5. Tháo màng lọc, vệ sinh sạch bằng dung môi/ nước.
     * Lưu ý quan trọng:

1. Đảm bảo Túi lọc sạch để giữ hiệu quả lọc, không bị tắt nghẽn khi bơm.
2. Tránh để máy chạy khô, luôn đảm bảo có sơn(dung môi,/ nước) trong hệ thống. → gây cháy bơm hỏng bánh răng.
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