CÔNG TY TNHH SXTM HÓA KEO BÌNH THẠNH	 						Phụ lục: 01B

QT-KT-SPM/02

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

(Báo cáo kiểm tra số : 06 - 0626)

A. Thông tin sản phẩm

| 1. Tên sản phẩm: Sơn màu NC TVT WHITE MSSX: các lô đã giao tháng 1/2026 tháng 6/2026 |  |
| --- | --- |
| 2. Ngày kiểm tra: 29/06/2026 | 3. Nguyên nhân mục đích: Khách hàng phản ánh màu bị ngả vàng |

B. Phương pháp / quy trình và kết quả kiểm tra:

1. Phương pháp kiểm tra:

lấy các thẻ màu kiểm tra màu sắc đo các giá trị Lab, so sánh với thẻ gốc hoặc màu đúng mang về

2. Kết quả kiểm tra:

| Giá trị Lab, đo máy Spetro I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lô 08.01 | lô 09.01 | lô 22.01 | lô 16.02 | lô 17.03 | lô 20.04 | lô 24.04 | lô 23.05 | lô 05.06 |
| L | 91.11 | 91.4 | 91.49 | 91.51 | 90.91 | 90.54 | 90.43 | 93.03 | 93.08 |
| a | -0.29 | 0.22 | 0.1 | 0.026 | -0.26 | -0.27 | -0.07 | -0.52 | -0.42 |
| b | 6.76 | 6.7 | 6.6 | 6.81 | 5.19 | 4.81 | 5.53 | 5.93 | 5.99 |

|  | thẻ gốc | màu đúng mang về (23/05/2026) | Giá trị ΔLab |  | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 91.65 | 92.87 | 1.22 | ΔE = 1.34 | Màu đúng mang về so với thẻ gốc có màu sắc trắng vàng hơn |
| a | -0.34 | -0.24 | 0.10 |  |  |
| b | 6.33 | 6.87 | 0.54 |  |  |

|  | Giá trị ΔLab |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lô 08.01 | lô 09.01 | lô 22.01 | lô 16.02 | lô 17.03 | lô 20.04 | lô 24.04 | lô 23.05 | lô 05.06 |
| So với thẻ gốc | -0.54 0.05 0.43 | -0.25 0.56 0.37 | -0.16 0.49 0.27 | -0.14 0.37 0.48 | -0.72 0.08 -1.14 | -1.11 0.07 -1.52 | -1.22 0.27 -0.80 | 1.38 -0.18 -0.40 | 1.43 -0.08 -0.34 |
|  | Màu sắc tương đương với thẻ gốc (ΔE < 1.0) |  |  |  |  |  |  | Màu sắc trắng xanh hơn so với thẻ gốc (ΔE ~ 1.0-2.0) |  |
| So với màu đúng mang về tháng 5/2026 | -1.76 -0.05 -0.11 | -1.47 0.46 -0.17 | -1.38 0.34 -0.27 | -1.36 0.27 -0.06 | -1.96 -0.02 -1.68 | -2.33 -0.03 -2.06 | -2.44 0.17 -1.34 | 0.16 -0.28 -0.94 | 0.21 -0.18 -0.88 |
|  | Màu sắc xanh đen hơn so với màu đúng mang về (ΔE ~ 1.5-3.0) |  |  |  |  |  |  | Màu sắc tương đương với màu đúng mang về (ΔE < 1.0) |  |

C. Nhận xét, kết luận:

- Màu đúng mang về có màu trắng vàng hơn so với thẻ gốc.

- So sánh các lô đã giao với thẻ màu gốc và màu đúng mang về tháng 5/2026:

+ So với thẻ gốc:

tháng 1->tháng 4/2026: tương đương nhau

tháng 5+6/2026: trắng xanh hơn so với thẻ gốc do lúc sản xuất so màu với màu đúng mang về

+ So với màu đúng mang về:

tháng 1->tháng 4/2026: Màu sắc xanh đen hơn

tháng 5 + 6/2026: tương đương nhau

Ngày 02 tháng 07 năm 2026

Bộ phận QC1

Nguyễn Thị Yến