Minh Phát 2 – glaze màu 1 mp 595 h

Mô tả

Trong sản xuất công đoạn glaze màu 1 MP 595 H (ms: 1080526; số lượng: 40kg) chà bùi nhùi dai, khó chà.

01

Ngày kiểm tra

08/07/2026

02

Tên sản phẩm / tên màu

Glaze màu 1 MP 595 H

- mssx: 1080526

- số lượng: 40kg

03

Nội dung không đạt yêu cầu ·

| # | Loại sai | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 01 | Khác | Công đoạn glaze màu 1 MP 595 H chà bùi nhùi dai, khó chà |

Kết quả kiểm tra tại khách hàng

04

Quy trình kiểm tra

Quy trình màu MP 595 H

1/ Stain màu sửa gỗ

2/ Stain màu 1

3/ Lót NC 1212 (MH) (DNE)

4/ Glaze màu 1

5/ Lót S07 2706 H

6/ Glaze màu 2

7/ Bóng Bex 03 - 2706 H 10%

8/ Stain màu 2 + Glaze màu 2

9/ Bóng Bex 03 - 2706 H 10%

05

Kết quả kiểm tra

Trong sản xuất công đoạn Glaze màu 1 MP 595 H công nhân chà bùi nhùi dai, khó chà.

06

Lượng chỉnh (sai màu / sai độ bóng)

chưa có

07

Sản phẩm đi kèm biên bản ·

| # | Loại | Tính chất | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | Sai | yêu cầu kỹ thuật đưa hũ lưu về cho phòng QC kiểm tra |

08

Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật

Kỹ thuật Hoài đề nghị phòng QC kiểm tra và có hướng xử lý để nhà máy sản xuất.

11

Phương án xử lý

Chỉnh bột lau BT 2010 H tỉ lệ 1:1