pma – natural walnut/ oak – bị đục trắng trong ghim và bề mặt

Mô tả

Sản phẩm màu PMA tự nhiên (Natural Walnut/ OAK) sau khi sơn hoàn thiện màng sơn bị đục trắng trong ghim verneer và bề mặt sản phẩm, số lượng 56 tủ.

01

Ngày kiểm tra

18/07/2026

02

Tên sản phẩm / tên màu

Màu PMA Natural (Walnut/OAK)

- Lót NC 1807 (ms: 2290626)

- Bóng NC 1807 10% (ms: 330066)

- Số lượng sản phẩm: 56 tủ.

03

Nội dung không đạt yêu cầu ·

| # | Loại sai | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 01 | khác | sản phẩm màu PMA Natural sau khi sơn hoàn thiện bị mốc |

Kết quả kiểm tra tại khách hàng

04

Quy trình kiểm tra

Quy trình màu PMA Natural Walnut/OAK:

1/ Lót NC 1807

2/ Bóng NC 1807 10%

05

Kết quả kiểm tra

Kiểm tra tại nhà máy:

- Gỗ Walnut màng sơn đạt yêu cầu

- Veneer Walnut: màng sơn có những vị trí bị đục trong ghim verneer và trên bề mặt.

06

Lượng chỉnh (sai màu / sai độ bóng)

Hướng xử lý:

1/ Sản phẩm bị nặng: rửa hoàn toàn lớp sơn - chà nhám- Phun TBS 2512 new (6 phụ gia TBS 2512 new - 1 Primer TBS 2512) (sau 45 phút) - Lót NC 1807 (sau 2 - 3 giờ chà nhám) - Bóng NC 1807 10%.

2/ Sản phẩm bị nhẹ: chà nhám - phun TBS 2512 new (sau 1 giờ) - Lót NC 1807 (sau 2 - 3 giờ chà nhám) - Bóng NC 1807 10%.

08

Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật

Kỹ thuật và QC đang kiểm tra tìm nguyên nhân và hướng xử lý tại nhà máy PMA.