MINH PHÁT 2 – MÀU MP 394 – BỊ DÍNH VẾT GIẤY CARTON

Mô tả

Trong sản xuất màu MP 394, sản phẩm sau khi sơn hoàn thiện qua lò sấy nhiệt độ 40 độ C, thời gian 5 giờ. Hàng xuống chuyền chất xuống pallet kê bìa carton giữa các lớp. Để thời gian 3 giờ kiểm tra bị dính vết giấy carton.

01

Ngày kiểm tra

24/07/2026

02

Tên sản phẩm / tên màu

Màu MP 394

- Sản phẩm kệ sách

- Số lượng: kỹ thuật đang kiểm tra cập nhật sau.

- Bóng NC HB 25% (ms: 1080726, số lượng: 50kg)

- Dung môi NC HB (ms: 030626130)

03

Nội dung không đạt yêu cầu ·

| # | Loại sai | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 01 | Khác | Sản phẩm sau khi sơn hoàn thiện bị dính bìa carton |

Kết quả kiểm tra tại khách hàng

04

Quy trình kiểm tra:

Quy trình màu MP 394

1/ Phun Pad stain

2/ Stain màu 1

3/ Lót NC 1212 (MH) (DNE)

4/ Glaze màu

5/ Lót NC 1212 (MH) (DNE)

6/ Glaze màu

7/ Lót NC 1212 (MH) (DNE)

8/ Stain màu 2 + Glaze màu

9/ Bóng NC HB 25%

10/ Bóng NC HB 25%

05

Kết quả kiểm tra:

Sản phẩm sau khi sơn hoàn thiện qua lò sấy nhiệt độ 40 độ C, thời gian 5 giờ. Hàng xuống chuyền chất xuống pallet kê bìa carton giữa các lớp. Để thời gian 3 giờ kiểm tra bị dính vết giấy carton.

07

Sản phẩm đi kèm biên bản

| # | Loại | tính chất | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Hũ lưu | Sai | Yêu cầu kỹ thuật đưa hũ lưu về cho phòng QC |

08

Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật

Kỹ thuật Hoài đề nghị phòng QC phối hợp cùng kỹ thuật kiểm tra tìm nguyên nhân và hướng xử lý tại nhà máy.