HÀNH MỸ - HM S 0530R 20 BH BC - TRÓC SƠN
MÔ TẢ
Nhà máy sản xuất màu HM S 0530 R 20 BH BC, số lượng 1400 chi tiết khối hình vuông nhỏ. Khi test thả rơi ở độ cao 1.4 mét, trên nền vải nỉ 10 lần bị tróc sơn ở các vị trí góc cạnh.
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01
Ngày kiểm tra
27/07/2026
02
Tên sản phẩm / tên màu
- Lót màu MH S 0530R 20 BH BC (ms: 1300526)
- Bóng Bex 03 2402 H 25% Tumbling BC (ms: 1200726)
03
Nội dung không đạt yêu cầu · 
	#
	LOẠI SAI
	GIẢI THÍCH

	01
	Tróc sơn
	Test thả rơi sản phẩm ở độ cao 1.4m (10 lần) trên nền nỉ => bị tróc sơn


KẾT QUẢ KIỂM TRA TẠI KHÁCH HÀNG
04
Quy trình kiểm tra
Quy trình màu HM S 0530 R 20 BH BC
1/ Nhúng lót top BT 0511 H BC
2/ Phun lót màu HM S 0530 R 20 BH BC
3/ Bóng Bex 03 2402 H 25%.
05
Kết quả kiểm tra
Nhà máy test độ bám, thả rơi:
- sản phẩm sơn hoàn thiện để khô 24h
- độ cao: 1.4 mét
- số lần thả rơi: 10 lần
- thả rơi trên nền nỉ
Kết quả: chi tiết sản phẩm bị tróc sơn ở góc cạnh.
06
Sản phẩm đi kèm biên bản · 
	#
	LOẠI
	TÍNH CHẤT
	GIẢI THÍCH

	01
	
	
	Chưa có hũ lưu


07
Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật
Kỹ thuật gửi thông tin về phòng RD và QC để kiểm tra và có hướng xử lý cho nhà máy sản xuất.
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