HÀNH MỸ - HM S 0530R 20 BH BC - TRÓC SƠN

Mô tả

Nhà máy sản xuất màu HM S 0530 R 20 BH BC, số lượng 1400 chi tiết khối hình vuông nhỏ. Khi test thả rơi ở độ cao 1.4 mét, trên nền vải nỉ 10 lần bị tróc sơn ở các vị trí góc cạnh.

01

Ngày kiểm tra

27/07/2026

02

Tên sản phẩm / tên màu

- Lót màu MH S 0530R 20 BH BC (ms: 1300526)
- Bóng Bex 03 2402 H 25% Tumbling BC (ms: 1200726)

03

Nội dung không đạt yêu cầu ·

| # | Loại sai | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 01 | Tróc sơn | Test thả rơi sản phẩm ở độ cao 1.4m (10 lần) trên nền nỉ => bị tróc sơn |

Kết quả kiểm tra tại khách hàng

04

Quy trình kiểm tra

Quy trình màu HM S 0530 R 20 BH BC
1/ Nhúng lót top BT 0511 H BC
2/ Phun lót màu HM S 0530 R 20 BH BC
3/ Bóng Bex 03 2402 H 25%.

05

Kết quả kiểm tra

Nhà máy test độ bám, thả rơi:
- sản phẩm sơn hoàn thiện để khô 24h
- độ cao: 1.4 mét
- số lần thả rơi: 10 lần
- thả rơi trên nền nỉ
Kết quả: chi tiết sản phẩm bị tróc sơn ở góc cạnh.

06

Sản phẩm đi kèm biên bản ·

| # | Loại | Tính chất | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  | Chưa có hũ lưu |

07

Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật

Kỹ thuật gửi thông tin về phòng RD và QC để kiểm tra và có hướng xử lý cho nhà máy sản xuất.