MINH HƯNG TIẾN – NC MHT 66 (WH) 10%
MÔ TẢ
Kỹ thuật kiểm tra trước sản xuất, sơn màu NC MHT 66 (WH) 10% (ms: 010726) sai màu so với mẫu.
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01
Ngày kiểm tra
08/07/2026
02
Tên sản phẩm / tên màu
Sơn màu NC MHT 66 (WH) 10%
Số lượng: 270 kg (mssx: 010726)
Dung môi NC HB (mssx: 180626130)
03
Nội dung không đạt yêu cầu · 
	#
	LOẠI SAI
	GIẢI THÍCH

	01
	Sai màu
	Kiểm tra trước sản xuất màu sai so với mẫu


KẾT QUẢ KIỂM TRA TẠI KHÁCH HÀNG
04
Quy trình kiểm tra
Quy trình màu MHT 66 (WH):
1/ Xử lý cạnh MDF ( 2 lần)
2/ Phun ngăn dầu gỗ Poplar
3/ Lót PU 0601 trắng
4/ Lót NC 2407 trắng
5/ Sơn màu NC MHT 66 (WH) 10%
05
Kết quả kiểm tra
Kỹ thuật kiểm tra trước sản xuất màu không giống mẫu (trắng vàng hơn mẫu).
06
Lượng chỉnh (sai màu / sai độ bóng)
chưa có
07
Sản phẩm đi kèm biên bản · 
	#
	LOẠI
	TÍNH CHẤT
	GIẢI THÍCH

	01
	Hũ lưu
	Sai
	hũ lưu màu sai

	02
	Gỗ
	Sai
	thẻ màu kiểm tra


08
Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật
Kỹ thuật Tròn Em đề nghị phòng QC kiểm tra màu kỹ đặc biệt là sơn màu do nhà máy Minh Hưng Tiến không cho chỉnh màu tại nhà máy.
11
Phương án xử lý
Thu hồi chỉnh lại màu
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