MINH HƯNG TIẾN – NC MHT 66 (WH) 10%

Mô tả

Kỹ thuật kiểm tra trước sản xuất, sơn màu NC MHT 66 (WH) 10% (ms: 010726) sai màu so với mẫu.

01

Ngày kiểm tra

08/07/2026

02

Tên sản phẩm / tên màu

Sơn màu NC MHT 66 (WH) 10%

Số lượng: 270 kg (mssx: 010726)

Dung môi NC HB (mssx: 180626130)

03

Nội dung không đạt yêu cầu ·

| # | Loại sai | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 01 | Sai màu | Kiểm tra trước sản xuất màu sai so với mẫu |

Kết quả kiểm tra tại khách hàng

04

Quy trình kiểm tra

Quy trình màu MHT 66 (WH):

1/ Xử lý cạnh MDF ( 2 lần)

2/ Phun ngăn dầu gỗ Poplar

3/ Lót PU 0601 trắng

4/ Lót NC 2407 trắng

5/ Sơn màu NC MHT 66 (WH) 10%

05

Kết quả kiểm tra

Kỹ thuật kiểm tra trước sản xuất màu không giống mẫu (trắng vàng hơn mẫu).

06

Lượng chỉnh (sai màu / sai độ bóng)

chưa có

07

Sản phẩm đi kèm biên bản ·

| # | Loại | Tính chất | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Hũ lưu | Sai | hũ lưu màu sai |
| 02 | Gỗ | Sai | thẻ màu kiểm tra |

08

Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật

Kỹ thuật Tròn Em đề nghị phòng QC kiểm tra màu kỹ đặc biệt là sơn màu do nhà máy Minh Hưng Tiến không cho chỉnh màu tại nhà máy.

11

Phương án xử lý

Thu hồi chỉnh lại màu