PMA – NATURAL WALNUT/ OAK – BỊ ĐỤC TRẮNG TRONG GHIM VÀ BỀ MẶT
MÔ TẢ
Sản phẩm màu PMA tự nhiên (Natural Walnut/ OAK) sau khi sơn hoàn thiện màng sơn bị đục trắng trong ghim verneer và bề mặt sản phẩm, số lượng 56 tủ.
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Ngày kiểm tra
18/07/2026
02
Tên sản phẩm / tên màu
Màu PMA Natural (Walnut/OAK)
- Lót NC 1807 (ms: 2290626)
- Bóng NC 1807 10% (ms: 330066)
- Số lượng sản phẩm: 56 tủ.
03
Nội dung không đạt yêu cầu · 
	#
	LOẠI SAI
	GIẢI THÍCH

	01
	khác
	sản phẩm màu PMA Natural sau khi sơn hoàn thiện bị mốc


KẾT QUẢ KIỂM TRA TẠI KHÁCH HÀNG
04
Quy trình kiểm tra
Quy trình màu PMA Natural Walnut/OAK:
1/ Lót NC 1807
2/ Bóng NC 1807 10%
05
Kết quả kiểm tra
Kiểm tra tại nhà máy:
- Gỗ Walnut màng sơn đạt yêu cầu
- Veneer Walnut: màng sơn có những vị trí bị đục trong ghim verneer và trên bề mặt.
06
Lượng chỉnh (sai màu / sai độ bóng)
Hướng xử lý:
1/ Sản phẩm bị nặng: rửa hoàn toàn lớp sơn - chà nhám- Phun TBS 2512 new (6 phụ gia TBS 2512 new - 1 Primer TBS 2512) (sau 45 phút) - Lót NC 1807 (sau 2 - 3 giờ chà nhám) - Bóng NC 1807 10%.
2/ Sản phẩm bị nhẹ: chà nhám - phun TBS 2512 new (sau 1 giờ) - Lót NC 1807 (sau 2 - 3 giờ chà nhám) - Bóng NC 1807 10%.
08
Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật
Kỹ thuật và QC đang kiểm tra tìm nguyên nhân và hướng xử lý tại nhà máy PMA.
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