PHÚ KHANG PHÁT – PKP KW 536 H
MÔ TẢ
Kỹ thuật kiểm tra trước sản xuất, sơn màu PKP KW 536H 20% (ms: 1060626, số lượng: 342kg) sai màu so với mẫu. 
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01
Ngày kiểm tra
16/06/2026
02
Tên sản phẩm / tên màu
Sơn màu PKP KW 536H 20%
mssx: 1060626
số lượng: 342 kg
03
Nội dung không đạt yêu cầu · 
	#
	LOẠI SAI
	GIẢI THÍCH

	01
	Sai màu
	Kỹ thuật kiểm tra trước sản xuất, sơn màu PKP KW 536H 20% màu sai so với mẫu


KẾT QUẢ KIỂM TRA TẠI KHÁCH HÀNG
04
Quy trình kiểm tra
Quy trình màu PKP - KW 536 H
1/ Lót màu 1 hệ nước ( 2 lần)
2/ Lót màu 2 hệ nước
3/ Sơn màu hệ nước 20%
4/ Sơn màu hệ nước 20%
05
Kết quả kiểm tra
Sơn màu PKP KW 536 H 20% sai màu so với mẫu.
06
Lượng chỉnh (sai màu / sai độ bóng)
Lượng chỉnh vào 1 thùng 18kg:
- Vàng HRH : 110.5 g
- Đen BT 01H: 112 g
- Đỏ Red BT 01H: 3.2 g
07
Sản phẩm đi kèm biên bản · 
	#
	LOẠI
	TÍNH CHẤT
	GIẢI THÍCH

	01
	Hũ lưu
	Sai
	

	02
	Hũ lưu
	Đúng
	kỹ thuật sẽ gửi hũ lưu về để phòng QC kiểm tra


08
Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật
Kỹ thuật Tròn Em đề nghị phòng QC kiểm tra nguyên nhân và hướng khắc phục cho những lô hàng sau.
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