PHÚ KHANG PHÁT – PKP KW 536 H

Mô tả

Kỹ thuật kiểm tra trước sản xuất, sơn màu PKP KW 536H 20% (ms: 1060626, số lượng: 342kg) sai màu so với mẫu.

01

Ngày kiểm tra

16/06/2026

02

Tên sản phẩm / tên màu

Sơn màu PKP KW 536H 20%

mssx: 1060626

số lượng: 342 kg

03

Nội dung không đạt yêu cầu ·

| # | Loại sai | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 01 | Sai màu | Kỹ thuật kiểm tra trước sản xuất, sơn màu PKP KW 536H 20% màu sai so với mẫu |

Kết quả kiểm tra tại khách hàng

04

Quy trình kiểm tra

Quy trình màu PKP - KW 536 H

1/ Lót màu 1 hệ nước ( 2 lần)

2/ Lót màu 2 hệ nước

3/ Sơn màu hệ nước 20%

4/ Sơn màu hệ nước 20%

05

Kết quả kiểm tra

Sơn màu PKP KW 536 H 20% sai màu so với mẫu.

06

Lượng chỉnh (sai màu / sai độ bóng)

Lượng chỉnh vào 1 thùng 18kg:
- Vàng HRH : 110.5 g
- Đen BT 01H: 112 g
- Đỏ Red BT 01H: 3.2 g

07

Sản phẩm đi kèm biên bản ·

| # | Loại | Tính chất | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Hũ lưu | Sai |  |
| 02 | Hũ lưu | Đúng | kỹ thuật sẽ gửi hũ lưu về để phòng QC kiểm tra |

08

Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật

Kỹ thuật Tròn Em đề nghị phòng QC kiểm tra nguyên nhân và hướng khắc phục cho những lô hàng sau.