CÔNG TY TNHH SXTM HÓA KEO BÌNH THẠNH	 												Phụ lục: 01B

QT-KT-SPM/02

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

(Báo cáo kiểm tra số : 03 - 0626     )

A. Thông tin sản phẩm

| 1. Tên sản phẩm: Sơn màu PKP KW 536H MSSX: 060626, số lượng: 180 kg Khách hàng: Phú Khang Phát |  |
| --- | --- |
| 2. Ngày kiểm tra: 13/06/2026 | 3. Nguyên nhân mục đích: Sản phẩm phản ánh: sai màu, lợt hơn mẫu Chỉnh tại nhà máy: 0.013% tinh màu. |

B. Phương pháp / quy trình thực hiện

- Kiểm tra màu sản xuất trước khi giao hàng: + Thẻ màu đã kiểm tra chất lượng: đo giá trị Lab.

+ Hũ sơn màu: khuấy lại bằng máy khuấy 5 phút, đo giá trị Lab.

- Pha lại công thức:	+ Pha xong phun thẻ và kéo giấy, đo giá trị Lab

+ Sau 4-5 ngày khuấy đều bằng máy, phun lên gôc và kéo lên giấy, đo giá trị Lab.

+ Các công thức: công thức gốc của Kỹ Thuật làm mẫu và công thức sản xuất lô 060626 tại xưởng.

- So sánh giá trị Lab lúc mới pha và sau 4-7 ngày.

- Dụng cụ thiết bị: 	Khuấy máy: tốc độ 30v – 5 phút, Thước kéo: 76 µ, Máy so màu Spectro I.

C. Kết quả kiểm tra:

|  | phun thẻ (đo Lab, máy Speco I) |  | Chênh lệch giữa mới sx và sau 3-7 ngày | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mới pha kiểm tra | sau 3-7 ngày |  |  |
| Lô sản xuất giao hàng 060626 phản ánh | 39.06 -1.52 4.12 | 39.96 -1.57 -4.43 | ΔL = 0.81 | - Trên cùng 1 công thức: hũ sơn để sau 3-7 ngày có giá trị L tăng theo hướng trắng hơn (ΔL = 0.8-1.3). - 2 công thức pha lại so với màu đã giao hàng so sánh với màu đã giao hàng bị phản ánh: Mới pha; Sau 4-7 ngày. Công thức sản xuất; ΔL = 0.55; ΔL = 1.00. Công thức gốc; ΔL = 0.04; ΔL = 1.28. Nhận xét: Lúc mới pha màu: màu sắc 2 công thức pha mới hầu như không chênh lệch nhau, tương đương.. |
| Pha lại công thức sản xuất | 39.10 -1.59 -4.15 | 40.96 -1.69 -4.62 | ΔL = 1.86 |  |
| pha lại công thức gốc của Kỹ Thuật | 39.80 - 1.53 - 4.35 | 41.09 -1.67 -4.72 | ΔL = 1.29 |  |

|  | kéo giấy(đo Lab, máy Speco I) |  | Chênh lệch giữa mới sx và sau 3-7 ngày | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mới pha kiểm tra | sau 3-7 ngày |  |  |
| Lô sản xuất 060626 phản ánh | lô sx đầu tiên không kéo giấy | 41.53 - 1.50 - 4.49 | / | - Trên cùng 1 công thức, theo dõi theo thời gian: giá trị Lab không thay đổi nhiều, đạt - 2 công thức pha lại so với màu đã giao hàng so sánh với màu đã giao hàng bị phản ánh: Mới pha: không có dữ liệu so sánh Sau 3-7 ngày: công thức sản xuất: ΔL = 3.23 Công thức gốc : ΔL = 5.50 |
| Pha lại công thức sản xuất lô 060626 | 44.62 -1.82 -4.94 | 44.76 - 1.81 - 4.97 | ΔL = 0.14 |  |
| pha lại công thức gốc của Kỹ Thuật | 47.05 -2.05 -5.09 | 47.05 - 2.09 - 4.98 | ΔL = 0.00 |  |

D. Nhận xét, kết luận:

- Sản phẩm đã giao cho khách hàng có hiện tượng sai màu – dư trắng

- Nguyên nhân: do sơn màu để sau 1 ngày có tình trạng mất màu đơn, dư trắng.

Ngày 24 tháng 06 năm 2026

Bộ phận QC1

Nguyễn Thị Yến