MINH HƯNG TIẾN - MHT 66 WH – SAI MÀU
MÔ TẢ
Nhà máy phản ánh màu MHT 66 WH sản xuất 150 cái tủ, kiểm tra màu sắc chưa đạt so với mẫu ký. Đề nghị cho kỹ thuật xuống kiểm tra tìm nguyên nhân và hướng xử lý.
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Ngày kiểm tra
27/07/2026
02
Tên sản phẩm / tên màu
Màu MHT 66 WH 
Nhà máy phản ánh trong sản xuất sản phẩm màu MHT 66 WH lệch màu so với mẫu, số lượng 150 tủ 3 hộc kéo (130 tủ đã phun bóng)
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Nội dung không đạt yêu cầu · 
	#
	LOẠI SAI
	GIẢI THÍCH

	01
	
	Sản phẩm tủ MHT 66 WH màu chưa đạt so với mẫu ký.


KẾT QUẢ KIỂM TRA TẠI KHÁCH HÀNG
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Quy trình kiểm tra
Quy trình màu MHT 66 WH
1/ Xử lý cạnh MDF ( 2 lần)
2/ Ngăn dầu gỗ Poplar
3/ Lót NC 2407 trắng
4/ Sơn màu NC 10%
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Kết quả kiểm tra
- Trước khi sản xuất kỹ thuật làm 1 tủ mẫu Quản lý nhà máy và QC, đại diện khách hàng Flexiload ký duyệt cho sản xuất.
- Hàng sản xuất ra màu tương đối so với tủ mẫu ký, QC khách hàng chấp nhận. Có một số tủ chưa đều màu phân loại ra xử lý lại.
- Đại diện khách hàng và Nhà máy kiểm tra, đánh giá sản phẩm màu chưa giống với mẫu khách hàng ký, yêu cầu chỉnh màu theo mẫu ký.
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Sản phẩm đi kèm biên bản · 
	#
	LOẠI
	TÍNH CHẤT
	GIẢI THÍCH

	01
	
	
	Không có
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