BẢO HƯNG – BH 432 – LỆCH MÀU
MÔ TẢ
Nhà máy sản xuất 100 mặt bàn màu BH 432, khách hàng final màu bị lệch so với mẫu (dư màu sửa gỗ, dư đỏ), số lượng 30/100 mặt bàn.
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Ngày kiểm tra
28/07/2026
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Tên sản phẩm / tên màu
Màu BH 432
- Số lượng: 100 mặt bàn
- Nhà máy phản ánh khách hàng final màu bị lệch so với mẫu (dư nhiều màu sửa gỗ, dư đỏ)
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Nội dung không đạt yêu cầu · 
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	Trong sản xuất có 30 mặt bàn phải sửa lại do màu lệch so với mẫu.


KẾT QUẢ KIỂM TRA TẠI KHÁCH HÀNG
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Quy trình kiểm tra:
Quy trình màu BH 432:
1/ Stain màu
2/ Lót PU
3/ Glaze màu
4/ Stain màu dặm
5/ Bóng PU HJFD 1406 (BH) 10%
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Kết quả kiểm tra:
Kỹ thuật báo cáo:
- Trước khi sản xuất kiểm tra màu sắc đạt theo mẫu
- Trong sản xuất gỗ ghép không đều màu (đen nhiều), báo nhà máy stain sửa gỗ cho đồng màu.
- Sơn hoàn thiện kỹ thuật và nhà máy đánh giá đạt, cho đóng gói.
- Ngày 25/7 khách hàng final màu chưa đạt, khui ra chỉnh sửa 30/100 mặt bàn.
- Đã chỉnh sửa xong, nhà máy xem đạt đợi khách hàng kiểm tra đóng gói
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Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật
Nhà máy Bảo Hưng yêu cầu hạn chế sửa màu quá nhiều làm mất tính tự nhiên của sản phẩm, dư màu sửa gỗ làm dày màu sơn. Cần xem lại sự ổn định màu sắc sau sơn.
