THANH HÙNG – SƠN MÀU PU VNHW 19 1725 TPG 80% - BỊ SAI MÀU

Mô tả

KT kiểm tra trước sản xuất phát hiện màu đậm hợn so với mẫu.

01

Ngày kiểm tra

23/07/2026

02

Tên sản phẩm / tên màu

Sơn màu PU VNHW 19 1725 TPG 80%

Mssx: 070726

Số lượng: 72 kg

03

Nội dung không đạt yêu cầu ·

| # | Loại sai | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 01 | Sai màu | KT kiểm tra trước sản xuất phát hiện màu đậm hợn so với mẫu. |

Kết quả kiểm tra tại khách hàng

04

Quy trình kiểm tra:

Quy trình màu VNHW 19 1725 TPG:

1/ Xử lý cạnh MDF

2/ Lót PU 2802 trắng MH

3/ Lót màu PU

4/ Sơn màu PU 80%

05

Kết quả kiểm tra:

Màu đậm hơn so với mẫu

06

Lượng chỉnh (sai màu/ sai độ bóng)

Chưa có

07

Sản phẩm đi kèm biên bản

| # | Loại | T ính chất | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Hũ lưu | Sai | có hũ lưu màu sai gửi về phòng QC |

08

Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật

Kỹ thuật Tuấn đề nghị phòng QC kiểm tra màu và yêu cầu thu hồi lô hàng về công ty chỉnh màu giao lại cho nhà máy sản xuất.