CÔNG TY TNHH SXTM HÓA KEO BÌNH THẠNH	 						Phụ lục: 01B
	            	     		                    	           QT-KT-SPM/02	             
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA 
(Báo cáo kiểm tra số : 08 - 0726     )


A. Thông tin sản phẩm

	1. Tên sản phẩm:  
         Sơn màu PU VNHW 19 1725 TPG 80%          MSSX:  070726        khối lượng: 72kg
         Khách hàng: Thanh Hùng


	2. Ngày kiểm tra:
       24/07/2026
	3. Nguyên nhân mục đích: 
    Kỹ thuật phản ánh lô sản xuất đầu tiên tại Thanh Hùng sai màu, đậm hơn mẫu



B. Phương pháp / quy trình và kết quả kiểm tra:
- Kiểm tra thẻ màu trước khi giao hàng
- Lấy hũ lưu QC phun lại kiểm tra màu sắc.
2. Kết quả kiểm tra:

	
	Kết quả
	Hình ảnh

	Thẻ kiểm tra màu sắc trước khi giao (xưởng phun)
	Tương đương thẻ gốc
	[image: ]

	Hũ lưu QC phun lại
	Xưởng phun lại
	Tương đương thẻ gốc
	

	
	QC phun
	Đậm hơn thẻ gốc
	[image: ]

	Kỹ thuật phun
	Đậm hơn thẻ gốc
	[image: ] 



Nhận xét: 3 bộ phận phun ra 2 kết quả khác nhau:
	- QC và Kỹ Thuật: phun patt thứ nhất, ráp và phun 2 patt tiếp theo
	- Xưởng phun: phun 3 patts liên tục


C. Nhận xét, kết luận:
- Màu đã giao có màu sắc giống thẻ gốc.
- Nguyên nhân sai màu (đậm hơn): xưởng phun sơn màu lên thẻ khác với sản xuất thực tế nên màu khác nhau, đậm hơn mẫu.
- Xử lý: Kỹ Thuật làm việc với khách hàng và báo về công ty cách thức phun sơn màu về công ty bằng báo cáo có xác nhận của khách hàng. ( Quy trình chỉ phun 2 patts, sản xuất thực tế trên chuyền phun 3 patts do mặt bàn lớn và độ bóng cao)
	        									 Ngày 25 tháng 07 năm 2026
               		Bộ phận QC1 	
       		       Nguyễn Thị Yến	 
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