MINH HƯNG TIẾN – MHT 71 GREY 10% - SAI MÀU

Mô tả

- Kỹ thuật kiểm tra trước sản xuất sơn màu MHT 71 Grey 10%, màu sai so với mẫu ký (thiếu đỏ, vàng hơn mẫu).

01

Ngày kiểm tra

08/08/2026

02

Tên sản phẩm / tên màu

Sơn màu MHT 71 Grey 10%

- mssx: 250726

- số lượng: 100 kg

03

Nội dung không đạt yêu cầu ·

| # | Loại sai | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 01 | Sai màu | Kiểm tra trước khi sản xuất màu nhạt hơn, thiếu đỏ, vàng hơn mẫu |

Kết quả kiểm tra tại khách hàng

04

Quy trình kiểm tra:

Quy trình màu MHT 71 Grey

1/ Xử lý cạnh MDF ( 2 lần)

2/ Ngăn dầu gỗ thông

3/ Lót PU 0601 trắng ( gỗ thông)

4/ Lót màu NC

5/ Sơn màu NC 10%

05

Kết quả kiểm tra

Kiểm tra trước khi sản xuất màu nhạt hơn, thiếu đỏ, vàng hơn mẫu

06

Lượng chỉnh (sai màu/ sai độ bóng)

Chưa có

07

Sản phẩm đi kèm biên bản

| # | Loại | Tính chất | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Hũ lưu | Sai | hũ lưu màu sai gửi phòng QC |

08

Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật

Kỹ thuật đề nghị Phòng QC kiểm tra màu sát theo mẫu, khách hàng yêu cầu màu giống mẫu ký.