MINH HƯNG TIẾN – MHT 69 wh 10% - SAI MÀU

Mô tả

- Kỹ thuật kiểm tra trước sản xuất sơn màu MHT 69 WH 10%, màu sai (đậm vàng hơn mẫu)

01

Ngày kiểm tra

08/08/2026

02

Tên sản phẩm / tên màu

Sơn màu MHT 69 WH 10%

- mssx: 240726

- số lượng: 100 kg

03

Nội dung không đạt yêu cầu ·

| # | Loại sai | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| 01 | Sai màu | Kiểm tra trước sản xuất màu đậm, vàng hơn mẫu |

Kết quả kiểm tra tại khách hàng

04

Quy trình kiểm tra:

Quy trình màu MHT 69 WH

1/ Xử lý cạnh MDF (2 lần)

2/ Ngăn dầu gỗ thông

3/ Lót PU 0601 trắng ( gỗ thông)

4/ Lót màu NC

5/ Sơn màu NC 10%

05

Kết quả kiểm tra

Kiểm tra trước khi sản xuất màu đậm, vàng hơn mẫu

06

Lượng chỉnh (sai màu/ sai độ bóng)

Chưa có

07

Sản phẩm đi kèm biên bản

| # | Loại | Tính chất | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Hũ lưu | Sai | có hũ lưu màu sai, thẻ màu gửi về phòng QC |

08

Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật

Kỹ thuật đề nghị Phòng QC kiểm tra màu sát theo mẫu, khách hàng yêu cầu màu giao qua phải đúng theo mẫu ký.