MINH HƯNG TIẾN – MHT 69 WH 10% - SAI MÀU
MÔ TẢ
- Kỹ thuật kiểm tra trước sản xuất sơn màu MHT 69 WH 10%, màu sai (đậm vàng hơn mẫu)
01
Ngày kiểm tra
08/08/2026
02
Tên sản phẩm / tên màu
Sơn màu MHT 69 WH 10%
- mssx: 240726
- số lượng: 100 kg
03
Nội dung không đạt yêu cầu · 
	[bookmark: _Hlk235775972]#
	LOẠI SAI
	GIẢI THÍCH

	01
	Sai màu
	Kiểm tra trước sản xuất màu đậm, vàng hơn mẫu


KẾT QUẢ KIỂM TRA TẠI KHÁCH HÀNG
04
Quy trình kiểm tra:
Quy trình màu MHT 69 WH
1/ Xử lý cạnh MDF (2 lần)
2/ Ngăn dầu gỗ thông
3/ Lót PU 0601 trắng ( gỗ thông)
4/ Lót màu NC
5/ Sơn màu NC 10%
05
Kết quả kiểm tra
Kiểm tra trước khi sản xuất màu đậm, vàng hơn mẫu
06
Lượng chỉnh (sai màu/ sai độ bóng)
Chưa có
07
Sản phẩm đi kèm biên bản
	#
	LOẠI 
	TÍNH CHẤT
	GIẢI THÍCH

	01
	Hũ lưu
	Sai
	có hũ lưu màu sai, thẻ màu gửi về phòng QC


08
Yêu cầu hoặc đề xuất của tổ trưởng kỹ thuật
Kỹ thuật đề nghị Phòng QC kiểm tra màu sát theo mẫu, khách hàng yêu cầu màu giao qua phải đúng theo mẫu ký.
