CÔNG TY TNHH SXTM HÓA KEO BÌNH THẠNH	 						Phụ lục: 01B

QT-KT-SPM/02

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

(Báo cáo kiểm tra số : 01 - 0826     )

A. Thông tin sản phẩm

| 1. Tên sản phẩm: Sơn màu NC MHT 69 WH 10% MSSX: 250726 khối lượng: 100kg Khách hàng: Minh Hưng Tiến |  |
| --- | --- |
| 2. Ngày kiểm tra: 12 /08/2026 | 3. Nguyên nhân mục đích: Kỹ thuật phản ánh lô sản xuất đầu tiên tại Minh Hưng Tiến sai màu. |

B. Phương pháp / quy trình và kết quả kiểm tra:

- Kiểm tra thẻ màu trước khi giao hàng

- Lấy hũ lưu QC phun lại kiểm tra màu sắc.

2. Kết quả kiểm tra:

2.1 Về độ nhớt:

- Màu giao đi: TLP 1-1, 20“

- Màu đã chỉnh mang về pha sẵn: 17“

2.2 Về màu sắc:

|  | Kết quả |  |  |  | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thẻ gốc | Thẻ màu sản xuất | Màu kỹ thuật phun lại | Màu đã chỉnh |  |
| Lab | 92.72 -0.83 3.57 | 92.32 -0.76 4.29 | 92.92 -0.95 4.14 | 92.54 -0.78 3.69 | - Màu đã giao so với thẻ gốc: + Phun tại công ty giống mẫu gốc + Kỹ thuật phun lại giống mẫu gốc hơn so với màu kiểm tra tại công ty + Kỹ thuật phun lại trắng hơn thẻ phun tại công ty - Màu đã chỉnh sản xuất trên chuyền: + Giống thẻ gốc + Giống màu chưa chỉnh |
| Δlab (so với thẻ gốc) |  | -0.38 0.07 0.72 | 0.20 -0.12 0.57 | -0.18 0.05 0.12 |  |

C. Nhận xét, kết luận:

- Màu đã giao (phun tại công ty và phun tại khách hàng có màu sắc giống thẻ gốc.

- Màu đã chỉnh mang về: lệch ít so với màu đã giao đi.

Ngày 12 tháng 08 năm 2026

Bộ phận QC1

Nguyễn Thị Yến