TIÊU CHUẨN KIỂM TRA BỀ MẶT SƠN (FINISH TESTING STANDARD) — ASHLEY

Nguồn: "Finish Testing Updated Standard - Ashley.pptx" (30 slide) · Soạn: 24/08/2026

1. Kiểm tra khả năng chống trầy xước bằng dĩa ăn (Plate Scratch Resistance)

✅ 25 và 50 vòng: chấp nhận bóng nhẹ hoặc bóng vừa phải.

❌ 25 và 50 vòng: KHÔNG chấp nhận trầy nhẹ, vừa hoặc nặng.

✅ 75 và 100 vòng: chấp nhận trầy nhẹ, KHÔNG tróc sơn (NO CHIPPING).

2. Độ dày sơn (Micron Thickness)

⚠️ THAY ĐỔI MỚI: Độ dày sơn KHÔNG còn được coi là ĐẠT/KHÔNG ĐẠT — chỉ ghi nhận số liệu tham khảo.

Phụ thuộc các bước hoàn thiện và độ phức tạp: 30 – 130 microns.

Ví dụ: D394 Master Panel: 44,9 microns · D594 Master Panel: 48,6 microns.

3. Kiểm tra độ cứng bằng bút chì (Pencil Test)

✅Chấp nhận vết lún (gouging) — tiêu chuẩn Ashley là 2H, không chấp nhận trầy xước bề mặt sơn.

Bản tiếng Anh ghi: trầy xước chấp nhận trong khoảng 3H – 6H (⚠️ ghi chú cả 2 cách).

4. Kiểm tra độ bám dính (Cross Cut Adhesion)

🔬 Kiểm tra: 4 vị trí trên mặt + 4 vị trí ở cạnh và chân sản phẩm (tổng 8 vị trí).

✅ ĐẠT: tất cả các vị trí đạt 4B và 5B.

❌ KHÔNG ĐẠT: bất kỳ vị trí nào là 3B, 2B, 1B, 0B.

5. Độ bóng (Gloss)

🔬 Kiểm tra 9 vị trí trên mặt sản phẩm.

❌ KHÔNG ĐẠT: kết quả đo cao hơn hoặc thấp hơn 5 điểm phần trăm so với tiêu chuẩn màu.

6. Kiểm tra độ bền hóa học (Chemical Resistance)

10 hóa chất kiểm tra:

Nước

Bia Budweiser

Rượu 80 độ proof hoặc đồ uống có cồn 40% tương đương

Cola — Coca-Cola thông thường

Tinh dầu chanh vàng (Lemon Oil)

Sốt cà chua (Ketchup)

Mù tạt vàng Pháp (Mustard French's Yellow)

Nước cam (Orange Juice)

Nước chanh (Lemon Juice)

Giấm (Vinegar)

✅ Chỉ chấp nhận hiệu ứng nhẹ sau 24 giờ — mọi hiệu ứng vừa/nặng khác đều KHÔNG ĐẠT (FAIL).

7. Kiểm tra độ chống thấm nước (Moisture Resistance)

Cách thực hiện:

Đổ 500ml nước vào các rãnh/mối nối và toàn bộ diện tích bề mặt trên cùng cần thử nghiệm, để nước thấm vào bề mặt.

Kiểm tra bằng mắt, chú ý các khớp và mối nối, tìm dấu hiệu phồng dộp (swelling).

Lịch kiểm tra:

⏱ Mỗi phút trong 15 phút đầu; kiểm tra lại lúc 30 phút, 45 phút, 1 giờ; rồi lúc 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ (tổng 4 giờ).

Kết quả:

✅ ĐẠT: không thấy vết phồng trong toàn bộ 4 giờ.

🟡 CHẤP NHẬN: tối đa 2 vết phồng, kích thước dưới 12mm theo bất kỳ hướng nào, và chỉ khi xảy ra sau 1 giờ.

❌ KHÔNG ĐẠT: bất kỳ vết phồng nào trong giờ đầu; nhiều hơn 2 vết phồng; hoặc vùng phồng lớn hơn 12mm.

— TÓM TẮT NHANH —

| # | Test | Tiêu chuẩn mới |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chống trầy xước dĩa ăn | 25/50 vòng: bóng nhẹ/vừa OK; 75/100: trầy nhẹ OK, không tróc |
| 2 | Độ dày sơn | Không còn PASS/FAIL — ghi tham khảo, 30–130 microns |
| 3 | Bút chì | 2H (chấp nhận lún, không trầy); EN: trầy chấp nhận 3H–6H |
| 4 | Độ bám dính | 8 vị trí (4 mặt + 4 cạnh/chân): tất cả 4B/5B = ĐẠT |
| 5 | Độ bóng | 9 vị trí: ±5 điểm % so với tiêu chuẩn màu = Fail |
| 6 | Độ bền hóa học | 10 hóa chất: chỉ chấp nhận hiệu ứng nhẹ sau 24h |
| 7 | Chống thấm nước | 500ml/4h: không phồng = ĐẠT; ≤2 vết <12mm sau 1h = chấp nhận |

⚠️ Ghi chú: Tài liệu 3 ngôn ngữ (Anh/Trung/Việt) — điểm khác biệt nhỏ ở mục 3 (Pencil Test): bản EN ghi "Scratching acceptable 3H-6H", bản CN/VN ghi "Tiêu chuẩn Ashley 2H" — giữ cả 2 cách ghi, đề nghị xác nhận tiêu chuẩn chính thức.