SOP — QUY TRÌNH LẬP VÀ CẬP NHẬT LƯU TRÌNH SƠN ASHLEY

(Finishing Schedule — Theo tiêu chuẩn mới của Ashley Furniture)

Mã SOP: BTCHEM-KT-ASH-001 · Phiên bản: 1.0 · Ngày hiệu lực: 25/08/2026

Đơn vị áp dụng: Phòng Kỹ thuật — Công ty TNHH SX-TM Hóa Keo Bình Thạnh (BTChem)

Người phê duyệt: Phó Giám đốc (Ngô Đức Minh) · Người soạn: Phòng Kỹ thuật BTChem

Theo yêu cầu của Ashley Furniture — Thuy Nguyen (Elise), Field Testing Performance Leader

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI

1.1 Mục đích

Chuẩn hóa quy trình lập mới, cập nhật, kiểm tra và quản lý lưu trình sơn (Finishing Schedule) cho toàn bộ sản phẩm Ashley, đảm bảo:

✅  tuân thủ 100% định dạng mới và 24 tên bước chuẩn (Step Names) theo tài liệu Step Finish Definition của Ashley.

✅  mọi lưu trình đều nhất quán, chính xác, không nhầm lẫn khi trao đổi với khách hàng.

✅  quá trình chuyển đổi từ lưu trình cũ sang mẫu mới được theo dõi, giám sát đầy đủ qua tracking list.

1.2 Phạm vi

Lưu trình đang sản xuất hiện tại → chuyển dần sang mẫu mới.

Lưu trình phát sinh mới → lập theo mẫu mới ngay từ đầu.

Mọi bản sửa đổi lưu trình hiện hữu.

1.3 Tài liệu tham chiếu

| Mã | Tài liệu | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| REF-01 | Step Finish Definition (24 bước chuẩn — EN/CN/VN) | Ashley Furniture, 25/08/2026 |
| REF-02 | Finishing Schedule (mẫu quy trình + ví dụ) | Ashley Furniture, 25/08/2026 |
| REF-03 | Email hướng dẫn "BT Chem - New Finishing Schedule Format for Ashley Products" | Thuy Nguyen, 24–25/08/2026 |

2. ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ

| Thuật ngữ | Định nghĩa |
| --- | --- |
| Finishing Schedule | Lưu trình sơn: bảng trình tự từng bước để hoàn thiện bề mặt sản phẩm |
| Step Finish Definition | Tài liệu định nghĩa chính thức + quy tắc đặt tên từng bước hoàn thiện |
| Step Name | Tên bước chuẩn (24 bước) — bắt buộc dùng đúng tên này trong lưu trình |
| Tracking list | Danh sách theo dõi các lưu trình hiện có + trạng thái chuyển đổi |
| KTV | Kỹ thuật viên phòng Kỹ thuật BTChem phụ trách lập lưu trình |

3. TRÁCH NHIỆM (RACI)

R = Thực hiện · A = Phê duyệt/Chịu trách nhiệm · C = Được tham vấn · I = Được thông tin

| Công việc | KTV | Trưởng phòng KT | PGĐ (Anh Minh) | Ashley |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lập/cập nhật lưu trình theo mẫu mới | R/A | C | I | I |
| Kiểm tra tên bước khớp Step Finish Definition | R/A | C | — | — |
| Đề xuất Step Name mới (nếu cần) | R | A | C | R (phê duyệt) |
| Lập/cập nhật tracking list | R/A | C | I | I |
| Gửi lưu trình cho khách duyệt | R | C | A | R |

4. QUY TRÌNH CHI TIẾT

4.1 LẬP MỚI LƯU TRÌNH SƠN ASHLEY (Quy trình 10 bước)

Bước 1 — Tiếp nhận yêu cầu

Nhận yêu cầu từ: phòng Kinh doanh, khách hàng Ashley, hoặc khi có đơn hàng/mẫu mới.

Thu thập: mã hàng (Item), loại gỗ (Wood & Veneer Type), độ bóng (Gloss), màu chuẩn (color standard), ngày cần hoàn thành.

Bước 2 — Chuẩn bị tài liệu tham chiếu

Mở 2 tài liệu chính thức: REF-01 (Step Finish Definition) + REF-02 (Finishing Schedule mẫu).

⚠️ BẮT BUỘC tham khảo REF-01 TRƯỚC TIÊN trước khi chọn bất kỳ tên bước nào.

Bước 3 — Phân tích quy trình công nghệ

Xác định chuỗi công đoạn thực tế: chà nhám → màu → lót → glaze → bóng.

Mỗi công đoạn chọn ĐÚNG 1 Step Name trong 24 bước chuẩn (khớp mục đích — xem Phụ lục A).

Bước 4 — Điền thông tin từng bước vào mẫu Finishing Schedule

Mỗi dòng = 1 bước, gồm các cột:

| Cột | Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| No | Số thứ tự bước | 1, 2, 3... |
| Finishing Process Step | Step Name chuẩn (EN) | ⚠️ KHÔNG viết tắt, KHÔNG tự đặt tên |
| Chemical Name | Tên hóa chất (3 ngôn ngữ EN/CN/VN) | Ghi tên + mã sản phẩm BTChem |
| Chemical Code | Mã hóa chất | VD: NC 1212, BT ABR 2410 H 10% |
| Mixing Ratio | Tỷ lệ pha | VD: 0.5 : 0.25 : 0.25 |
| Viscosity (s) | Độ nhớt (giây cup) | Theo quy định từng bước |
| Drying Time (mins) | Thời gian khô | Theo thực tế kiểm nghiệm |
| Application method | Phương pháp thi công | Phun/lau/nhúng + loại dụng cụ |

Bước 5 — Đối chiếu tên bước

Rà soát từng Step Name đã dùng với REF-01: tên phải KHỚP CHÍNH XÁC định nghĩa.

Nếu 1 công đoạn KHÔNG có Step Name phù hợp → KHÔNG tự đặt tên → chuyển Bước 6.

Bước 6 — Đề xuất Step Name mới (khi cần)

KTV lập đề xuất mô tả công đoạn (tiếng Anh + Việt) → Trưởng phòng KT duyệt → gửi Ashley xin bổ sung Step Name.

CẤM sử dụng tên mới vào lưu trình cho đến khi Ashley phê duyệt chính thức.

Bước 7 — Điền thông tin chung

Hoàn thiện header: Finishing Supplier, Vendor Name, Item/Mã hàng, Wood & Veneer Type, Gloss, Release Date, Revision Number.

Bước 8 — Tự kiểm tra (self-check)

☐ Mọi Step Name ∈ 24 bước chuẩn (trừ bước đã Ashley duyệt bổ sung).

☐ Không có tên tự đặt / viết tắt / mô tả thay thế.

☐ Đầy đủ cột: Chemical Name, Code, Mixing Ratio, Viscosity, Drying Time, Application.

☐ Thứ tự bước đúng trình tự sản xuất.

☐ Số liệu (tỷ lệ, độ nhớt, thời gian khô) khớp thực tế đã kiểm nghiệm.

Bước 9 — Trình duyệt nội bộ

Trưởng phòng Kỹ thuật rà soát → PGĐ (Anh Minh) duyệt lần cuối trước khi gửi khách.

Bước 10 — Gửi khách hàng + lưu hồ sơ

Gửi lưu trình cho Ashley theo quy trình liên hệ hiện hành.

Lưu bản gốc vào thư mục lưu trình Ashley + cập nhật tracking list (mục 4.3).

4.2 CẬP NHẬT LƯU TRÌNH HIỆN TẠI (CHUYỂN ĐỔI SANG MẪU MỚI)

Khi nào cập nhật:

Lưu trình đang sản xuất → chuyển dần, ưu tiên các mã hàng đang chạy đơn lớn.

Khi có thay đổi công nghệ/màu/tỷ lệ → cập nhật ngay bằng mẫu mới.

Khi Ashley yêu cầu cập nhật.

Các bước:

Mở lưu trình cũ → đối chiếu từng công đoạn với 24 Step Name (Bảng đối chiếu Phụ lục B).

Viết lại theo mẫu mới (REF-02), tăng Revision Number, ghi ngày.

Tự kiểm tra (giống Bước 8 mục 4.1) → Trình duyệt → gửi khách → cập nhật tracking list.

4.3 LẬP VÀ CẬP NHẬT TRACKING LIST

Mục đích: Theo dõi toàn bộ lưu trình Ashley + tiến độ chuyển đổi (yêu cầu bắt buộc của Ashley).

| Cột | Nội dung |
| --- | --- |
| STT | Số thứ tự |
| Item / Mã hàng | Mã sản phẩm Ashley |
| Tên lưu trình | Tên/quy trình hiện tại |
| Khách hàng/vendor | Nhà máy/vendor liên quan |
| Trạng thái cũ | Đang dùng lưu trình cũ / chưa có |
| Trạng thái chuyển đổi | Chưa chuyển / Đã chuyển / Đang chuyển |
| Ngày chuyển đổi | Ngày hoàn tất mẫu mới |
| Step Name mới | Số bước chuẩn dùng |
| Ghi chú | Điểm cần lưu ý, chờ Ashley duyệt... |

Quy tắc cập nhật:

Cập nhật ngay sau khi tạo/cập nhật bất kỳ lưu trình nào.

Gửi tracking list cho Ashley khi họ yêu cầu hoặc định kỳ (đề xuất 2 tuần/lần).

5. CÁC LƯU Ý CẤM (KHÔNG ĐƯỢC LÀM)

❌ CẤM tự đặt tên bước mới, viết tắt, hoặc mô tả thay thế khi chưa Ashley phê duyệt.

❌ CẤM dùng tên bước kiểu cũ làm tên bước trong lưu trình mới (VD: "Stain màu sửa gỗ", "Lót NC 1212 (MH) (DNE)") — tên cũ chỉ được phép xuất hiện ở cột Chemical Name/Code.

❌ CẤM bỏ qua Step Finish Definition khi lập/cập nhật lưu trình.

❌ CẤM gửi lưu trình chưa duyệt nội bộ cho khách hàng.

❌ CẤM sửa số liệu kiểm nghiệm (tỷ lệ, độ nhớt, thời gian khô) theo cảm tính — mọi thay đổi phải có kết quả kiểm tra thực tế.

6. KIỂM SOÁT THAY ĐỔI (CHANGE LOG)

| Phiên bản | Ngày | Nội dung thay đổi | Người soạn | Người duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/08/2026 | Ban hành lần đầu — áp dụng mẫu lưu trình sơn mới của Ashley (24 Step Names) | Phòng KT | PGĐ BTChem |

PHỤ LỤC A — BẢNG 24 BƯỚC CHUẨN (STEP FINISH DEFINITION)

| # | Step Name (EN) | Tiếng Việt | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PU Sealer | Sơn lót PU | Lớp sơn lên gỗ thô/sau màu: bịt lỗ gỗ, tạo bám dính, tạo chiều dày, cải thiện độ mịn trước khi chà nhám |
| 2 | Equalizer Stain | Chỉnh sửa cân bằng màu gỗ | Điều chỉnh/làm đồng đều màu, giảm khác biệt veneer, vân gỗ, gỗ già/non |
| 3 | Non-Grain-Raising (NGR) Stain | Sơn tạo vân gỗ (NGR) | Tạo màu không phồng thớ gỗ, giữ kết cấu vân tự nhiên, màu trong suốt |
| 4 | Duro Stain (Grain-Highlighting) | Sơn Duro (tô đậm vân gỗ) | Sơn đặc, hàm lượng màu cao, lau cho màu nằm trong vân/lỗ gỗ → nổi vân |
| 5 | Base Color Stain | Màu nền | Tạo tông màu chủ đạo, đạt chuẩn màu được duyệt |
| 6 | Toning Stain | Sơn màu điều chỉnh | Phun màu trên bề mặt đã bịt kín để điều chỉnh/đều màu/thay đổi nhẹ tông cuối |
| 7 | PAD Stain | Màu PAD | Sơn bằng vải lau — dây chuyền hàng loạt, màu đều, kiểm soát lượng |
| 8 | Basecoat | Lớp sơn lót nền | Hệ sơn có chất tạo màu, phun lớp mờ/bán mờ → màu nền đồng nhất, che phủ vân gỗ |
| 9 | Wipe Glaze | Lau Glaze | Lau glaze bằng vải rồi lau bớt → chiều sâu + tương phản; không tạo độ dày, phải phủ bảo vệ |
| 10 | Spray Glaze | Phun Glaze | Phun glaze bằng súng → thấm sâu; tạo chiều sâu + tương phản; phải phủ bảo vệ |
| 11 | Powder Glaze Wiping | Lau bột bụi | Lau bột glaze vào bề mặt rồi lau bớt → chiều sâu (giả cổ/vân gỗ) |
| 12 | Dry Brushing | Đánh cọ | Kỹ thuật thủ công: cọ gần khô → điểm nhấn sáng trên khu vực nổi |
| 13 | Rub-Through / Distressing | Chà nhám sâu/Làm mòn lớp sơn | Chà/mài lớp màu trên cùng → lộ màu/gỗ dưới → vẻ cũ kỹ, mộc mạc |
| 14 | Highlighting | Chà highlight (làm nổi bật) | Tạo sáng-tối + chiều sâu → nhấn chi tiết nổi, cạnh, chạm khắc |
| 15 | Spot-Release Paste (Poloxy) | Sáp tạo điểm tróc giả cổ | Quét lớp che tạm → phun màu 2 → gỡ lớp che → lộ màu dưới |
| 16 | Sanding | Chà nhám | Làm mịn/phẳng/chuẩn bị bề mặt — ảnh hưởng trực tiếp vẻ ngoài cuối |
| 17 | Spatter | Phun hạt | Phun giọt sơn màu tương phản → bề mặt đốm/kết cấu (trang trí) |
| 18 | Cow-Tail Antique Effect | Hiệu ứng giả cổ đuôi bò | Vệt sơn/glaze dày lượn sóng như đuôi bò → hiệu ứng giả cổ |
| 19 | Washcoat | Sơn Lót Mỏng | Lớp lót rất mỏng (10–12s) lên gỗ thô → giảm hút màu, tránh lem, màu đều |
| 20 | Sealer | Sơn Lót | Lớp phủ trong suốt (12–16s) sau màu/lót/glaze → khóa + bảo vệ lớp màu |
| 21 | Topcoat | Sơn Bóng | Lớp phủ cuối trong suốt (9–12s) → hoàn thiện + bảo vệ (mờ/bán bóng/bóng) |
| 22 | Edge Burnishing | Đánh cọ biên | Cạnh/góc mịn bóng hơn do ma sát (cố ý = cổ điển; ngoài ý muốn = lỗi) |
| 23 | Anti-Yellowing Sealer | Sơn lót chống ố vàng | Lót trong suốt giảm ố vàng (màu trắng/màu sáng) |
| 24 | Anti-Yellowing Topcoat | Sơn phủ hoàn thiện chống ố vàng | Lớp phủ cuối chống ngả vàng, giữ màu ổn định bền màu |

PHỤ LỤC B — BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ CŨ → STEP NAME CHUẨN

| Thuật ngữ quen dùng (BTChem) | → Step Name chuẩn Ashley |
| --- | --- |
| Lót nhúng PU / Lót PU | PU Sealer |
| Lót NC 1212 / Lót NC HB | Sealer (trong suốt) hoặc Basecoat (có màu) |
| Màu lau / Stain lau | Base Color Stain hoặc Equalizer Stain |
| Stain 1 / Stain 2 (pha DM NC) | NGR Stain (không phồng thớ) hoặc Toning Stain (phun sau bịt kín) |
| Glaze lau / Glaze màu | Wipe Glaze |
| Glaze phun | Spray Glaze |
| Bóng NC / Bóng PU | Topcoat |
| Bóng ABR / Bóng NY | Topcoat (ghi rõ mã hóa chất riêng) |
| Lót trong / Lót bóng | Sealer |
| Chống ố vàng (lót) | Anti-Yellowing Sealer |
| Chống ố vàng (phủ) | Anti-Yellowing Topcoat |

Tài liệu soạn theo yêu cầu của Ashley Furniture (email Thuy Nguyen 24–25/08/2026) + 2 file chính thức (Step Finish Definition + Finishing Schedule). Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Kỹ thuật BTChem.