DANH MỤC SƠN PU & MÀU SẮC - CÁCH DÙNG
Hệ Indoor

# I. SƠN LÓT PU (HỆ INDOOR)

| Sản phẩm | Mã số | Tỷ lệ pha | Cách dùng |
| --- | --- | --- | --- |
| Lót PU thông thường | Lót PU thông thường (Cứng PU + Dm TXXT) | 2 : 1 : 2 (Lót + Cứng PU + Dm TXXT) | Dùng cho bề mặt gỗ thường, nội thất khô ráo. Pha đúng tỷ lệ, khuấy đều, phun 1-2 pass. Chà nhám #320 sau 2-4 giờ. |
| Lót PU trắng | Lót PU trắng (Cứng PU + Dm TXT) | 2 : 1 : 2 (Lót + Cứng PU + Dm TXT) | Dùng cho bề mặt cần màu trắng nền. Dm TXT (không dùng TXXT). |

# II. SƠN BÓNG PU

| Sản phẩm | Mã số | Tỷ lệ pha | Cách dùng |
| --- | --- | --- | --- |
| Bóng PU 0805 (trong suốt) | Bóng PU 0805 (Cứng 0707B + Dm TXXT) | 4 : 1 : 2.5 (Bóng + Cứng 0707B + Dm TXXT) | Bóng trong suốt. Phủ cuối nội thất. Lọc trước phun. Phun 1-2 pass, khô 8-12 giờ. |
| Bóng PU 0805 trắng (độ bóng 20-30) | Bóng PU 0805 trắng (Cứng 0707B + Dm TXXT) | 4 : 1 : 2 (Bóng + Cứng 0707B + Dm TXXT) | Bóng trắng đục, độ bóng 20-30. Dùng nội thất màu trắng/pastel. Phun 2 pass, chà #400 giữa lớp. |

# III. CHẤT ĐÓNG RẮN (CỨNG)

| Chất cứng | Mã số | Sử dụng cho |
| --- | --- | --- |
| Cứng PU Thường | Cứng PU | Lót PU thông thường và Lót PU trắng |
| Cứng PU cho bóng | Cứng PU 0707B | Bóng PU 0805 trắng và Bóng PU 0805 trong suốt |

# IV. DUNG MÔI

| Loại | Mã số | Sử dụng cho |
| --- | --- | --- |
| Dung môi TXXT | Dm TXXT | Pha Lót PU thông thường, Bóng PU 0805, Bóng PU 0805 trắng |
|  |  | Pha Lót PU trắng và Lót PU 0601 trắng |

# V. MÀU SẮC

## 1. Màu PU bệt - Pigment (Tinh màu)

| Màu | Mã số | Tỷ lệ pha / Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Đen | Đen TC L3 | (1-2) DM - Tinh màu Pigment |
| Đỏ | Đỏ F3 RK | (1-0.5) DM - Tinh màu Pigment |
| Vàng | Vàng H4G | (1-1.5) DM - Tinh màu Pigment |
| Xanh lá | Xanh lá GT | Tinh màu Pigment |
| Xanh dương | Giant Blue | (1-2) DM - Tinh màu Pigment |

## 2. Màu Dye (Nhuộm)

| Màu | Mã số | Tỷ lệ pha / Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Đen | Đen K | (1-10) - Tinh màu Dye |
| Đỏ | Đỏ VM 334 | Tinh màu Dye |
| Vàng | Vàng 412 | Tinh màu Dye |
| Xanh dương | Xanh dương 4 GA | Tinh màu Dye |

## 3. Màu Glaze (Hệ PE)

| Màu | Mã số | Tỷ lệ pha |
| --- | --- | --- |
| Vàng | Vàng YP618 | (1-1) PE |
| Đen | Đen PB 1012 | (1-2) PE |
| Nâu | Nâu BU 5511 | (1-1) PE |

# VI. GLAZE (LAU MÀU) & DUNG DỊCH GLAZE

| Sản phẩm | Mã số | Cách dùng |
| --- | --- | --- |
| Glaze PU | Glaze PU | Có thể phối 3 màu glaze (Vàng YP618, Đen PB1012, Nâu BU5511). |
| Dung môi Glaze | Dung môi Pegasol | Dung môi pha loãng Glaze PU. |

# VII. BẢNG TÓM TẮT TỶ LỆ PHA

| Sản phẩm | Công thức pha | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Lót PU | Lót : Cứng PU : Dm TXXT = 2 : 1 : 2 | Dùng cứng PU thường. Dm TXXT. |
| Lót PU trắng | Lót : Cứng PU : Dm TXT = 2 : 1 : 2 | Dùng cứng PU thường. Dm TXT (khác TXXT). |
| Bóng PU 0805 (không màu) | Bóng : Cứng 0707B : Dm TXXT = 4 : 1 : 2.5 | Bóng trong. Lọc trước phun. |
| Bóng PU 0805 trắng (độ bóng 20-30) | Bóng : Cứng 0707B : Dm TXXT = 4 : 1 : 2 | Bóng trắng đục. Lọc trước phun. |