CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH — PHÒNG KỸ THUẬT

DANH MỤC SẢN PHẨM SƠN UV — ỨNG DỤNG & HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Ngày lập: 10/10/2026 · Nguồn: tài liệu kỹ thuật trong C:\Claw 2\Nghien cuu (CONTHUCUV, TDS\UV)

# PHẦN 1. HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG SƠN UV

## Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng sơn UV

### 1. Phân loại các dòng sơn UV không màu

#### Sơn lót (Sealer)

| Mã sản phẩm | Đặc điểm | Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| BTUV 2008 | Đa năng, chà nhám tốt | Sơn lót thông dụng cho nội thất |
| BT_UV 2011 HP | Độ trong cao | Khi yêu cầu thẩm mỹ cao, giữ màu gỗ tự nhiên |
| BTUV 0711 | Chuyên dụng | Ván sàn, chịu lực tốt |
| BTUV 2005 | Sơn lót mờ | Tạo bề mặt mịn mờ, giảm chói |
| BTUV 1403 | Tăng chống mài mòn | Nơi có lưu lượng đi lại cao |

#### Sơn phủ (Topcoat)

| Mã sản phẩm | Đặc điểm | Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| BT UV SPR 1010 | Bóng dùng súng phun | Thi công nhanh, bề mặt bóng |
| BTUV 2407 | Bóng, chống biến màu | Màu sáng, yêu cầu giữ màu lâu dài |
| BTUV 0510 | Bóng ván sàn | Chịu mài mòn, phù hợp mặt sàn |
| BTUV 0609 | Bóng thông dụng | Nội thất thông thường |

#### Sơn Primer

| Mã sản phẩm | Đặc điểm | Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| BTUV PRIMER 01 GT | Ngăn dầu | Gỗ tràm, gỗ thông nhiều dầu |
| BT_UV1508 | Bám dính đa năng | Kim loại, nhựa ABS |

---

### 2. Các dòng sơn UV có màu và sơn hỗ trợ

#### Sơn trắng

| Mã sản phẩm | Phân khúc | Đặc điểm |
| --- | --- | --- |
| BT UV 2222 | Trung bình | Giá thành hợp lý, che phủ tốt |
| BTUV0907 | Cao cấp | Độ che phủ cao, độ trắng tốt |
| Paste white UV 1112 | Phụ gia | Tăng độ phủ khi pha vào sơn trắng |

#### Sơn đen

| Mã sản phẩm | Đặc điểm |
| --- | --- |
| BT UV 2711 | Sơn lót đen, độ che phủ cao |
| PA100 UV | Tinh màu đen, pha phối màu |

#### Sơn bù (Filler)

| Mã sản phẩm | Đặc điểm |
| --- | --- |
| BTUV 2703 | Sơn bù đặc, lấp ghim gỗ sâu |
| BTUV 2704 | Sơn bù lỏng, dễ bơm, lấp ghim nông |

#### Sơn cạnh (Vacuum Sealer)

Chuyên dụng cho cạnh ván ép và MDF, thi công bằng máy hút chân không.

---

### 3. Hệ màu và phụ gia biến tính

#### Hệ màu

Đa dạng các nhóm màu: Vàng (Vàng cam 2RA, Vàng 57 UV, Vàng 412), Đỏ (Đỏ 04 UV, Đỏ VM 334, Đỏ New Super), Xanh dương (Xanh dương 4GA, Giant Blue), Xanh lá, Đen (Đen TC L3, Đen MA 100 UV) — sử dụng dạng Pigment hoặc màu nhuộm (Stain).

#### Chất phụ trợ

| Phụ gia | Công dụng | Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| BV1711 | Tăng độ khô cho sơn màu | Thêm khi sơn màu chậm khô |
| CCN | Tăng khả năng chà nhám | Hỗ trợ đánh bóng |
| CTC | Tăng độ cứng (6H → 8H) | Chỉ dùng cho bề mặt yêu cầu cứng cao |
| PG 6020 | Làm căng mặt sơn | Giảm hiện tượng vỏ cam, lỗ kim |
| DL UV 01 | Làm loãng, ổn định độ nhớt | Pha điều chỉnh độ nhớt thi công |
| Phụ gia 1608 | Tăng bám dính, chống dầu | Hiệu quả trong 6 giờ sau pha |
| UV100 | Chống dầu | Pha vào sơn trắng/sealer |

---

### 4. Quy trình pha chế và thi công

#### Pha màu

Tỷ lệ màu không quá 15% tổng khối lượng

Vượt quá 15% sẽ ảnh hưởng:

Giảm độ bám dính

Giảm khả năng khô UV (tia UV bị màu che lấp)

#### Pha Stain

Dùng sơn lót BTUV 2008 làm nền

Pha với 10-20% tinh màu

Thêm 20-30% dung môi

#### Định lượng chuẩn

| Loại sơn | Định lượng |
| --- | --- |
| Sơn màu | 30–35 g/m² |
| Sơn không màu | 20–25 g/m² |

---

### 5. Ưu và nhược điểm của hệ sơn UV

#### Ưu điểm

Khô tức thì dưới đèn UV — tăng năng suất

Lấp ghim và làm phẳng bề mặt tốt

Tiết kiệm sơn hơn PU:

1kg sơn UV phủ được ≈ 14 m²

Phù hợp dây chuyền sản xuất liên tục

#### Nhược điểm

Độ bám dính yếu hơn sơn PU/NC

Không thể cán quá dày

Yêu cầu thiết bị lò sấy UV chuyên dụng

Giá đầu tư thiết bị ban đầu cao

---

### 6. Phương án xử lý tình huống thực tế

#### Tình huống: Gỗ tràm nhiều dầu + sơn trắng sáng

Giải pháp:

1. Lót (Sealer):

Dùng BTUV PRIMER 01 GT ngăn dầu

Pha với sơn trắng BT UV 2222 tỷ lệ 7:3 hoặc 6:4

Thêm BV1711 để tăng độ khô

2. Phủ (Topcoat):

Dùng BTUV 2407 bóng chống biến màu

Đảm bảo giữ độ trắng sáng lâu dài

# PHẦN 2. DANH MỤC SẢN PHẨM UV THEO NHÓM (ỨNG DỤNG TỪNG LOẠI)

## DANH MỤC CÔNG THỨC SƠN UV

> Thư mục: `C:\antigra-DS\CLAW_LAM_VIEC\CONTHUCUV`

> Cập nhật: 12/06/2026

---

### 1. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

| File | Mô tả |
| --- | --- |
| `Huong_dan_lua_chon_son_UV.md` | Hướng dẫn lựa chọn & sử dụng sơn UV — phân loại Sealer, Topcoat, Primer, sơn màu, Filler |
| `Danh_sach_Mau_UV.md` | Danh sách mã màu UV (Vàng, Đỏ, Xanh dương, Đen...) |

---

### 2. SƠN LÓT (SEALER)

| File | Mô tả |
| --- | --- |
| `BT_UV_2008_Sealer.md` | Sealer đa năng, chà nhám tốt, giá tốt |
| `BT_UV_2011_HP_Sealer.md` | Sealer không màu, có tính ngăn dầu |
| `BTUV_2005_Matte_Sealer.md` | Sealer mờ, dùng để pha vào lót làm giảm độ sáng của lót UV thông thường |
| `BT-UV_0711_Sealer_VT.md` | Sealer chuyên dụng ván sàn dẻo, độ bám cao |
| `BT_UV_127_Floor_Sealer.md` | Sealer ván sàn siêu cứng — đang thử nghiệm thay thế nguyên liệu |
| `BTUV_0712_BV.md` | Phụ gia làm khô mặt nhanh, cứng mặt, cho ván sàn nội địa, giấy, PVC |
| `BTUV_0806_WV_Sealer.md` | Sealer WV (chống thấm?) phun cạnh máy chân không màu trắng |
| `BT_UV_2106_V_Sealer.md` | Sealer V (vacuum) phun cạnh máy chân không |
| `BTND_UV_2009_Sealer_4-5.md` | Sealer ND nội địa |
| `BTUV_BOTR.md` | Chất làm giảm giá thành sơn trắng |
| `BTUV_BTR.md` | Chất làm giảm giá thành sơn trong |

---

### 3. SƠN PHỦ (TOPCOAT)

| File | Mô tả |
| --- | --- |
| `BTUV_0510_Topcoat_.md` | Topcoat bóng ván sàn, giả thấp, muốn nhanh khô mặt thì pha với BV1712 |
| `BTUV_0609_Topcoat_.md` | Topcoat bóng thông dụng , chống trầy xước cao, giá cao |
| `BTUV_2407_Topcoat_Clear_PHT.md` | Topcoat trong, chống biến màu sau khi sấy |
| `BTUV_2407_Topcoat_Matte_PHT.md` | Topcoat mờ, chống biến màu |
| `BTUV_2407_White_Topcoat_PHT_Gloss.md` | Topcoat trắng bóng |
| `BTUV_2407_White_Topcoat_PHT_Matt.md` | Topcoat trắng mờ |
| `BTUV_BV_1711.md` | Chất làm khô cho sơn màu và sơn trong lăn dầy ( không khuyến khích ) |
| `BTUV_CCN.md` | Chất làm dùng để cho vào sơn lót, làm sơn giòn, dễ chà nhám |
| `BTUV_CTC.md` | Chất cho vào sơn bóng ( topcoat) làm sơn bóng cứng hơn. |

---

### 4. PRIMER (NGĂN DẦU / BÁM DÍNH)

| File | Mô tả |
| --- | --- |
| `PRIMER_01_GT.md` | Primer ngăn dầu — gỗ tràm, gỗ thông , đồng thời cũng là chất tăng cường bám dính, chất lượng cao hơn 2011HP rất nhiều, giá cao |

---

### 5. SƠN TRẮNG

| File | Mô tả |
| --- | --- |
| `BT_UV_2222_White_Sealer_PHT.md` | Sealer trắng PHT — giá thành hợp lý |
| `BTUV0907_White_Sealer.md` | Sealer trắng cao cấp, che phủ tốt |
| `Paste_White_UV_1112.md` | Paste trắng — tăng độ trắng |

---

### 6. SƠN ĐEN

| File | Mô tả |
| --- | --- |
| `BT_UV_2711_Black_Sealer_PHT.md` | Sealer đen PHT — che phủ cao |
| `Den_MA100.md` | Tinh màu đen MA100 — pha phối màu |
| `DL_UV_01.md` | Dung dịch pha cho sơn lỏng ra |

---

### 7. SƠN BÙ (FILLER)

| File | Mô tả |
| --- | --- |
| `BT_UV_2703_FILLER.md` | Filler đặc — lấp ghim gỗ sâu |
| `BT_UV_2704_FILLER_PHT.md` | Filler lỏng — độ nhớt thấp, lấp ghim nông, dễ bơm |

---

### 8. PHỤ GIA & PASTE

| File | Mô tả |
| --- | --- |
| `Matting_Paste_0510.md` | Paste tạo bóng mờ (matting paste) |
| `Past_CMM_0411.md` | Paste CMM 0411, đây là paste tăng tính chống mài mòn |
| `PG_1608.md` | Phụ gia PG 1608 để pha vào sơn màu, trường hợp màu đậm, đèn yếu hoặc nhiều dầu , tỉ lệ pha vào tối đa 7% , pha xong qua 5h phải đo độ nhớt và pha lại. Không được pha quá 2 lần. |
| `PG_6020.md` | Phụ gia PG 6020, đây là chất làm căng mặt cho sơn bóng clear |

---

### 9. TEST & PHÁT TRIỂN

| File | Mô tả |
| --- | --- |
| `Bo_son_test_An_Toan_Hoa_Chat.md` | Bộ sơn test An Toàn Hoá Chất (Bóng 5%, Bóng Clear, Lót) |

---

### TỔNG HỢP NHANH

| Nhóm | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sealer | 13 ct | Đa dạng từ thông dụng đến chuyên dụng |
| Topcoat | 8 ct | Trong, mờ, bóng, trắng |
| Primer | 1 ct | Ngăn dầu |
| Sơn trắng | 4 ct | Gồm 2 sealer trắng + 1 topcoat trắng + paste |
| Sơn đen | 3 ct | Sealer đen, tinh màu, công thức |
| Filler | 2 ct | Đặc & lỏng |
| Phụ gia | 4 ct | Matting paste, CMM, PG |
| Test | 1 ct | Bộ test An Toàn Hoá Chất |

---

*Tổng cộng: ~36 file công thức UV*

# PHẦN 3. CHI TIẾT CÔNG THỨC TỪNG SẢN PHẨM (NGUYÊN LIỆU & KHỐI LƯỢNG PHẦN)

## BT-UV 0711 Sealer VT

### BT-UV 0711 SEALER — Phiên bản VT (Vĩnh Tiến)

Ngày: 21/05/26

Mục đích: Tăng độ bám dính cho sàn gỗ Vĩnh Tiến.

#### Bảng nguyên liệu & Quy trình khuấy

| STT | Ký hiệu nguyên liệu | Số lượng chuẩn | Công đoạn khuấy | Thời gian khuấy | Tần số khuấy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | HE 421 (B-113) | 50.06 | 1 → 4 | 35' – 45' | 30 – 35 Hz |
| 02 | EM 231 (TMPTA) | 4.39 | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 03 | EM 223 (TPGDA) | 14.05 | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 04 | H 15 (268A) | 15.03 | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 05 | *(trống)* | — | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 06 | *(trống)* | — | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 07 | *(trống)* | — | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 08 | A66 (606) | 4.40 | 8 → 12 | 10' – 15' | 20 – 30 Hz |
| 09 | DD-UV 100 (9%) | 8.26 | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 10 | D-1173 (1103) | 3.21 | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 11 | KL-245 | 0.27 | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 12 | BY-410 | 0.32 | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 13 | *(trống)* | — | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 14 | *(trống)* | — | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
| 15 | *(trống)* | — | &nbsp; | &nbsp; | &nbsp; |
|  | Tổng | 99.99 |  |  |  |

Tổng: 50.06 + 4.39 + 14.05 + 15.03 + 4.40 + 8.26 + 3.21 + 0.27 + 0.32 = 99.99

## BT-UV 0711 Sealer VT mau-moi

### BT-UV 0711 SEALER — Phiên bản VT (Vĩnh Tiến) — BẢN MẪU MỚI (BOSSIN)

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-142P (B-142P) | 50.06 |
| 2 | TMPTA (TMPTA) | 4.39 |
| 3 | TPGDA | 14.05 |
| 4 | H 15 (268A) | 15.03 |
| 5 | A66 (606) | 4.4 |
| 6 | DD-UV 100 (9%) | 8.26 |
| 7 | D-1173 (1103) | 3.21 |
| 8 | KL-245 | 0.27 |
| 9 | BY-410 | 0.32 |
|  | Tổng (máy cộng) | 99.99 |

> Vật liệu đã đổi: B-113→B-142P; EM 223 (TPGDA)→TPGDA; EM 231→TMPTA; HE 421→B-142P

> File gốc: BT-UV_0711_Sealer_VT.md — giữ nguyên mọi con số, chỉ đổi tên vật liệu.

## BTND UV 2009 Sealer 4-5

### BTND - UV 2009 SEALER 4/5 — Lót ván sàn nội địa

Ngày: 21/05/26

Đặc điểm: Lót ván sàn nội địa. Nhanh khô, cứng mặt, dễ chà nhám. Có mùi hôi.

Giao cho: Gia Lưu

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-6121 | 19.62 |
| 2 | HE-421 (B-113) | 13.38 |
| 3 | W-522 | 19.62 |
| 4 | B-21C | 1.80 |
| 5 | EM 223 (TPGDA) | 7.14 |
| 6 | TM-2800 | 10.81 |
| 7 | SH-268A | 11.32 |
| 8 | AK60 (606) | 13.51 |
| 9 | BP | 0.90 |
| 10 | TPO (1108) | 0.47 |
| 11 | PI-1103 | 1.42 |
|  | Tổng cộng | 100.0 |

## BTND UV 2009 Sealer 4-5 mau-moi

### BTND - UV 2009 SEALER 4/5 — Lót ván sàn nội địa — BẢN MẪU MỚI (BOSSIN)

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-6121 | 19.62 |
| 2 | B-142P (B-142P) | 13.38 |
| 3 | W-522 | 19.62 |
| 4 | B-21C | 1.8 |
| 5 | TPGDA | 7.14 |
| 6 | TM-2800 | 10.81 |
| 7 | SH-268A | 11.32 |
| 8 | AK60 (606) | 13.51 |
| 9 | BP | 0.9 |
| 10 | TPO (1108) | 0.47 |
| 11 | PI-1103 | 1.42 |
|  | Tổng (máy cộng) | 99.99 |

> Vật liệu đã đổi: B-113→B-142P; EM 223 (TPGDA)→TPGDA; HE-421→B-142P

> File gốc: BTND_UV_2009_Sealer_4-5.md — giữ nguyên mọi con số, chỉ đổi tên vật liệu.

## BTUV0907 White Sealer

### BTUV0907 White Sealer

| STT | Nguyên liệu | SL |
| --- | --- | --- |
| 1 | 160D | 23.83 |
| 2 | EM231 | 5.74 |
| 3 | BYK 1798 | 0.5 |
| 4 | BYK 110 | 0.87 |
| 5 | Zinc - St | 2.38 |
| 6 | Titan 996 | 43.37 |
| 7 | A66 | 15.08 |
| 8 | EM223 | 2 |
| 9 | P220X(1-2 Xy) | 1.54 |
| 10 | D1173/PI1103 | 2.88 |
| 11 | PI-819 | 0.96 |
| 12 | TPO/PI1108 | 0.86 |
|  | Tổng | 100.0 |

## BTUV0907 White Sealer mau-moi

### BTUV0907 White Sealer — BẢN MẪU MỚI (BOSSIN)

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | 160D | 23.83 |
| 2 | TMPTA | 5.74 |
| 3 | BYK 1798 | 0.5 |
| 4 | BYK 110 | 0.87 |
| 5 | Zinc - St | 2.38 |
| 6 | Titan 996 | 43.37 |
| 7 | A66 | 15.08 |
| 8 | TPGDA | 2 |
| 9 | P220X(1-2 Xy) | 1.54 |
| 10 | D1173/PI1103 | 2.88 |
| 11 | PI-819 | 0.96 |
| 12 | TPO/PI1108 | 0.86 |
|  | Tổng (máy cộng) | 100.01 |

> Vật liệu đã đổi: EM223→TPGDA; EM231→TMPTA

> File gốc: BTUV0907_White_Sealer.md — giữ nguyên mọi con số, chỉ đổi tên vật liệu.

## BTUV 0510 Topcoat

### BT UV 0510 Topcoat 5%

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-6121 | 30.051 |
| 2 | EM223 | 7.431 |
| 3 | EM 265 | 5.308 |
| 4 | EM 231 | 3.38 |
| 5 | BYK 2150 | 2.036 |
| 6 | ED30 | 7.94 |
| 7 | TO 8120M | 5.171 |
| 8 | JH10 | 28.544 |
| 9 | Xylene | 4.968 |
| 10 | D-1173 | 4.927 |
| 11 | BYK 410 | 0.244 |
|  | Tổng | 100 |

#### Công thức BS (tỉ lệ %)

| STT | Nguyên liệu | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-6121 | 56.34 |
| 2 | B113 | 28.17 |
| 3 | EM223 | 5.63 |
| 4 | EM 231 | 5.63 |
| 5 | D-1173 | 4.23 |
|  | Tổng | 100.00 |

## BTUV 0609 Topcoat

### BTUV 0609 Topcoat 5% PHT

#### Công thức gốc (khối lượng)

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | HE-421F (B-113) | 2.65 |
| 2 | W-522 | 1.37 |
| 3 | EM 231 | 0.46 |
| 4 | EM 223 | 0.65 |
| 5 | EM 221 | 0.4 |
| 6 | BYK-2150 | 0.15 |
| 7 | TM-2800 | 1.04 |
| 8 | JH-10 | 0.66 |
| 9 | RAD 2105 | 0.59 |
| 10 | Silica-3000 | 1.58 |
| 11 | ED30 | 0.35 |
| 12 | WAx-8120 | 0.3 |
| 13 | EM221 | 0.76 |
| 14 | PI-1173 | 0.4 |
| 15 | BYK-1798 | 0.04 |
|  | Tổng | 11.4 |

### BTUV 0609 Topcoat -BS PHT

| STT | Nguyên liệu | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | HE-421F (B-113) | 57.14 |
| 2 | W-522 | 29.54 |
| 3 | EM 231 | 9.92 |
| 4 | PI-1173 | 3.18 |
| 5 | BYK-1798 | 0.21 |
|  | Tổng | 100.00 |

## BTUV 0806 WV Sealer

### BTUV 0806 WV Sealer

| STT | Nguyên liệu | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-113 | 7.31 |
| 2 | B-535 | 11.48 |
| 3 | B-522 | 15.67 |
| 4 | EM 231 | 5.56 |
| 5 | EM 223 (TPGDA) | 8.97 |
| 6 | E23 | 1.72 |
| 7 | TM-2800 | 14.95 |
| 8 | EWR-966 | 3.45 |
| 9 | A66 (606) | 15.99 |
| 10 | EM 223 (TPGDA) | 7.99 |
| 11 | TPO (1108) | 1.73 |
| 12 | PI-819(380) | 0.91 |
| 13 | PI-1103 | 3.73 |
| 14 | BY-1798 | 0.18 |
| 15 | BY-410 | 0.36 |
|  | Tổng | 100 |

## BTUV 0806 WV Sealer mau-moi

### BTUV 0806 WV Sealer — BẢN MẪU MỚI (BOSSIN)

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-142P | 7.31 |
| 2 | B-535 | 11.48 |
| 3 | B-522 | 15.67 |
| 4 | TMPTA | 5.56 |
| 5 | TPGDA | 8.97 |
| 6 | E23 | 1.72 |
| 7 | TM-2800 | 14.95 |
| 8 | EWR-966 | 3.45 |
| 9 | A66 (606) | 15.99 |
| 10 | TPGDA | 7.99 |
| 11 | TPO (1108) | 1.73 |
| 12 | PI-819(380) | 0.91 |
| 13 | PI-1103 | 3.73 |
| 14 | BY-1798 | 0.18 |
| 15 | BY-410 | 0.36 |
|  | Tổng (máy cộng) | 100 |

> Vật liệu đã đổi: B-113→B-142P; EM 223 (TPGDA)→TPGDA; EM 231→TMPTA

> File gốc: BTUV_0806_WV_Sealer.md — giữ nguyên mọi con số, chỉ đổi tên vật liệu.

> File gốc có nguyên liệu lặp dòng: TPGDA — cần xác nhận trước khi cân mẻ.

## BTUV 2005 Matte Sealer

### BTUV 2005 Matte Sealer

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | HE421F | 14.96 |
| 2 | W522 | 14.96 |
| 3 | EM223 | 8.17 |
| 4 | Silica 3000 | 13.3 |
| 5 | ED30 | 2.39 |
| 6 | TM2800 | 28.38 |
| 7 | A66 | 10.51 |
| 8 | EM221 | 3.06 |
| 9 | D-1173 | 3.15 |
| 10 | TPO | 1.01 |
| 11 | BYK 410 | 0.1 |
|  | Tổng | 100 |

## BTUV 2005 Matte Sealer mau-moi

### BTUV 2005 Matte Sealer — BẢN MẪU MỚI (BOSSIN)

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-142P | 14.96 |
| 2 | W522 | 14.96 |
| 3 | TPGDA | 8.17 |
| 4 | Silica 3000 | 13.3 |
| 5 | ED30 | 2.39 |
| 6 | TM2800 | 28.38 |
| 7 | A66 | 10.51 |
| 8 | EM221 | 3.06 |
| 9 | D-1173 | 3.15 |
| 10 | TPO | 1.01 |
| 11 | BYK 410 | 0.1 |
|  | Tổng (máy cộng) | 99.99 |

> Vật liệu đã đổi: EM223→TPGDA; HE421F→B-142P

> File gốc: BTUV_2005_Matte_Sealer.md — giữ nguyên mọi con số, chỉ đổi tên vật liệu.

## BTUV 2407 Topcoat Clear PHT

### BTUV 2407 Topcoat Clear PHT

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | W160D | 83.83 |
| 2 | EM223 | 3.12 |
| 3 | EM221 | 6.24 |
| 4 | BYK 2150 | 3.06 |
| 5 | Pi184 | 6.38 |
| 6 | dd OCB 20%-BuAc | 0.43 |
|  | Tổng | 100 |

## BTUV 2407 Topcoat Matte PHT

### BTUV 2407 Topcoat Matte PHT

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | W160D | 39.98 |
| 2 | EM221 | 19.92 |
| 3 | 2EHA | 6.64 |
| 4 | BYK 2150 | 3.06 |
| 5 | Tacl MX20P | 7.3 |
| 6 | TO 8120M | 3.5 |
| 7 | ED30 | 14.8 |
| 8 | dd OCB 20%-BuAc | 0.31 |
| 9 | Pi184 | 4.49 |
|  | Tổng | 100 |

## BTUV 2407 White Topcoat PHT Gloss

### BTUV 2407 WHITE TOPCOAT PHT GLOSS

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | W-160D | 18.16 |
| 2 | B-113 | 12.1 |
| 3 | EM 265 | 2.85 |
| 4 | EM221 | 5.1 |
| 5 | Gagloss-IP | 7.69 |
| 6 | EMR 996 (titan) | 17.7 |
| 7 | A66 | 7.13 |
| 8 | ED 30 | 8.03 |
| 9 | EM 221 | 5.1 |
| 10 | To-8120 | 3.4 |
| 11 | PI-184(1104) | 3.62 |
| 12 | 2-EHA | 5.26 |
| 13 | PI-819 | 0.45 |
| 14 | PI-TPO(1108) | 0.87 |
| 15 | BYK-346 | 0.48 |
| 16 | DD-OCB(20%) | 0.28 |
|  | Tổng | 99.99 |

> Ghi chú: bảng này là Gloss — cột bên trái từ dữ liệu gốc.

## BTUV 2407 White Topcoat PHT Matt

### BTUV 2407 WHITE TOPCOAT PHT Matt

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | W-160D | 28.67 |
| 2 | B-113 | 20.38 |
| 3 | EM 221 | 13.38 |
| 4 | BYK-2150 | 2.39 |
| 5 | Casigloss-IP | 14.3 |
| 6 | EWR 996 | 18.64 |
| 7 | A66 | 7.13 |
| 8 | ED 30 | 8.03 |
| 9 | EM 221 | 5.1 |
| 10 | PI-184(1104) | 2.83 |
| 11 | PI-819 | 0.47 |
| 12 | PI-TPO(1108) | 0.75 |
| 13 | BYK-346 | 0.48 |
| 14 | DD-OCB(20%) | 0.28 |
|  | Tổng | 100.04 |

## BTUV BOTR

### BTUV BOTR

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-113 | 6.63 |
| 2 | B-522 | 20.7 |
| 3 | EM223 | 3.86 |
| 4 | EM231 | 0.88 |
| 5 | Zinc - St | 2.08 |
| 6 | H15 | 15.43 |
| 7 | EWR(2190)628 | 6.17 |
| 8 | Calcigloss | 30.09 |
| 9 | A66 | 10.25 |
| 10 | P220X (1-2) | 0.43 |
| 11 | D1173 | 2.41 |
| 12 | PI-819 | 0.67 |
| 13 | TPO | 0.42 |
|  | Tổng | 100 |

## BTUV BOTR mau-moi

### BTUV BOTR — BẢN MẪU MỚI (BOSSIN)

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-142P | 6.63 |
| 2 | B-522 | 20.7 |
| 3 | TPGDA | 3.86 |
| 4 | TMPTA | 0.88 |
| 5 | Zinc - St | 2.08 |
| 6 | H15 | 15.43 |
| 7 | EWR(2190)628 | 6.17 |
| 8 | Calcigloss | 30.09 |
| 9 | A66 | 10.25 |
| 10 | P220X (1-2) | 0.43 |
| 11 | D1173 | 2.41 |
| 12 | PI-819 | 0.67 |
| 13 | TPO | 0.42 |
|  | Tổng (máy cộng) | 100.02 |

> Vật liệu đã đổi: B-113→B-142P; EM223→TPGDA; EM231→TMPTA

> File gốc: BTUV_BOTR.md — giữ nguyên mọi con số, chỉ đổi tên vật liệu.

## BTUV BTR

### BTUV BTR

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-113 | 6.53 |
| 2 | B-522 | 20.41 |
| 3 | EM223 | 3.80 |
| 4 | EM231 | 0.87 |
| 5 | Zinc - St | 2.05 |
| 6 | H15 | 50.95 |
| 7 | A66 | 10.10 |
| 8 | P220X (1-2) | 0.42 |
| 9 | D1173 | 4.88 |
|  | Tổng | 100.000 |

## BTUV BTR mau-moi

### BTUV BTR — BẢN MẪU MỚI (BOSSIN)

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-142P | 6.53 |
| 2 | B-522 | 20.41 |
| 3 | TPGDA | 3.8 |
| 4 | TMPTA | 0.87 |
| 5 | Zinc - St | 2.05 |
| 6 | H15 | 50.95 |
| 7 | A66 | 10.1 |
| 8 | P220X (1-2) | 0.42 |
| 9 | D1173 | 4.88 |
|  | Tổng (máy cộng) | 100.01 |

> Vật liệu đã đổi: B-113→B-142P; EM223→TPGDA; EM231→TMPTA

> File gốc: BTUV_BTR.md — giữ nguyên mọi con số, chỉ đổi tên vật liệu.

## BTUV BV 1711

### BTUV BV 1711

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | TPO | 66.67 |
| 2 | D-1173 | 16.67 |
| 3 | Bulty Acetate | 16.67 |
|  | Tổng | 100 |

## BTUV BV 1712

### BTUV BV 1712 — Phụ gia tăng khô mặt

Ngày: 21/05/26

Công dụng: Tăng khô mặt cho các loại sơn nội địa, đèn sấy nhanh.

| STT | Nguyên liệu | Phần |
| --- | --- | --- |
| 1 | BP | 1 |
| 2 | B-21C | 2 |
|  | Tổng | 3 phần |

## BTUV CCN

### BTUV CCN

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | HE-421F | 21.66 |
| 2 | EM 223 | 18.05 |
| 3 | H15 | 54.15 |
| 4 | BYK 410 | 0.36 |
| 5 | pi184 | 5.78 |
|  | Tổng | 100 |

## BTUV CCN mau-moi

### BTUV CCN — BẢN MẪU MỚI (BOSSIN)

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-142P | 21.66 |
| 2 | TPGDA | 18.05 |
| 3 | H15 | 54.15 |
| 4 | BYK 410 | 0.36 |
| 5 | pi184 | 5.78 |
|  | Tổng (máy cộng) | 100 |

> Vật liệu đã đổi: EM 223→TPGDA; HE-421F→B-142P

> File gốc: BTUV_CCN.md — giữ nguyên mọi con số, chỉ đổi tên vật liệu.

## BTUV CTC

### BTUV CTC

| STT | Nguyên liệu | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | B113 | 48.69 |
| 2 | EM 265 | 29.85 |
| 3 | Xylene | 7.46 |
| 4 | D-1173 | 9.33 |
| 5 | BYK 378 | 4.66 |
|  | Tổng | 100 |

## BT UV 127 Floor Sealer

### BT UV 127 FLOOR SEALER

> Trạng thái: Đang thử nghiệm thay thế nguyên liệu

> Loại: Sealer ván sàn siêu cứng

> Ghi chú từ tài liệu: Giá cao, không khuyến khích

---

#### Công thức pha chế

| STT | Tên sản phẩm / Mã | Số lượng / Giá trị |
| --- | --- | --- |
| 1 | EM 221 | 8.22 |
| 2 | EM 265 | 17.54 |
| 3 | B113 | 19.44 |
| 4 | E6319 | 43.69 |
| 5 | Sil T925 | 6.11 |
| 6 | PI_1103 | 5.01 |
|  | Tổng | 100.01 |

---

#### Thông tin tham khảo

Sơn lót ván sàn siêu cứng

Sử dụng cho các loại ván sàn cao cấp

Giá thành cao

## BT UV 127 Floor Sealer mau-moi

### BT UV 127 FLOOR SEALER — BẢN MẪU MỚI (BOSSIN)

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | EM 221 | 8.22 |
| 2 | DPHA-80 | 17.54 |
| 3 | B-142P | 19.44 |
| 4 | E6319 | 43.69 |
| 5 | Sil T925 | 6.11 |
| 6 | PI_1103 | 5.01 |
|  | Tổng (máy cộng) | 100.01 |

> Vật liệu đã đổi: B113→B-142P; EM 265→DPHA-80

> File gốc: BT_UV_127_Floor_Sealer.md — giữ nguyên mọi con số, chỉ đổi tên vật liệu.

## BT UV 2008 Sealer

### BT_UV 2008 Sealer

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B113 | 22.33 |
| 2 | W522 | 30 |
| 3 | EM223/TPGDA | 4 |
| 4 | TM 2800 | 21.67 |
| 5 | AK60 (A66) | 18.67 |
| 6 | D1173 (173) | 3.33 |
|  | Tổng | 100 |

## BT UV 2008 Sealer mau-moi

### BT_UV 2008 Sealer — BẢN MẪU MỚI (BOSSIN)

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-142P | 22.33 |
| 2 | W522 | 30 |
| 3 | TPGDA | 4 |
| 4 | TM 2800 | 21.67 |
| 5 | AK60 (A66) | 18.67 |
| 6 | D1173 (173) | 3.33 |
|  | Tổng (máy cộng) | 100 |

> Vật liệu đã đổi: B113→B-142P; EM223/TPGDA→TPGDA

> File gốc: BT_UV_2008_Sealer.md — giữ nguyên mọi con số, chỉ đổi tên vật liệu.

## BT UV 2011 HP Sealer

### BT_UV 2011 HP Sealer

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | HE-421F (B-113) | 50.35 |
| 2 | W 522 | 21.72 |
| 3 | EM223 (TPGDA) | 2.25 |
| 4 | PA_9083 | 1.23 |
| 5 | TM 2800 | 9.25 |
| 6 | AK 60 (A66) | 10.26 |
| 7 | D1173 (1103) | 4.95 |
|  | Tổng | 100 |

## BT UV 2011 HP Sealer mau-moi

### BT_UV 2011 HP Sealer — BẢN MẪU MỚI (BOSSIN)

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-142P (B-142P) | 50.35 |
| 2 | W 522 | 21.72 |
| 3 | TPGDA (TPGDA) | 2.25 |
| 4 | PA_9083 | 1.23 |
| 5 | TM 2800 | 9.25 |
| 6 | AK 60 (A66) | 10.26 |
| 7 | D1173 (1103) | 4.95 |
|  | Tổng (máy cộng) | 100.01 |

> Vật liệu đã đổi: B-113→B-142P; EM223→TPGDA; HE-421F→B-142P

> File gốc: BT_UV_2011_HP_Sealer.md — giữ nguyên mọi con số, chỉ đổi tên vật liệu.

## BT UV 2106 V Sealer

### BT UV 2106 V Sealer

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | HE-421F | 18.08 |
| 2 | W522 | 10.04 |
| 3 | EM223 | 16 |
| 4 | EM231 | 4.55 |
| 5 | Zinc St | 1.3 |
| 6 | TM2800 | 21.79 |
| 7 | AP106(A66) | 14.32 |
| 8 | 2EHA | 9.8 |
| 9 | TPO (1108) | 0.35 |
| 10 | D1173 (1103) | 3.46 |
| 11 | BYK 410 | 0.3 |
|  | Tổng | 100 |

## BT UV 2106 V Sealer mau-moi

### BT UV 2106 V Sealer — BẢN MẪU MỚI (BOSSIN)

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-142P | 18.08 |
| 2 | W522 | 10.04 |
| 3 | TPGDA | 16 |
| 4 | TMPTA | 4.55 |
| 5 | Zinc St | 1.3 |
| 6 | TM2800 | 21.79 |
| 7 | AP106(A66) | 14.32 |
| 8 | 2EHA | 9.8 |
| 9 | TPO (1108) | 0.35 |
| 10 | D1173 (1103) | 3.46 |
| 11 | BYK 410 | 0.3 |
|  | Tổng (máy cộng) | 99.99 |

> Vật liệu đã đổi: EM223→TPGDA; EM231→TMPTA; HE-421F→B-142P

> File gốc: BT_UV_2106_V_Sealer.md — giữ nguyên mọi con số, chỉ đổi tên vật liệu.

## BT UV 2212 White Sealer PKM

### BT UV 2212 WHITE SEALER PKM

Mã số theo dõi: MM08 (M)

Phiên bản: Điều chỉnh chống lắng

> Ghi chú nguồn: Dữ liệu gốc được ghi theo batch ~10 kg (tổng 9.99). Bảng dưới đây đã chuẩn hoá về 100%. Nguyên liệu gốc không có Titan 996 hay paste trắng — cần kiểm tra lại vì công thức white sealer thông thường phải có thành phần tạo trắng.

#### Công thức chuẩn hoá (quy 100%)

| STT | Nguyên liệu | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-113 | 19.72 |
| 2 | B-522 | 23.72 |
| 3 | 2-EHA | 4.70 |
| 4 | E 23 | 2.20 |
| 5 | TM-2800 | 7.31 |
| 6 | EWR-628 (2140) | 25.43 |
| 7 | N-20 (Aerosil) | 0.30 |
| 8 | P220X (1-2.5XY) | 0.50 |
| 9 | AK-60 (606) | 11.81 |
| 10 | PI-1103 (D1173) | 2.70 |
| 11 | PI-819 (1109) | 1.10 |
| 12 | TPO (1108) | 0.50 |
|  | Tổng | 100.00 |

#### Dữ liệu gốc (batch test)

| STT | Nguyên liệu | Lượng (kg) | Lot No. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B-113 | 1.97 | 2601210032 |
| 2 | B-522 | 2.37 | 2601240022 |
| 3 | 2-EHA | 0.47 | 9630307251 |
| 4 | E 23 | 0.22 | C567165 |
| 5 | TM-2800 | 0.73 | 26011201 |
| 6 | EWR-628 (2140) | 2.54 | 7500742054 |
| 7 | N-20 | 0.03 | CA3782208 |
| 8 | P220X (1-2.5XY) | 0.05 | — |
| 9 | AK-60 (606) | 1.18 | 20260107R27 |
| 10 | PI-1103 | 0.27 | 20250520 |
| 11 | PI-819 (1109) | 0.11 | 20250628 |
| 12 | TPO (1108) | 0.05 | 20250704 |
|  | Tổng | 9.99 |  |

## BT UV 2212 White Sealer PKM mau-moi

### BT UV 2212 WHITE SEALER PKM — BẢN MẪU MỚI (BOSSIN)

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-142P | 19.72 |
| 2 | B-522 | 23.72 |
| 3 | 2-EHA | 4.7 |
| 4 | E 23 | 2.2 |
| 5 | TM-2800 | 7.31 |
| 6 | EWR-628 (2140) | 25.43 |
| 7 | N-20 (Aerosil) | 0.3 |
| 8 | P220X (1-2.5XY) | 0.5 |
| 9 | AK-60 (606) | 11.81 |
| 10 | PI-1103 (D1173) | 2.7 |
| 11 | PI-819 (1109) | 1.1 |
| 12 | TPO (1108) | 0.5 |
| 13 | B-142P | 1.97 |
| 14 | B-522 | 2.37 |
| 15 | 2-EHA | 0.47 |
| 16 | E 23 | 0.22 |
| 17 | TM-2800 | 0.73 |
| 18 | EWR-628 (2140) | 2.54 |
| 19 | N-20 | 0.03 |
| 20 | P220X (1-2.5XY) | 0.05 |
| 21 | AK-60 (606) | 1.18 |
| 22 | PI-1103 | 0.27 |
| 23 | PI-819 (1109) | 0.11 |
| 24 | TPO (1108) | 0.05 |
|  | Tổng (máy cộng) | 109.98 |

> Vật liệu đã đổi: B-113→B-142P

> File gốc: BT_UV_2212_White_Sealer_PKM.md — giữ nguyên mọi con số, chỉ đổi tên vật liệu.

> File gốc có nguyên liệu lặp dòng: B-142P, B-522, 2-EHA, E 23, TM-2800, EWR-628 (2140), P220X (1-2.5XY), AK-60 (606), PI-819 (1109), TPO (1108) — cần xác nhận trước khi cân mẻ.

> Tổng thực = 109.98 (file gốc ghi khác) — dùng cột quy về 100 phần trong báo cáo.

## BT UV 2222 White Sealer PHT

### BT UV 2222 WHITE SEALER PHT

| STT | Nguyên liệu | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-113 | 21.54 |
| 2 | B-522 | 14.17 |
| 3 | EM 231 | 1.9 |
| 4 | EM 223 | 2.47 |
| 5 | BYK-110 | 0.29 |
| 6 | Zinc St | 1.4 |
| 7 | Casloss-IP | 11.15 |
| 8 | EWR-996 | 23.91 |
| 9 | DD PHA SƠN UV 100 | 7.45 |
| 10 | AK60(A66) | 8.41 |
| 11 | DD-OCB (15%) | 0.46 |
| 12 | P220X(1-2XY) | 0.57 |
| 13 | PI-1103 | 3.41 |
| 14 | TPO(1108) | 0.54 |
| 15 | PI-819 | 1.01 |
| 16 | Xylene | 1.01 |
|  | Tổng | 99.69 |

## BT UV 2222 White Sealer PHT mau-moi

### BT UV 2222 WHITE SEALER PHT — BẢN MẪU MỚI (BOSSIN)

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-142P | 21.54 |
| 2 | B-522 | 14.17 |
| 3 | TMPTA | 1.9 |
| 4 | TPGDA | 2.47 |
| 5 | BYK-110 | 0.29 |
| 6 | Zinc St | 1.4 |
| 7 | Casloss-IP | 11.15 |
| 8 | EWR-996 | 23.91 |
| 9 | DD PHA SƠN UV 100 | 7.45 |
| 10 | AK60(A66) | 8.41 |
| 11 | DD-OCB (15%) | 0.46 |
| 12 | P220X(1-2XY) | 0.57 |
| 13 | PI-1103 | 3.41 |
| 14 | TPO(1108) | 0.54 |
| 15 | PI-819 | 1.01 |
| 16 | Xylene | 1.01 |
|  | Tổng (máy cộng) | 99.69 |

> Vật liệu đã đổi: B-113→B-142P; EM 223→TPGDA; EM 231→TMPTA

> File gốc: BT_UV_2222_White_Sealer_PHT.md — giữ nguyên mọi con số, chỉ đổi tên vật liệu.

> Tổng thực = 99.69 (file gốc ghi khác) — dùng cột quy về 100 phần trong báo cáo.

## BT UV 2703 FILLER

### BT UV 2703 FILLER (BT-UV 2703 FILLER)

#### Phiên bản 1 — Gốc (ngày không rõ)

| STT | Nguyên liệu | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | HE-421 (B-113) | 47.32 |
| 2 | B-522 | 12.97 |
| 3 | EM 223 | 1.91 |
| 4 | Zinc St | 1.11 |
| 5 | Casloss-IP | 0.82 |
| 6 | E-268A (H15) | 21.73 |
| 7 | E746-N20 | 8.21 |
| 8 | D_1173 (1103) | 3.52 |
| 9 | BY-D410 | 2.41 |
|  | Tổng | 100.00 |

---

#### Phiên bản 2 — Điều chỉnh tách lớp (ngày không rõ)

| STT | Nguyên liệu | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | HE-421 (B-113) | 47.06 |
| 2 | B-522 | 13.27 |
| 3 | EM 223 (TPGDA) | 2.05 |
| 4 | E-23 | 1.14 |
| 5 | Calcigloss-IP | 0.84 |
| 6 | MX-20P (H15) | 22.23 |
| 7 | E746-N20 | 8.40 |
| 8 | D 1173 (1103) | 2.56 |
| 9 | BY-D410 | 2.47 |
|  | Tổng | 100.02 |

---

#### Phiên bản 3 — Giảm độ đặc (12/05/26)

Lý do: Công thức cũ đặc quá, khó thao tác trên máy tán trục.

Ghi chép tay: ngày 06/05/26 (công thức viết tay), ngày viết lại 12/05/26.

| STT | Nguyên liệu | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-113 | 46.08 |
| 2 | B-522 | 13.00 |
| 3 | EM 223 (TPGDA) | 2.06 |
| 4 | E-23 | 1.12 |
| 5 | Casigloss-IP | 0.82 |
| 6 | HS-268A | 21.77 |
| 7 | N-20 | 9.60 |
| 8 | PI-1103 | 2.51 |
| 9 | BYK-410 | 2.45 |
|  | Tổng | 98.92 |

---

#### So sánh các phiên bản

| Nguyên liệu | Phiên bản 1 | Phiên bản 2 | Phiên bản 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-113 | 47.32 | 47.06 | 46.08 |
| B-522 | 12.97 | 13.27 | 13.00 |
| EM 223 / TPGDA | 1.91 | 2.05 | 2.06 |
| Zinc St / E-23 | 1.11 | 1.14 | 1.12 |
| Casigloss-IP | 0.82 | 0.84 | 0.82 |
| H15 (E-268A / MX-20P / HS-268A) | 21.73 | 22.23 | 21.77 |
| N-20 (E746-N20) | 8.21 | 8.40 | 9.60 |
| PI-1103 (D 1173) | 3.52 | 2.56 | 2.51 |
| BYK-410 (BY-D410) | 2.41 | 2.47 | 2.45 |
| Tổng | 100.00 | 100.02 | 98.92 |

## BT UV 2704 FILLER PHT

### BT UV 2704 FILLER - PHT

| STT | Nguyên liệu | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | HE-421(B-113) | 29.77 |
| 2 | W-522 | 25.95 |
| 3 | EM 223 | 4.02 |
| 4 | E 23 | 0.32 |
| 5 | Casloss-IP | 11.27 |
| 6 | TM-2800 | 17.84 |
| 7 | AK60(A66) | 7.18 |
| 8 | PI-1103 | 3.22 |
| 9 | P220X(1-2XY) | 0.42 |
|  | Tổng | 99.99 |

## BT UV 2704 FILLER PHT mau-moi

### BT UV 2704 FILLER - PHT — BẢN MẪU MỚI (BOSSIN)

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-142P(B-142P) | 29.77 |
| 2 | W-522 | 25.95 |
| 3 | TPGDA | 4.02 |
| 4 | E 23 | 0.32 |
| 5 | Casloss-IP | 11.27 |
| 6 | TM-2800 | 17.84 |
| 7 | AK60(A66) | 7.18 |
| 8 | PI-1103 | 3.22 |
| 9 | P220X(1-2XY) | 0.42 |
|  | Tổng (máy cộng) | 99.99 |

> Vật liệu đã đổi: B-113→B-142P; EM 223→TPGDA; HE-421→B-142P

> File gốc: BT_UV_2704_FILLER_PHT.md — giữ nguyên mọi con số, chỉ đổi tên vật liệu.

## BT UV 2711 Black Sealer PHT

### BT UV 2711 Black Sealer PHT

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | HE-421 (B-113) | 15.12 |
| 2 | W-522 | 13.23 |
| 3 | EM-265 | 1.42 |
| 4 | EM-223 | 3.95 |
| 5 | TM-2800 | 14.18 |
| 6 | H 15 (268A) | 14.2 |
| 7 | AK60 | 13.23 |
| 8 | PA-9083 | 0.79 |
| 9 | 2-EHA | 4.72 |
| 10 | PI-1103 | 3.79 |
| 11 | TPO (1108) | 1.44 |
| 12 | Xylene | 1.93 |
| 13 | P220X (1-2XY) | 0.16 |
| 14 | ĐEN MA 100 UV | 11.52 |
| 15 | XANH DƯƠNG 4GA | 0.31 |
|  | Tổng | 100 |

## BT UV 2711 Black Sealer PHT mau-moi

### BT UV 2711 Black Sealer PHT — BẢN MẪU MỚI (BOSSIN)

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-142P (B-142P) | 15.12 |
| 2 | W-522 | 13.23 |
| 3 | DPHA-80 | 1.42 |
| 4 | TPGDA | 3.95 |
| 5 | TM-2800 | 14.18 |
| 6 | H 15 (268A) | 14.2 |
| 7 | AK60 | 13.23 |
| 8 | PA-9083 | 0.79 |
| 9 | 2-EHA | 4.72 |
| 10 | PI-1103 | 3.79 |
| 11 | TPO (1108) | 1.44 |
| 12 | Xylene | 1.93 |
| 13 | P220X (1-2XY) | 0.16 |
| 14 | ĐEN MA 100 UV | 11.52 |
| 15 | XANH DƯƠNG 4GA | 0.31 |
|  | Tổng (máy cộng) | 99.99 |

> Vật liệu đã đổi: B-113→B-142P; EM-223→TPGDA; EM-265→DPHA-80; HE-421→B-142P

> File gốc: BT_UV_2711_Black_Sealer_PHT.md — giữ nguyên mọi con số, chỉ đổi tên vật liệu.

## Bo son test An Toan Hoa Chat

### Bộ sơn test An Toàn Hoá Chất

#### Bóng 5% (test) — 3000g

| STT | Nguyên liệu | % | Khối lượng (g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HE-421F (B-113) | 34.909 | 1047.3 |
| 2 | EM 231 | 4.021 | 120.6 |
| 3 | EM 223 | 5.682 | 170.5 |
| 4 | EM 221 | 3.497 | 104.9 |
| 5 | BYK110 | 1.748 | 52.4 |
| 6 | TM-2800 | 9.091 | 272.7 |
| 7 | JH-10 | 5.769 | 173.1 |
| 8 | RAD 2105 | 5.157 | 154.7 |
| 9 | Silica-3000 | 13.811 | 414.3 |
| 10 | ED30 | 3.059 | 91.8 |
| 11 | WAx-8120 | 2.622 | 78.7 |
| 12 | EM221 | 6.643 | 199.3 |
| 13 | PI184 | 3.990 | 119.7 |
|  | Tổng | 100.000 | 3000.0 |

---

#### Bóng Clear Test — 2000g

| STT | Nguyên liệu | % | Khối lượng (g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HE-421F (B-113) | 87.65 | 1753.03 |
| 2 | EM 231 | 9.35 | 186.98 |
| 3 | PI184 | 3.00 | 59.99 |
|  | Tổng | 100.00 | 2000.00 |

---

#### Lót Test — 5000g

| STT | Nguyên liệu | % | Khối lượng (g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B113 | 49.8 | 2489.20 |
| 2 | EM 223 | 9.3 | 464.67 |
| 3 | TM 2800 | 19.6 | 980.75 |
| 4 | AK60 | 16.9 | 844.97 |
| 5 | TPO | 1.4 | 69.70 |
| 6 | PI184 | 3.0 | 150.71 |
|  | Tổng | 100.0 | 5000.00 |

## DL UV 01

### DL UV 01

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-6121 | 18.3 |
| 2 | EM223 | 73.19 |
| 3 | A66 | 6.68 |
| 4 | D-1173 | 1.83 |
|  | Tổng | 100 |

## Den MA100

### Đen MA100

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B113 | 44.48 |
| 2 | W522 | 30.85 |
| 3 | EM223 | 5.17 |
| 4 | BYK 2150 | 1.34 |
| 5 | TCL3 | 15.07 |
| 6 | EM221 | 3.09 |
|  | Tổng | 100.00 |

## Matting Paste 0510

### Matting Paste 0510

Công thức bóng mờ

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-6121 | 3082.37 |
| 2 | EM 223 | 923.14 |
| 3 | EM 231 | 346.69 |
| 4 | XYLENE | 383.31 |
| 5 | BYK 2150 | 307.71 |
| 6 | ED 30 | 1436.00 |
| 7 | W 8120M | 530.40 |
| 8 | XYLENE | 459.98 |
| 9 | D-1173 | 505.37 |
| 10 | BYK 410 | 25.03 |
|  | Tổng | 8000 |

## PG 1608

### PG 1608

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cứng HXXT | 100 |

## PG 6020

### PG 6020

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | BYK 3560 | 20 |
| 2 | BuAc | 100 |

## PRIMER 01 GT

### PRIMER 01 GT

| STT | Nguyên liệu | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | W-535 | 38.29 |
| 2 | HE-421F | 9.57 |
| 3 | W-522 | 19.14 |
| 4 | DR-U311 | 4.34 |
| 5 | EM 223 | 6.57 |
| 6 | H15 | 11.01 |
| 7 | A66 | 4.79 |
| 8 | PA-9083 | 1.44 |
| 9 | D-1173(1103) | 4.79 |
| 10 | BY-1798 | 0.06 |
|  | Tổng cộng | 100 |

## PRIMER 01 GT mau-moi

### PRIMER 01 GT — BẢN MẪU MỚI (BOSSIN)

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | W-535 | 38.29 |
| 2 | B-142P | 9.57 |
| 3 | W-522 | 19.14 |
| 4 | DR-U311 | 4.34 |
| 5 | TPGDA | 6.57 |
| 6 | H15 | 11.01 |
| 7 | A66 | 4.79 |
| 8 | PA-9083 | 1.44 |
| 9 | D-1173(1103) | 4.79 |
| 10 | BY-1798 | 0.06 |
|  | Tổng (máy cộng) | 100 |

> Vật liệu đã đổi: EM 223→TPGDA; HE-421F→B-142P

> File gốc: PRIMER_01_GT.md — giữ nguyên mọi con số, chỉ đổi tên vật liệu.

## Past CMM 0411

### Past CMM 0411

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | EM231 | 28.99 |
| 2 | JH10 | 38.65 |
| 3 | EM 265 | 28.99 |
| 4 | D410 | 0.48 |
| 5 | D1173 | 2.9 |
|  | Tổng | 100 |

## Paste White UV 1112

### Paste White UV 1112

| STT | Nguyên liệu | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | B113 | 52.38 |
| 2 | BYK 110 | 1.51 |
| 3 | Sil 925 | 6.09 |
| 4 | Titan R902 | 38.89 |
| 5 | PI819 | 0.56 |
| 6 | PITPO | 0.56 |
|  | Tổng | 100 |

Tổng số công thức chi tiết: 52

# PHẦN 4. SƠN UV KHÔNG MÀU — LOẠI LĂN TRỤC (bản lập 27/08/2026)

1. Sơn lót UV (Sealer) — không màu, lăn trục

| Mã sản phẩm | Đặc điểm | Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| BTUV 2008 | Đa năng, chà nhám tốt | Sơn lót thông dụng cho nội thất |
| BT_UV 2011 HP | Độ trong cao, ngăn dầu | Yêu cầu thẩm mỹ cao, giữ màu gỗ tự nhiên |
| BTUV 0711 | Chuyên dụng, chịu lực tốt | Ván sàn (bản VT — tăng bám dính sàn gỗ Vĩnh Tiến) |
| BTUV 2005 | Lót mờ | Tạo bề mặt mịn mờ, giảm chói |
| BTUV 1403 | Tăng chống mài mòn | Nơi có lưu lượng đi lại cao |

2. Sơn bóng UV (Topcoat) — không màu, lăn trục

| Mã sản phẩm | Đặc điểm | Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| BTUV 2407 (Clear PHT) | Bóng, chống biến màu sau sấy | Màu sáng, yêu cầu giữ màu lâu dài |
| BTUV 2407 Matte PHT | Bóng mờ, chống biến màu | Bề mặt mờ, giữ màu lâu dài |
| BTUV 0510 | Bóng ván sàn, chịu mài mòn | Mặt sàn, chịu mài mòn cao |
| BTUV 0609 | Bóng thông dụng (PHT) | Nội thất thông thường |

3. Sơn Primer UV — không màu

| Mã sản phẩm | Đặc điểm | Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| BTUV PRIMER 01 GT | Ngăn dầu | Gỗ tràm, gỗ thông nhiều dầu |
| BT_UV 1508 | Bám dính đa năng | Kim loại, nhựa ABS |

Ghi chú — các mã loại trừ (không thuộc lăn trục):

BT UV SPR 1010: bóng dùng súng phun (thi công phun, không phải lăn trục).

BT_UV 2106 V / BTUV 0806 WV: sealer phun cạnh máy hút chân không (vacuum).

Sơn UV có màu (trắng, đen, hệ màu), Filler, phụ gia (BV1711, CCN, CTC, PG 6020, DL UV 01…) không nằm trong danh mục sơn không màu này.

BTUV 127 Floor Sealer (siêu cứng): đang thử nghiệm thay thế nguyên liệu, CHƯA chốt đưa vào danh mục.

# PHẦN 5. DANH SÁCH MÃ MÀU SƠN UV

### Danh sách màu sơn UV

#### Hệ màu Vàng

| STT | Tên màu |
| --- | --- |
| 1 | Vàng cam 2RA |
| 2 | VÀNG 57 UV |
| 3 | Vàng 412 |

#### Hệ màu Đỏ

| STT | Tên màu |
| --- | --- |
| 1 | ĐỎ F3 RK (1-0.5) DM |
| 2 | ĐỎ 04 UV |
| 3 | Đỏ VM 334 |
| 4 | Đỏ New SUPER (1-2) DM |
| 5 | Đỏ New super (1-5) DM |

#### Hệ màu Xanh dương

| STT | Tên màu |
| --- | --- |
| 1 | XANH DƯƠNG 4GA |
| 2 | Xanh dương 4GA (1-5) DM |
| 3 | GIANT BLUE (1-2) DM |

#### Các màu khác

| STT | Tên màu |
| --- | --- |
| 1 | Đen TC L3 (1-2) DM |
| 2 | ĐEN MA 100 UV |
| 3 | XANH LÁ GT |
| 4 | Grant Rose (1-2) DM |

> Ghi chú: đây là danh sách màu tham khảo, không phải công thức.

# PHẦN 6. NGUỒN TÀI LIỆU TRONG C:\Claw 2 (để tra cứu lại)

C:\Claw 2\Nghien cuu\CONTHUCUV\ — danh mục + 52 công thức sản phẩm UV (.md)

C:\Claw 2\Nghien cuu\CONTHUCUV\Huong_dan_lua_chon_son_UV.md — hướng dẫn lựa chọn & sử dụng

C:\Claw 2\Nghien cuu\CONTHUCUV\Danh_muc_son_UV_khong_mau_lan_truc_2026-08-27.docx — danh mục lăn trục (bản 27/08)

C:\Claw 2\Nghien cuu\CONTHUCUV\Danh_sach_Mau_UV.md — mã màu UV

C:\Claw 2\Nghien cuu\CONTHUCUV\Danh muc nguyen lieu UV.md — nguyên liệu UV (19.919 B)

C:\Claw 2\Nghien cuu\TDS\UV\Tong hop nguyen lieu UV.md — tổng hợp nguyên liệu UV + TDS Wangsan (SW107/515/525/6623)

C:\Claw 2\Nghien cuu\UV MEKONG\ (MK-UV CLEAR TOP · MK-UVMATT TOP · MK-UV SEALER .xlsx)

C:\Claw 2\Nghien cuu\UV_Formulator_App\ — app pha chế UV (UV_Formulator.exe + bản HTML)