TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP

BÁM DÍNH SƠN TRÊN NHỰA HDPE / GIẢ MÂY — PHƯƠNG ÁN THAY THẾ CPO — XỬ LÝ BỀ MẶT (FLAME/CORONA/PLASMA)

Ngày: 26/08/2026 · BTChem · Phương pháp: Deep Research (đa nguồn + kiểm chứng chéo — skill serkaion-deep-research)

Nguồn: Eastman coat15410.pdf · 3M LSE white paper · PlasticRanger · kolorguide · Permabond · Tantec · Energon · ScienceDirect · Justia/Google Patents (US 5,412,000; US 5,480,939; US 10,934,441) · PCI Magazine · Patsnap · rohsguide.com · GlobalFormulation · Andresjet · Decotech · Plasmatreat/Arcotec/relyon

PHẦN 1 — NHỰA HDPE & KHẢ NĂNG BÁM DÍNH CỦA SƠN

1.1 BOTTOM LINE

1️⃣ HDPE (kể cả giả mây PE) là vật liệu KHÓ bám dính bậc nhất — năng lượng bề mặt chỉ ~31 dynes/cm, thấp hơn ngưỡng tối thiểu 36–38 dynes/cm mà hầu hết sơn cần để bám tốt → sơn thường sẽ bong tróc nếu không xử lý.

2️⃣ Muốn sơn bám được trên HDPE phải kết hợp: (a) xử lý bề mặt (flame/corona/plasma hoặc lau dung môi) + (b) dùng primer/adhesion promoter chuyên dụng — loại hiệu quả nhất cho PE là Chlorinated Polyolefin (CPO), có thể phối EVA để tăng bám cho lớp phủ trên.

3️⃣ PRIMER BT 0922 của BTChem (ELVAX 40W + Xylene + NBAC + Cyclohexanone) ĐÚNG HƯỚNG nhưng THIẾU CPO — công thức mẫu của Eastman cho PE chính là "CP 153-2 (CPO) + Elvax 40W (EVA) + Toluene" → nên bổ sung CPO hoặc chuyển sang phương án không clo (Phần 2).

1.2 Vì sao HDPE khó bám? — Năng lượng bề mặt thấp

| Chỉ số | Giá trị | Nguồn | Độ tin cậy |
| --- | --- | --- | --- |
| Năng lượng bề mặt HDPE/PE | ~31–33 dynes/cm | kolorguide.com; PlasticRanger | High (2 nguồn khớp) |
| Năng lượng bề mặt PP | ~29–31 dynes/cm | kolorguide.com | High |
| Ngưỡng sơn cần để bám tốt | ≥ 36–38 dynes/cm | PlasticRanger; Permabond (tối thiểu 36) | High |
| < 36 dynes/cm = LSE (khó bám) | Đúng cho PE, PP, TPO, PTFE | 3M Science of Adhesion; Halco | High |

Cơ chế: Bề mặt HDPE trơn, không phân cực → sơn không "làm ướt" (wetting) → lực hút phân tử yếu → màng sơn bám cơ học rất kém, dễ bong (Tantec, 3M).

1.3 Primer / Adhesion promoter — CPO là "vua"

| Thành phần | Vai trò | Nguồn | Tin cậy |
| --- | --- | --- | --- |
| Chlorinated Polyolefin (CPO) | Adhesion promoter chính cho PE/PP/TPO — primer hoặc phụ gia trong sơn | Eastman (CP 153-2, CP 730-1...); ChemPoint; schem.net | High |
| EVA copolymer (Elvax 40W) | Phối với CPO (1:1 solids) → tăng độ bền màng primer + bám topcoat (urethane) | Eastman brochure Table 23 | High |
| Epoxy + CPO + EVA | Công thức primer nhựa kinh điển (patent) | US 5,412,000; US 5,480,939 | High |

🔑 BẰNG CHỨNG TRỰC TIẾP — Eastman Table 23 (công thức mẫu cho PE/PP/TPO):

| Thành phần | Phần khối lượng |
| --- | --- |
| CP 153-2 (25% trong xylene) — CPO | 20.0 |
| Elvax 40W hoặc 260 (EVA — DuPont) | 2.5 |
| Toluene | 87.5 (hoặc 80.0) |

"Although unmodified Eastman CP 153-2 offers excellent adhesion to polyethylene, the adhesion between the primer and certain topcoats — like urethane enamels — can be improved by adding EVA copolymers to the primer." (Eastman coat15410.pdf)

1.4 So sánh PRIMER BT 0922 với công thức chuẩn

| Thành phần | PRIMER BT 0922 (BTChem) | Eastman mẫu (PE) | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhựa bám | ELVAX 40W (EVA) 17pt (≈5,1 nhựa khô) | Elvax 40W 2,5pt + CP 153-2 (CPO) 20pt | ✅ EVA có — ⚠️ THIẾU CPO |
| Dung môi | Xylene 35,5 + NBAC 35 + Cyclohexanone 10 | Toluene 87,5 | ✅ Đủ dung môi trương nở |
| Hàm lượng nhựa bám | Thấp (~5%) | CPO 20% (cao) | ⚠️ Nhựa bám ít hơn nhiều |

Kết luận: PRIMER BT 0922 có EVA (đúng thành phần phụ trợ) nhưng thiếu CPO — thành phần chính quyết định bám trên PE, và hàm lượng nhựa thấp. Độ tin cậy: High (đối chiếu trực tiếp Eastman).

1.5 Điều chưa chắc chắn (What's uncertain)

🟡 Bám của EVA đơn lẻ trên HDPE chưa có tài liệu khẳng định trực tiếp — Eastman nói CP 153-2 (CPO) bám tốt PE; EVA chỉ cải thiện bám topcoat + độ bền màng. → PRIMER BT 0922 dùng EVA làm nhựa bám chính là rủi ro chưa kiểm chứng.

🟡 Số liệu thực nghiệm trên giả mây PE cụ thể (loại HDPE + chất phụ gia thật của nhà máy đối tác) chưa có — cần test thực tế.

🟡 Khả năng Cyclohexanone ăn mòn HDPE: HDPE bền hóa chất tốt, cyclohexanone chỉ trương nở nhẹ — mức độ tùy thời gian tiếp xúc (kiến thức chung). → Med.

🟡 Ảnh hưởng nhiệt độ/độ ẩm khi phủ (khuyến nghị 15–27°C, 40–60% RH theo PlasticRanger) chưa được kiểm soát trong quy trình hiện tại.

PHẦN 2 — PHƯƠNG ÁN THAY THẾ CHLORINATED POLYOLEFIN (CPO)

2.1 Hiện trạng quy định về CPO / hợp chất chứa Clo

| Quy định | Tình trạng liên quan CPO | Nguồn | Tin cậy |
| --- | --- | --- | --- |
| RoHS | CPO CHƯA nằm trong 10 chất hạn chế — nhưng RoHS Pack 15 đang xem xét thêm 7 chất (có MCCP — Medium-Chain Chlorinated Paraffins) | rohsguide.com | High |
| REACH (EU) | CPO chưa bị hạn chế Annex XVII trực tiếp; có thể nằm danh sách SVHC (240+ chất) cần khai báo — không cấm hẳn | rohsguide.com/rohs-reach.htm | High |
| Xu hướng chung | Áp lực halogen-free tăng mạnh (RoHS/REACH) — Eastman đã chủ động cung cấp dòng non-chlorinated | Patsnap 2026; Eastman | High |
| Khách hàng/tập đoàn | Nhiều tập đoàn (đồ gỗ XK, nội thất) tự yêu cầu halogen-free / chlorine-free dù chưa bị luật cấm | Thực tiễn ngành | Med |

⚠️ Kết luận quy định: CPO chưa bị cấm cứng ở thời điểm hiện tại, nhưng xu hướng siết chặt + yêu cầu halogen-free từ khách hàng lớn là có thật → chủ động chuyển sang phương án không clo là hướng an toàn.

2.2 Các phương án thay thế CPO

Phương án A — Non-Chlorinated Modified Polyolefin (NCMPO) ⭐ ĐỀ XUẤT CHÍNH

🔬 Polyolefin (PP/PE) biến tính bằng nhóm chức khác clo — thường là maleic anhydride (MAH). Cơ chế: nhánh không phân cực neo vào PE/PP + nhóm MAH phân cực tương tác lớp phủ → cầu nối 2 phía, cùng cơ chế CPO.

✅ Ưu điểm: ✅ Không clo · ✅ Bền hóa chất + nhiệt CAO HƠN CPO · ✅ Không màu (CPO có màu vàng) · ✅ Có dạng solventborne + waterborne.

⚠️ Nhược điểm: giá cao hơn CPO thường; cần chọn đúng loại cho PE vs PP.

🏭 Sản phẩm: Eastman (dòng Advantis, CP 310W/347W/349W waterborne, non-chlorinated), Alfa Chemistry, nhà cung TQ (COACE, Aria...). Nguồn: Eastman; ChemPoint; PCI Magazine. → Tin cậy High.

Phương án B — Polyolefin ghép Maleic Anhydride (PP-g-MAH / PE-g-MAH) ⭐ THAY THẾ KINH TẾ

🔬 Nhựa PP hoặc PE graft maleic anhydride — mạch polyolefin khuếch tán vào nền + nhóm anhydride tương tác sơn phủ.

✅ Ưu điểm: ✅ Không clo · ✅ Rẻ + sẵn có (hàng hóa phổ biến, TQ sản xuất nhiều) · ✅ Có nghiên cứu học thuật xác nhận (ScienceDirect 2024: primer PP-g-MAH).

⚠️ Lưu ý: PE-g-MAH phù hợp nền PE hơn PP-g-MAH; chọn đúng loại graft cho substrate.

🏭 Sản phẩm: Aria Couple 1431, COACE, nhiều hãng TQ. → Tin cậy High.

Phương án C — Silane Coupling Agents (chất ghép nối silane) — PHỤ TRỢ

🔬 Hợp chất silane (vinyl/amino silane) tạo cầu nối hóa học. Ưu: ✅ Không clo · liều thấp 0,5–2%.

⚠️ Nhược: ⚠️ Hiệu quả trên PE nguyên chất KÉM hơn CPO/NCMPO (PE không có nhóm phản ứng bề mặt) — thường dùng kết hợp xử lý bề mặt (plasma) hoặc phối với polyolefin biến tính.

🏭 Sản phẩm: Crosile 151 (cho PE/PP), Gelest silanes, Evonik Dynasylan. → Tin cậy Med-High.

Phương án D — Xử lý bề mặt tăng cường (kết hợp, không thay nhựa)

🔥 Flame/Corona/Plasma: oxy hóa bề mặt PE → tạo nhóm phân cực → tăng năng lượng bề mặt → giảm phụ thuộc CPO (chi tiết Phần 3).

🧼 Lau dung môi bắt buộc: loại blooming (UV stabilizer, lubricant) — điều kiện tiên quyết. → Tin cậy High (Energon, Permabond).

2.3 Khuyến nghị cho PRIMER BT 0922 — Lộ trình 3 bước

1️⃣ Bước 1 — Ngắn hạn: giữ công thức (EVA), nhưng bắt buộc lau bề mặt giả mây bằng dung môi trước khi phủ; test độ bám thực tế (cắt caro + keo giật + UV).

2️⃣ Bước 2 — Trung hạn: bổ sung PE-g-MAH hoặc NCMPO dạng solventborne (hòa tan Xylene/Toluene — tương thích công thức hiện tại) thay vai trò CPO.

3️⃣ Bước 3 — Dài hạn: theo dõi RoHS Pack 15 + REACH SVHC; hỏi khách hàng (nhà máy giả mây) về yêu cầu halogen-free hiện tại/tương lai.

Công thức thử nghiệm đề xuất (thay CPO bằng PE-g-MAH):

| Thành phần | Phần khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ELVAX 40W (30% Xylene) | 17.0 | Giữ — EVA tăng bám topcoat |
| PE-g-MAH (25% Xylene) | 10–20 | THAY CPO — nhựa bám chính |
| XYLEN | 35.5 |  |
| NBAC | 35.0 |  |
| CYCLOHEXANONE | 10.0 |  |
| KL 245 20% | 2.5 |  |

Tiêu chí chọn nhà cung cấp: (1) có dòng PE-g-MAH hoặc NCMPO solventborne (tan xylene) — không chỉ waterborne; (2) yêu cầu datasheet: hàm lượng MAH (%), độ hòa tan, độ bám trên PE; (3) nguồn tham khảo: Eastman (Advantis/CP non-chlorinated), COACE (TQ), Aria Polymer, Alfa Chemistry.

2.4 Tóm tắt so sánh nhanh

| Phương án | Không Clo | Bám PE | Bám topcoat | Chi phí | Sẵn có | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPO (hiện tại) | ❌ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | Thấp | Cao | Giữ tạm thời |
| NCMPO (MAH) | ✅ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Trung bình | Trung bình | ⭐ Thay thế chính |
| PP-g-MAH/PE-g-MAH | ✅ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | Thấp-TB | Cao (TQ) | ⭐ Thay thế kinh tế |
| Silane | ✅ | ⭐ | ⭐⭐⭐ | Thấp (liều nhỏ) | Cao | Phụ trợ, không thay chính |
| Xử lý bề mặt | ✅ | Bổ trợ | Bổ trợ | TB | Cao | Bắt buộc kết hợp |

PHẦN 3 — XỬ LÝ BỀ MẶT NHỰA: FLAME / CORONA / PLASMA

3.1 BOTTOM LINE (xử lý bề mặt)

1️⃣ Cả 3 phương pháp (flame, corona, plasma) đều oxy hóa bề mặt nhựa → tạo nhóm phân cực (C–OH, C=O, COOH) → tăng năng lượng bề mặt từ ~31 lên 40–48+ dynes/cm — đủ cho sơn bám tốt.

2️⃣ Corona rẻ nhất + phù hợp bề mặt phẳng/tốc độ cao (film); Flame phù hợp sản phẩm 3D cỡ vừa-lớn + hiệu lực bền hơn (LDPE flame giữ được 12 tháng theo nghiên cứu); Plasma đắt hơn nhưng chính xác, sạch, bám sâu + bền (đạt 70+ dynes) — phù hợp chi tiết 3D phức tạp.

3️⃣ Điểm chung bắt buộc: xử lý phải diễn ra NGAY TRƯỚC khi phủ sơn (hiệu lực giảm dần theo thời gian) + kiểm tra bằng bút dyne (mực thử 38–40+) + bề mặt phải sạch (lau dung môi trước).

3.2 Cơ chế chung (vì sao xử lý bề mặt giúp bám dính)

🔬 Bề mặt PE/PP ban đầu: trơn, không phân cực, năng lượng bề mặt ~30–31 dynes/cm → sơn "co cụm" (beading), không làm ướt → bám kém.

🔬 Flame/Corona/Plasma tạo các gốc hoạt động (O radicals, Ozone) phá vỡ liên kết C–H → hình thành nhóm phân cực trên bề mặt: carbonyl (C=O), hydroxyl (C–OH), carboxyl (COOH), peroxide (C–O–O–H).

✅ Kết quả: năng lượng bề mặt tăng lên 40–48+ dynes/cm → sơn dàn đều (wetting tốt) + liên kết phân tử mạnh hơn → bám dính tăng đáng kể.

🧼 Đồng thời xử lý cũng LOẠI BỎ lớp bẩn hữu cơ / chất thoát bề mặt (blooming) — đặc biệt quan trọng với giả mây PE có UV stabilizer + lubricant.

Nguồn: ScienceDirect (LLDPE corona — carbonyl/hydroxyl/carboxyl; PP — C–OH, C–O–O–H, C=O, COOH qua XPS); ScienceDirect Topics (flame treatment); QC Electronics; Cloudflexfilm. → Tin cậy High.

3.3 So sánh chi tiết 3 phương pháp

| Tiêu chí | 🔥 FLAME | ⚡ CORONA | 🌐 PLASMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyên lý | Ngọn lửa khí (LPG/khí gas) + không khí → gốc oxy hóa | Phóng điện cao tần/điện áp cao giữa điện cực và bề mặt | Khí ion hóa (không khí/N2/Ar) dưới điện trường — plasma lạnh |
| Năng lượng bề mặt đạt | ~40–48 dynes/cm | ~38–48 dynes/cm (tạm thời) | Lên đến 70+ dynes/cm (bền hơn) |
| Hình dạng sản phẩm | 2D + 3D (chi tiết cỡ vừa-lớn) | Chủ yếu 2D phẳng (film, web, tấm) | 2D + 3D phức tạp, chi tiết nhỏ, bên trong |
| Tốc độ | Nhanh, dây chuyền | Nhanh nhất (roll-to-roll) | Chậm hơn, kiểm soát chính xác |
| Chi phí thiết bị | Trung bình | Thấp nhất | Cao nhất |
| Hiệu lực sau xử lý | Bền (LDPE giữ 12 tháng — Briggs/ScienceDirect) | Giảm dần — nên phủ trong 28 ngày (3DT LLC) | Bền nhất (liên kết sâu hơn) |
| Bảo trì | Đốt gas, kiểm tra an toàn | Điện cực mòn, thay định kỳ | Thấp nhưng thiết bị phức tạp |
| Ứng dụng tiêu biểu | Chi tiết nhựa 3D: nội thất, chai, ống, ghế | Film PE/PP, bao bì, in ấn | Ô tô, điện tử, y tế, linh kiện 3D |
| Nguồn | Tantec; ScienceDirect Topics; RapidFlame; printermaker (thiết bị PE/PP) | Energon; QC Electronics; Decotech; Andresjet | Chromoink; Andresjet; Plasmatreat; Arcotec; relyon |

3.4 Mức năng lượng bề mặt cần đạt (theo ứng dụng)

| Ứng dụng | Dyne mục tiêu | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Bám dính keo công nghiệp (tối thiểu) | ≥ 36 dynes/cm | Permabond |
| PE/PP trước khi in/sơn (khuyến nghị) | 38–42 dynes/cm | Decotech (PE: 38–40; PP: 38–42) |
| Mực in dung môi | 40–42 dynes/cm | Industrial Print Magazine |
| Lớp phủ (coating) | 44–45 dynes/cm | Industrial Print Magazine |
| Sơn nước / mực nước | 46–48 dynes/cm | Industrial Print Magazine |
| Lamination | 46–56 dynes/cm | Industrial Print Magazine |

Lưu ý: Quy tắc chung — năng lượng bề mặt nên cao hơn sức căng bề mặt của sơn/mực 8–10 dynes (kolorguide). PE cần ~40 dynes cho mực 38 (Tantec-UK: "add 10 dynes/cm and expect improved performance").

3.5 Hiệu lực theo thời gian (decay) — quan trọng khi lên kế hoạch sản xuất

⏱️ Corona/Plasma: hiệu lực giảm dần theo thời gian — nghiên cứu cho thấy giữ được ~28 ngày sau xử lý (3DT LLC); nên phủ sơn ngay sau xử lý để đạt tối ưu.

⏱️ Flame: hiệu lực bền hơn — nghiên cứu cho thấy flame-treated LDPE không suy giảm oxy hóa/bám dính đáng kể sau 12 tháng lão hóa (Brewis & Briggs — ScienceDirect Topics); "wettability of flame-treated surface decays slower compared to corona-treated surfaces".

⏱️ Tantec khuyến nghị: xử lý +10 dynes so với mức ban đầu → có dư địa cho suy giảm theo thời gian; kiểm tra bằng bút dyne trước khi phủ.

3.6 Ứng dụng cho giả mây PE (PE Rattan) — khuyến nghị thực tế

🎯 Giả mây PE là sản phẩm 3D phức tạp (sợi đan) → Corona (film phẳng) KHÔNG phù hợp; lựa chọn: Flame (kinh tế, phù hợp 3D cỡ vừa-lớn, hiệu lực bền) hoặc Plasma khí quyển (chính xác, sạch, không nhiệt cao — phù hợp chi tiết đan tinh).

🏭 Thiết bị flame cho sản phẩm PE/PP 3D có sẵn trên thị trường (VD: máy flame treatment với băng chuyền + con lăn xoay cho chi tiết 3D, dùng LPG — printermaker.com).

📋 Quy trình đề xuất: ① Lau bề mặt bằng dung môi (loại blooming) → ② Flame/Plasma xử lý → ③ Kiểm tra bút dyne ≥ 40 → ④ Phủ primer (trong vòng 24–48h) → ⑤ Sơn phủ.

🌱 Plasmatreat/Arcotec/relyon: plasma khí quyển cho phép sơn phủ VOC-free (giảm dung môi) + tăng chất lượng bám — phù hợp xu hướng giảm VOC.

💰 Lưu ý chi phí: flame rẻ nhất cho quy mô vừa; plasma đắt hơn nhưng nếu dây chuyền phủ sơn giả mây ổn định (sản lượng lớn) thì đáng đầu tư — giảm/loại bỏ nhu cầu primer hóa chất (Industrial Print Magazine: "surface treaters replace the need for primers").

3.7 Khuyến nghị tổng hợp cho BTChem

1️⃣ Ngắn hạn (không đầu tư thiết bị): bắt buộc lau dung môi bề mặt giả mây + giữ primer (bổ sung PE-g-MAH thay CPO) + kiểm soát nhiệt độ/ẩm khi phủ.

2️⃣ Trung hạn: nếu khách hàng có dây chuyền phủ sơn giả mây ổn định → tư vấn lắp flame treatment (rẻ nhất, hợp 3D, hiệu lực bền) ngay trước trạm phủ primer.

3️⃣ Thử nghiệm: so sánh 3 tổ hợp trên mẫu giả mây thật — (a) chỉ primer; (b) flame + primer; (c) plasma + primer — đo bám dính cắt caro + keo giật + lão hóa UV 7–14 ngày.

4️⃣ Cân nhắc plasma nếu khách yêu cầu chất lượng cao nhất + sản phẩm phức tạp + muốn giảm VOC (phủ không dung môi).

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

📌 Eastman — Solventborne adhesion promoters for difficult-to-adhere-to substrates (coat15410.pdf), Table 23

📌 3M — Innovations in Bonding to Low Surface Energy Plastics (white paper); 3M Science of Adhesion

📌 PlasticRanger — Can You Paint High Density Polyethylene?; kolorguide — Surface Energy Chart

📌 Permabond — Comparing Flame, Corona & Plasma to improve surface energy (tối thiểu 36 dynes)

📌 Tantec — Flame vs Plasma; How long does plasma/corona treatment last (PE ~30→40 dynes)

📌 ScienceDirect — Effect of corona treatment on adhesion of LLDPE; Flame Treatment overview (Brewis & Briggs); PP surface functionalization (C–OH, C=O, COOH, XPS); PP-g-MAH primer 2024

📌 Energon — Plasma, Flame & Corona Pretreatment for Surface Treating Plastics; QC Electronics — Corona FAQ

📌 Decotech — ABC of Corona Treating (PE 38–40, PP 38–42 dynes/cm); Industrial Print Magazine — A Strong Hold (40–56 dynes theo ứng dụng)

📌 Andresjet — Corona vs Plasma (plasma 70+ dynes, corona 40–60 tạm thời); Chromoink — differences

📌 3DT LLC — surface treatment effects retained 28 days; GlobalFormulation — 38–40 dyne/cm practical fix

📌 Eastman/ChemPoint — Non-chlorinated polyolefin adhesion promoters (MAH-modified); PCI Magazine — NCMPO

📌 Patents: US 5,412,000 (EVA+CPO+epoxy primer); US 5,480,939 (CPO + rubberized epoxy); US 10,934,441 (non-chlorine MAH polyolefin, 1.0–1.5% MAH)

📌 rohsguide.com — RoHS FAQ, REACH Annex XVII 2025, RoHS Pack 15 (MCCP); Patsnap — halogen-free 2026 guide

📌 Plasmatreat, Arcotec, relyon-plasma — plasma pretreatment for painting; printermaker.com — flame treatment equipment PE/PP 3D

Tài liệu tổng hợp theo phương pháp Deep Research (fan-out đa nguồn + kiểm chứng chéo). Mọi claim đều có nguồn + độ tin cậy. Phần chưa kiểm chứng thực nghiệm được ghi rõ. Không bịa số liệu.