PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA DẦU

- Tên mẫu: Dầu nấu MATR, dầu RLO

- Mục đích: Quy trình thử nghiệm lau RLO  MATR

- Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh

- Ngày làm mẫu: 21/04 - 04/06/2026

* Công thức dầu MATR

| STT | Thành phần | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dầu nấu MATR (10%MA) | 100 |
| 2 | DBE | 40 |
| 3 | PM | 80 |
| 4 | CF100 | 1.0 |
| TỔNG |  | 221g |

*Nhận xét

Dầu lỏng, màu vàng cam trong suốt

Kiểm tra

QTA: Gỗ bạch đàn  lau dầu RLO sống  để khô tự nhiên 1h  lau dầu MATR  để khô tự nhiên 7 ngày  phơi thời tiết 30 ngày

QTB: Gỗ bạch đàn  lau dầu OBT01N 2509/17  để khô tự nhiên 1h  lau dầu OBT01N 2509/17  để khô tự nhiên 7 ngày  phơi thời tiết 30 ngày

| Chỉ tiêu kiểm tra | OBT01N 2509/17 | RLO MATR |
| --- | --- | --- |
| Thời gian khô | Sau 24h ráo mặt 48h không còn dính tay | Sau 24h ráo mặt 72h không còn dính tay |
| Thao tác | Dễ lau | Dễ lau |
| Thấm rút | Thấm rút rất tốt | Thấm rút tốt |
| Bề mặt | Mờ cảm giác gỗ tự nhiên, sờ hơi nhám tay | Có độ sáng, gỗ vàng hơn, sờ cảm giác láng tay |
| Kháng nước | Kháng nước chưa tốt, có vết + xù ghim | Kháng nước tốt, không gây xù ghim |
| Độ ngã vàng gỗ | SX ít ngã vàng hơn |  |
| Phơi thời tiết 30 ngày | Trước phơi Mẫu SX Phơi 15 ngày Mẫu SX Phơi 30 ngày Mẫu SX ### Trước khi phơi - Hai mẫu có màu khá tương đồng. - Mẫu bên phải (Mẫu) hơi vàng và đậm hơn một chút. - Chưa thấy khác biệt lớn về độ đồng đều màu. ### Sau 15 ngày phơi nắng mưa - Cả hai đều sẫm màu do quá trình oxy hóa và ảnh hưởng thời tiết. - SX xuất hiện xu hướng xám hóa và xuất hiện nấm mốc nhiều hơn, bề mặt gỗ xù ghim nhiều - Mẫu vẫn giữ tông vàng tương đối đồng đều, vân gỗ trên mẫu mới rõ hơn SX, bề mặt vẫn láng không xù ghim. ### Sau 30 ngày phơi nắng mưa - SX bị bạc màu rõ rệt, chuyển sang tông xám trắng, có dấu hiệu mất màu gỗ và lão hóa bề mặt mạnh, xù ghim và sơ xát nặng. - Mẫu vẫn giữ được màu vàng nâu đáng kể, mức độ bạc màu thấp hơn SX, độ tương phản vân gỗ vẫn còn khá tốt, bề mặt gỗ còn láng, chưa xù ghim. - Cả 2 mẫu đều chưa ghi nhận cong vênh, nứt nẻ |  |

- Kết luận

Quy trình RLO  MATR: sau 30 ngày phơi mức độ lão hoá nhẹ hơn so với dầu OBT01N 2509/17, điều này cho thấy:

- Khả năng chống rửa trôi bởi nước mưa tốt hơn.

- Màng dầu ổn định hơn dưới tác động thời tiết.

- Khả năng chống UV tốt hơn.

Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh

Ngày 04/06/2026