TÀI LIỆU TOÀN DIỆN

CÔNG NGHỆ BỘT TRÉT GỖ SINH HỌC

WOOD FILLER / HOLZPASTE

Bản chất hóa học từng thành phần · R&D Fumed Silica · Công thức đề xuất · QC · Sourcing Guide

Mảnh ghép thứ ba trong hệ sinh thái chất phủ gỗ xanh của doanh nghiệp

BTChem R&D Division  ·  Phiên bản 1.1  ·  2025

# 1. Tổng Quan & Định Vị Công Nghệ

Osmo Holzpaste (Wood Filler) là dòng bột trét gỗ gốc nước chuyên dụng điền đầy các khuyết tật gỗ: vết nứt, lỗ đinh, khe hở chân chim, lỗ mắt gỗ. Đây là sản phẩm bổ trợ không thể thiếu trong hệ thống hoàn thiện gỗ dùng Hardwax Oil và Dầu lau gỗ sinh học.

## 1.1. Vấn đề cốt lõi cần giải quyết

⚠️ Bột trét acrylic giá rẻ thông thường tạo màng nhựa kín (closed-pore film), ngăn dầu sáp cứng (Hardwax Oil) thấm qua vết trét → tạo ra các vùng màu khác biệt "hai tông" không đồng nhất trên bề mặt gỗ hoàn thiện. Đây là lỗi thẩm mỹ chết người trên sản phẩm cao cấp.

Giải pháp kỹ thuật: Sử dụng chất kết dính polymer đặc biệt (PVAc hoặc acrylic-PU hybrid phân tán hệ nước) tạo ra màng xốp vi mô (micro-porous film) sau khi khô — cho phép phân tử dầu nhỏ thấm qua và đồng nhất hóa màu sắc với phần gỗ xung quanh.

## 1.2. So Sánh Cạnh Tranh

| Tiêu chí | Bột trét Acrylic thường | Bột trét PVAc/PU Hybrid (sản phẩm này) | Osmo Holzpaste (chuẩn đối sánh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tính thấm dầu HWO | ❌ Không | ✅ Tốt | ✅ Xuất sắc |
| Đồng nhất màu sắc | ❌ Hai tông | ✅ Đồng nhất | ✅ Hoàn hảo |
| VOC | Thấp–Trung bình | 0% (gốc nước) | 0% |
| Chà nhám | Trung bình | Dễ (cát thạch anh) | Rất dễ |
| Giá thành NVL | Thấp | Trung bình | Cao (nhập khẩu Đức) |
| Phù hợp hệ HWO | ❌ | ✅ | ✅ |

# 2. Phân Tích Chuyên Sâu Từng Thành Phần Hóa Học

Một công thức bột trét gỗ xanh tiêu chuẩn bao gồm 5–6 nhóm nguyên liệu chính, phối hợp chặt chẽ để đạt sự cân bằng giữa độ bám dính, độ co ngót, tính dễ thi công và khả năng thấm dầu.

## 2.1. Dung Môi & Chất Dẫn: Nước Khử Khoáng (H₂O)

- Bản chất: Nước đã lọc loại bỏ ion khoáng (de-ionized / demineralized water) để tránh gây ố màu hoặc phân hủy sớm polymer.

- Hàm lượng điển hình: 25–35% theo khối lượng công thức.

- Chức năng kép:

  - Môi trường phân tán: Hòa tan/huyền phù polymer kết dính và bột khoáng → trạng thái kem đặc.

  - Điều chỉnh độ nhớt: Bay hơi tự nhiên để kích hoạt quá trình coalescence (hợp nhất hạt polymer).

- An toàn: 0% VOC, không mùi, không bắt lửa, điểm bắt lửa N/A.

## 2.2. Chất Kết Dính (Binder): Polymer Phân Tán Hệ Nước

### 2.2a. Polyvinyl Acetate (PVAc) Emulsion

PVAc là ester của polyvinyl alcohol và acetic acid. Dạng nhũ tương hạt 0.1–2 µm lơ lửng trong nước. Đây là loại kết dính "xốp" nhất — cấu trúc màng sau coalescence có mật độ phân tử thấp hơn, cho phép phân tử dầu lau gỗ thấm qua. Tuy nhiên, PVAc thuần túy có nhược điểm: chịu nước kém, không thích hợp cho sàn gỗ ngoài trời.

- Tg (nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh): 28–35°C → ở nhiệt độ phòng tạo màng đàn hồi vừa đủ.

- Dải sử dụng tối ưu: Bột trét gỗ nội thất, sản phẩm nơi khô ráo.

- Hàm lượng binder điển hình: 15–25% (tính theo NV — non-volatile solid).

### 2.2b. Acrylic–PU Hybrid Dispersion

Nhũ tương lai ghép (interpenetrating network) giữa mạch polyacrylic và mạch polyurethane trong cùng một hạt nano. Mạch PU cung cấp độ đàn hồi và chịu mài mòn; mạch acrylic cung cấp độ cứng và kháng UV.

- Ưu điểm vượt trội: Chịu nước, chịu nhiệt, bền màu, thích hợp sàn gỗ dẫm nhiều.

- Nhược điểm: Màng sau khô đặc hơn PVAc thuần → cần cân nhắc lượng binder để không mất tính thấm dầu.

- Tg điển hình: 5–20°C (cần MFT <15°C để tạo màng ở nhiệt độ thường).

- Đề xuất: Dùng tỷ lệ PVAc:Acrylic-PU = 60:40 đến 70:30 để cân bằng xốp và bền.

## 2.3. Chất Độn Cấu Trúc Chính: Cát Thạch Anh Mịn (Quartz Powder, SiO₂)

Tinh thể Silicon Dioxide (SiO₂) tự nhiên nghiền siêu mịn, màu trắng, trơ hóa học hoàn toàn. Đây là xương sống cấu trúc của bột trét.

- Hàm lượng: 35–45% theo khối lượng (thành phần nhiều nhất công thức).

- Cỡ hạt tối ưu: 325 mesh (D50 ≈ 20–30 µm, D98 ≤ 44 µm) — điền khe nứt lớn, chà nhám P120 dễ dàng.

- 500 mesh (D50 ≈ 10–15 µm) — cho bột trét vết nứt chân chim siêu mịn.

- Chức năng ba trong một:

  - Khung xương chịu lực: Tinh thể SiO₂ Mohs 7 chịu nén cực tốt, không biến dạng dưới tải trọng sử dụng.

  - Chống co ngót: Khoáng trơ không hút nước, không thay đổi thể tích khi màng khô → bề mặt phẳng lỳ, không lõm.

  - Chà nhám dễ: Hạt tinh thể phân rã thành bụi mịn dưới giấy nhám P120–P180, không bết, không nhựa hóa.

## 2.4. Chất Độn Chức Năng: Cao Lanh (Kaolin, Al₂Si₂O₅(OH)₄) — Tùy Chọn

Khoáng sét phyllosilicate hình tấm (platelet), độ trắng cao, mềm hơn thạch anh (Mohs 2–2.5). Pha bổ sung 5–10% kaolin giúp:

- Tăng độ mịn bề mặt vết trét sau chà nhám.

- Cải thiện khả năng chống nứt vi mô (micro-cracking) nhờ cấu trúc tấm phân lớp.

- Giảm chi phí so với toàn thạch anh. Tuy nhiên kaolin mềm hơn, không phù hợp nếu sản phẩm chịu tải lớn.

## 2.5. Phụ Gia Lưu Biến Chống Chảy

### 2.5a. Đất Sét Khoáng Trương Nở (Bentonite / Hectorite)

Khoáng Montmorillonite (họ Smectite) tích điện âm trên bề mặt lớp sét, hút nước và trương nở mạnh trong môi trường nước. Tạo ra mạng lưới gel đàn hồi (house-of-cards structure).

- Thixotropy: Gel hóa ở trạng thái tĩnh → lỏng hóa tức thì dưới lực trượt của dao trét → gel hóa ngay khi dừng lực. Chống chảy trên vách đứng.

- Anti-settling: Treo hạt thạch anh nặng không lắng cứng khi lưu kho.

- Hàm lượng: 0.5–2.0%. Quá nhiều → tăng độ nhớt cao bất thường, khó thi công.

### 2.5b. Fumed Silica (Silica Hun Khói, Aerosil®)

Tham khảo chi tiết ở Mục 3. Dùng phối hợp 0.5–1.5% với bentonite làm thickener phụ trợ.

## 2.6. Chất Tạo Màng Thấp (Coalescent / Film-Forming Aid)

Khi nhiệt độ môi trường thấp hơn MFT (Minimum Film Formation Temperature) của polymer, các hạt nhũ tương không thể hợp nhất tốt → màng khô bị nứt, bở, không có độ bền. Coalescent giải quyết vấn đề này:

- Texanol™ (2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate): Hóa dẻo tạm thời hạt polymer, tạo màng trơn mịn ở nhiệt độ thấp, sau đó bay hơi chậm. Hàm lượng: 1–3%.

- Propylene Glycol: Chất giữ ẩm phụ, kéo dài thời gian pot-life (open time), tránh màng khô quá nhanh gây vết cọ. Hàm lượng: 1–2%.

## 2.7. Bột Màu Khoáng Tự Nhiên (Mineral Pigments)

| Pigment | Công thức hóa học | Tông màu | Ứng dụng gỗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Titanium Dioxide (Rutile) | TiO₂ | Trắng thuần, độ phủ tối đa | Gỗ sáng: Pine, Beech, Ash |
| Oxit Sắt Vàng (Goethite) | FeO(OH) | Vàng đất, ấm áp | Oak vàng, Beech honey |
| Oxit Sắt Đỏ (Hematite) | Fe₂O₃ | Đỏ nâu, ấm | Mahogany, Cherry, Walnut đỏ |
| Oxit Sắt Đen (Magnetite) | Fe₃O₄ | Nâu đen đậm | Wenge, Ebony, gỗ tối |
| Umber (đất Umber) | Fe₂O₃ + MnO₂ | Nâu mát, gỗ tự nhiên | Walnut, Oak nâu, Teak |

Lưu ý quan trọng: Tất cả pigment oxit sắt đều là pigment khoáng tự nhiên (non-bleeding), không hòa tan vào dầu, không bị loang màu lên lớp phủ tiếp theo. Đây là lý do tại sao bột trét dùng pigment khoáng an toàn hơn nhiều so với pigment hữu cơ.

## 2.8. Hệ Chất Bảo Quản Diệt Khuẩn (Biocides)

- BIT (1,2-benzisothiazol-3(2H)-one): Kháng khuẩn rộng phổ, ổn định ở pH 5–9, hàm lượng ≤ 0.05%.

- MIT (Methylisothiazolinone): Kháng nấm mạnh, kết hợp với BIT theo tỷ lệ BIT:MIT = 3:1 đến 5:1.

- Phòng tránh: Vi khuẩn phân hủy polymer PVAc → mùi chua; nấm tạo vệt đen trong lon khi tồn kho.

- Tuổi thọ sản phẩm khi bảo quản đúng: 24–36 tháng.

# 3. Nghiên Cứu R&D: Cát Thạch Anh Mịn vs. Fumed Silica

Một trong những câu hỏi R&D quan trọng nhất khi thiết kế công thức bột trét: tại sao không thể dùng Fumed Silica (Silica hun khói) thay thế hoàn toàn cát thạch anh mịn, dù cả hai đều có công thức SiO₂?

## 3.1. Phân Tích Vật Lý So Sánh

| Tính chất | Cát Thạch Anh Mịn (Ground SiO₂) | Fumed Silica (Pyrogenic SiO₂) |
| --- | --- | --- |
| Kích thước hạt | 1–50 µm (micro) | 5–40 nm (nano — nhỏ hơn 1000×) |
| Diện tích bề mặt BET | 0.5–5 m²/g | 150–400 m²/g (lớn hơn 100–800×) |
| Độ hút nước | Thấp (< 1%) | Cực cao — hút sạch nước tự do |
| Cơ chế thickening | Không (trơ) | Hydrogen bond chain — gel nano |
| Co ngót khi khô | Gần 0% | Cực cao do thể tích gel sụp đổ |
| Sandability | Xuất sắc — bột mịn, không bết | Kém — màng polymer-silica dai, bết nhựa |
| Giá thành (VN) | 3,000–8,000 VND/kg | 150,000–400,000 VND/kg (Aerosil®) |
| Vai trò trong công thức | Chất độn cấu trúc chính (35–45%) | Phụ gia lưu biến (0.5–1.5% max) |

🔬 KẾT LUẬN R&D: Không thể dùng Fumed Silica thay thế Cát Thạch Anh. Diện tích bề mặt khổng lồ của Fumed Silica sẽ: (1) hút cạn nước tự do → vón cục ngay khi phối trộn; (2) tạo co ngót dữ dội khi gel sụp đổ lúc khô → vết lõm sâu; (3) tạo màng dai không chà nhám được. Fumed Silica CHỈ được dùng như phụ gia lưu biến ở liều lượng rất nhỏ.

## 3.2. Cơ Chế Lưu Biến Của Fumed Silica

Fumed Silica hoạt động theo cơ chế hydrogen bonding: trên bề mặt hạt nano silica có mật độ cao các nhóm silanol (Si–OH). Khi phân tán vào môi trường nước, các nhóm này tạo mạng lưới liên kết hydrogen 3D liên kết các hạt nano lại, tạo ra gel cứng ở trạng thái tĩnh. Dưới lực trượt (shear), mạng gel bị phá vỡ → độ nhớt giảm đột ngột → vật liệu chảy như chất lỏng. Đây là hiệu ứng thixotropy hoàn hảo.

## 3.3. Aerosil® Hydrophilic vs. Hydrophobic — Lựa Chọn Nào?

Cho ứng dụng bột trét gốc nước, bắt buộc dùng dòng Fumed Silica HYDROPHILIC (chưa xử lý bề mặt):

- Aerosil® 200 (Evonik): BET = 200 m²/g, dòng chuẩn phổ biến nhất, dễ phân tán trong nước.

- Aerosil® 300: BET = 300 m²/g, hiệu lực thickening mạnh hơn nhưng khó phân tán hơn.

- CAB-O-SIL® M-5 (Cabot Corp): Tương đương Aerosil® 200, phổ biến tại thị trường châu Á.

⚠️ TUYỆT ĐỐI KHÔNG dùng Fumed Silica Hydrophobic (Aerosil® R972, R974, R202...) cho công thức gốc nước. Bề mặt đã methyl-hóa của dòng này đẩy nước → không phân tán được, tạo cục nổi → sản phẩm hỏng hoàn toàn.

## 3.4. Quy Trình Phân Tán Fumed Silica Đúng Cách

Fumed Silica rất nhẹ (bulk density chỉ 50–60 g/L) và dễ tạo mây bụi khi xử lý. Quy trình phân tán đúng:

- Cân và chuẩn bị: Đeo khẩu trang N95, cân Fumed Silica trong buồng kín gió.

- Pre-wet: Hòa Fumed Silica từ từ vào một phần nhỏ nước (tỷ lệ 1:5 Aerosil:nước), khuấy tốc độ thấp 300–500 rpm trong 5–10 phút để ướt đều bề mặt.

- High-shear dispersion: Chuyển sang máy khuấy tốc độ cao (1500–3000 rpm, đầu Cowles blade) trong 15–20 phút. Nhiệt độ không vượt 40°C.

- Để nghỉ (maturation): Để gel silica nghỉ 12–24 giờ trước khi phối vào công thức để mạng hydrogen bond hình thành ổn định.

- Phối vào batch: Cho gel silica vào batch đang khuấy tốc độ vừa, thêm từ từ.

# 4. Công Thức Đề Xuất (Proposed Formulation)

## 4.1. Công Thức Nền (Màu Tự Nhiên / Natural)

| STT | Nguyên liệu | % Khối lượng | Ghi chú / Chức năng | Nhà cung cấp tham khảo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước khử khoáng (DI Water) | 28.0% | Dung môi carrier |  |
| 2 | PVAc Emulsion (55% NV) | 20.0% | Binder chính (xốp vi mô) | Celanese, Wacker, SIAB |
| 3 | Acrylic-PU Hybrid (40% NV) | 8.0% | Binder phụ (độ bền nước) | Covestro, Alberdingk |
| 4 | Cát thạch anh 325 mesh | 38.0% | Chất độn cấu trúc chính | Sibelco, Việt Nam domestic |
| 5 | Kaolin (calcined) | 5.0% | Độ mịn, chống nứt vi mô | Thaco, BASF |
| 6 | Bentonite (pre-gelled) | 1.2% | Thickener, anti-settling | Elementis, BYK |
| 7 | Aerosil® 200 (pre-dispersed) | 0.8% | Thickener phụ trợ, chống chảy | Evonik |
| 8 | Texanol™ | 1.5% | Coalescent, hỗ trợ tạo màng | Eastman Chemical |
| 9 | Propylene Glycol | 1.5% | Giữ ẩm, kéo dài open time | Dow, Huntsman |
| 10 | BIT/MIT Biocide (1:5 blend) | 0.15% | Bảo quản chống nấm mốc | Lonza, Thor |
| 11 | NH₄OH 25% (aq.) | 0.3% | Điều chỉnh pH 7.5–8.5 | Đại lý hóa chất |
| 12 | Defoamer (silicone-free) | 0.2% | Phá bọt khi trộn | BYK-019, Tego Foamex |
| 13 | Wetting agent (nonionic) | 0.35% | Phân tán bột khoáng đều | BYK-346, Surfynol 104 |
| TỔNG |  | 100.5% ≈ 100% | (Cân chỉnh nước) |  |

📝 Tỷ lệ Binder NV tổng: (20% × 55%) + (8% × 40%) = 11% + 3.2% = 14.2% NV binder. Đây là vùng tối ưu — đủ kết dính nhưng không quá kín để còn cho dầu thấm.

## 4.2. Biến Thể Công Thức Theo Màu Sắc

Từ công thức nền trên, tạo các phiên bản màu bằng cách bổ sung 2–5% pigment paste khoáng và giảm lượng nước tương ứng:

| Màu sản phẩm | Pigment phối trộn | Lượng sử dụng (%) |
| --- | --- | --- |
| Trắng (White) | TiO₂ Rutile 100% | 4–5% (paste 50% NV) |
| Oak / Vàng Sồi | TiO₂:Fe(OH)O Vàng = 70:30 | 3–4% |
| Mahogany / Gụ | Fe₂O₃ Đỏ:Fe(OH)O Vàng:Fe₃O₄ Đen = 60:30:10 | 3–4% |
| Walnut / Óc Chó | Fe(OH)O Vàng:Fe₃O₄ Đen:Fe₂O₃ Đỏ = 40:40:20 | 3–5% |
| Wenge / Đen Xám | Fe₃O₄ Đen:Fe₂O₃ Đỏ:Carbon Black = 70:20:10 | 3–5% |
| Tự nhiên (Natural) | Không thêm pigment — dùng màu trắng/kem của khoáng | 0% |

# 5. Quy Trình Sản Xuất (Manufacturing Process)

## 5.1. Thiết Bị Cần Thiết

- Bồn khuấy tốc độ thấp (paddle mixer): 50–200L, dùng cho giai đoạn trộn chất lỏng.

- Máy khuấy Cowles (high-shear dissolver): Đầu răng cưa, tốc độ 1500–3000 rpm, phân tán bột.

- Cân kỹ thuật: Độ chính xác ±5g cho batch 50–100 kg.

- pH meter + viscometer (Brookfield RV, spindle 6, 10 rpm).

- Bơm paste: Bơm vào hộp/tuýp thành phẩm.

## 5.2. Trình Tự Phối Chế (Mixing Sequence)

Nguyên tắc: Phối từ lỏng → đặc; từ ít nhớt → nhiều nhớt; tránh để bột thô tiếp xúc trực tiếp với binder khi chưa có nước.

- GIAI ĐOẠN 1 — Chuẩn bị premix lỏng: Cho DI water + PG + Wetting agent + Defoamer + NH₄OH vào bồn khuấy thấp. Khuấy 5 phút ở 200 rpm.

- GIAI ĐOẠN 2 — Phân tán khoáng: Chuyển sang Cowles mixer. Cho từ từ cát thạch anh + kaolin vào premix lỏng đang khuấy ở 1500 rpm. Chạy 20–25 phút đến đồng nhất. Kiểm tra: không còn cục vón.

- GIAI ĐOẠN 3 — Thêm binder: Giảm tốc độ xuống 500 rpm. Cho PVAc Emulsion và Acrylic-PU Dispersion từ từ, tránh tạo bọt.

- GIAI ĐOẠN 4 — Thêm thickener: Cho bentonite pre-gelled và Aerosil® pre-dispersed vào, khuấy 300–400 rpm thêm 10 phút.

- GIAI ĐOẠN 5 — Thêm coalescent & biocide: Cho Texanol™ + BIT/MIT, khuấy nhẹ 5 phút.

- GIAI ĐOẠN 6 — Hiệu chỉnh & QC: Đo pH (mục tiêu 7.5–8.5), đo độ nhớt (mục tiêu 50,000–80,000 cP), cân chỉnh bằng nước hoặc thickener, lấy mẫu đánh giá.

- GIAI ĐOẠN 7 — Thêm màu (nếu có): Cho pigment paste vào, khuấy 500 rpm, 10 phút.

- GIAI ĐOẠN 8 — Rót đóng gói: Bơm vào hộp 750g / tuýp 350g / thùng 5kg. Dán nhãn, lưu kho nơi thoáng mát <30°C.

# 6. Tiêu Chuẩn Kiểm Tra Chất Lượng (QC Specification)

| # | Chỉ tiêu kiểm tra | Phương pháp | Tiêu chuẩn chấp nhận | Thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngoại quan / Màu sắc | Quan sát trực tiếp | Đồng nhất, không tách lớp, không cục | Mắt thường |
| 2 | pH | ASTM E70 | 7.5 – 8.5 | pH meter |
| 3 | Độ nhớt Krebs (KU) | ASTM D562 | 120 – 145 KU | Krebs viscometer |
| 4 | Độ nhớt Brookfield (cP) | ISO 2555 | 50,000 – 80,000 cP (RV, sp6, 10rpm) | Brookfield |
| 5 | Density (g/mL) | ASTM D1475 | 1.55 – 1.70 g/mL | Pycnometer / cân |
| 6 | Non-volatile solid (NV%) | ASTM D2369 (110°C, 1h) | 65 – 72% | Tủ sấy, cân |
| 7 | Thời gian khô bề mặt | ASTM D1640 | ≤ 30 phút ở 25°C, 50%RH | Đồng hồ |
| 8 | Thời gian khô hoàn toàn | ASTM D1640 | ≤ 2 giờ | Đồng hồ |
| 9 | Sandability (chà nhám) | Nội bộ / ISO 9117 | Không bết nhựa ở P120 sau 2h khô | Giấy nhám, mắt thường |
| 10 | Oil penetration test (thấm dầu) | Nội bộ (xem Mục 6.1) | Đồng nhất màu tại vết trét sau lau Hardwax Oil | So màu mắt thường / CR-400 |
| 11 | Độ bám dính | ISO 4624 (pull-off) / cross-cut | Adhesion class 0–1 (cross-cut GT0-GT1) | Dao khắc, băng dính, kính lúp |
| 12 | Chống co ngót vết trét | Nội bộ: Đo chiều sâu vết lõm | Không lõm > 0.1mm sau 24h khô | Thước profiler / đồng hồ so |
| 13 | Shelf life (tuổi thọ lon) | ASTM D1849 (heat age 50°C/7 ngày) | Không tách nước, không mùi chua, vẫn thi công được | Tủ ổn nhiệt, quan sát |

## 6.1. Phương Pháp Thử Oil Penetration (Nội Bộ BTChem)

Đây là bài test quan trọng nhất, phân biệt bột trét gốc nước chuyên dụng với bột trét thông thường:

- Chuẩn bị tấm gỗ Oak (hoặc Pine) kích thước 15×15cm, chà nhám P120 đến P180.

- Tạo vết nứt nhân tạo: Khắc rãnh 3mm×3mm bằng dao hoặc đục nhỏ, tạo 3–5 vết.

- Trét bột thử nghiệm vào vết, phẳng mặt bằng dao trét. Để khô hoàn toàn 2 giờ.

- Chà nhám P180 đến phẳng, sạch bụi.

- Lau 1 lớp Hardwax Oil lên toàn bộ tấm gỗ (dùng Osmo Polyx hoặc HWO nội bộ).

- Để khô 4–8 giờ. Quan sát bề mặt dưới ánh đèn raking-light (chiếu góc thấp).

- PASS: Vết trét đồng màu hoàn toàn với phần gỗ xung quanh. FAIL: Vết trét sáng hơn/tối hơn tạo viền màu khác biệt.

# 7. Cẩm Nang Thu Mua Nguyên Liệu (Sourcing Guide)

## 7.1. Cát Thạch Anh Mịn (Quartz Powder / Silica Sand)

### 7.1a. Nhà cung cấp quốc tế cao cấp

| Thương hiệu | Nhà sản xuất & Quốc gia | Grade tiêu biểu | Đặc điểm nổi bật |
| --- | --- | --- | --- |
| MIN-U-SIL® | U.S. Silica (USA) | MIN-U-SIL 10, 15, 40 | Phân bố hạt siêu đồng đều, độ tinh khiết > 99.5% SiO₂ |
| SIKRON® | Quarzwerke (Đức) | SF300, SF800, F800 | Không nhiễm Fe, màu trắng tinh khiết tuyệt đối, không gây ố |
| PORTASIL® / SILIGRAN® | Sibelco (Bỉ) | S-series | Gã khổng lồ khai khoáng toàn cầu, nhiều kho tại châu Á |
| Millisil® | Quarzwerke (Đức) | W12, W20 | Phổ biến trong coatings châu Âu |

### 7.1b. Nguồn mua tại Việt Nam

Thị trường Việt Nam có sẵn bột thạch anh chất lượng tốt từ các mỏ trong nước (Yên Bái, Quảng Ngãi) và nhập khẩu. Các kênh mua hàng:

- Nhà cung cấp khoáng sản công nghiệp: Vietchem, Kosaximi, Hóa chất Thiên Sơn, Thăng Long Khoáng Sản.

- Tên thương phẩm cần yêu cầu: 'Bột thạch anh siêu mịn', 'Bột đá thạch anh', 'Silica Powder', 'Quartz Powder'.

Thông số kỹ thuật bắt buộc khi đặt mua:

- Mesh: 325 mesh (D98 ≤ 44 µm) — dòng đa dụng cho hầu hết bột trét gỗ.

- Độ tinh khiết SiO₂: ≥ 98.5%.

- Độ trắng (Whiteness): ≥ 90 (tránh thạch anh vàng/xám do nhiễm Fe).

- Độ ẩm: ≤ 0.5% (bột ẩm làm vón cục trong công thức nước).

- Kích thước đóng gói: Bao PP 25kg, hàng đại lý thường có giá 3,000–8,000 VND/kg tùy grade.

## 7.2. PVAc Emulsion

| Nhà cung cấp | Grade tiêu biểu | NV% | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Celanese (USA/EU) | VINNAPAS® EP 400H, EP 65W | 55–65% | Chất lượng cao, hệ bột trét Đức dùng nhiều |
| Wacker Chemie (Đức) | VINNAPAS® B 500 | 50% | Tg 28°C, xốp vi mô tốt |
| SIAB Vietnam | Dòng PVAc nội địa | 50–55% | Giá tốt, phù hợp công thức chi phí thấp |
| Synthomer (UK) | LATEKOLL® series | 50–56% | Phổ biến tại Đông Nam Á |

## 7.3. Acrylic–PU Hybrid Dispersion

- Covestro: Bayhydrol® UH 2593/1 (40% NV, tốt cho sàn gỗ).

- Alberdingk Boley: Alberdingk® U 9800 (50% NV, PU-acrylic hybrid cao cấp).

- DSM (Nuplex): NeoPac® E-106 (35% NV, dành cho coating gỗ gốc nước).

- Đại lý khu vực: Liên hệ Covestro Việt Nam hoặc nhà nhập khẩu hóa chất chuyên ngành như Hoá Chất Á Châu, Hoá Chất Đông Á.

## 7.4. Fumed Silica (Aerosil®)

- Evonik Industries (Đức) — nhà sản xuất Aerosil® chính hãng. Nhà phân phối VN: Hoá chất Đức Giang, Kimitec.

- Cabot Corp (USA) — CAB-O-SIL® M-5, giá cạnh tranh hơn Aerosil tại thị trường châu Á.

- OCI Company (Hàn Quốc) — HDK® series, phân phối tốt tại Việt Nam.

- Giá tham khảo Aerosil® 200 tại VN: 150,000–250,000 VND/kg (nhập khẩu). Dùng ít nên chi phí không đáng kể trong công thức.

## 7.5. Bentonite / Rheological Additives

- Elementis (UK): BENTONE® EW — bentonite biến tính cho hệ nước, thixotropy xuất sắc.

- BYK Additives (Đức): AQUATIX® 8421 — synthetic hectorite, sạch hơn bentonite tự nhiên.

- Laviosa (Ý): DINGEL® EW — bentonite nước, giá cạnh tranh, phổ biến Đông Nam Á.

- Trong nước: Bentonite Việt Nam (mỏ Lâm Đồng, Bình Thuận) — grade thô, cần test kỹ thixotropy trước khi dùng. Giá 5,000–15,000 VND/kg.

# 8. Lộ Trình R&D Đề Xuất

## Giai Đoạn 1 — Lab Scale (0–3 tháng)

- Phối chế và đánh giá 3 biến thể binder: PVAc thuần / PVAc:PU-hybrid 70:30 / PVAc:PU-hybrid 60:40.

- Test oil penetration cho cả 3 biến thể với Hardwax Oil nội bộ BTChem.

- Tối ưu hóa thickener: Bentonite alone vs. Bentonite + Aerosil® 200.

- Xác nhận shelf life bằng heat aging test (50°C/7 ngày mô phỏng 6 tháng lưu kho).

## Giai Đoạn 2 — Phát Triển Màu Sắc (3–5 tháng)

- Phát triển ít nhất 5 tông màu chuẩn: Natural, White, Oak, Walnut, Wenge.

- Kiểm tra non-bleeding của pigment khoáng.

- Xây dựng fan deck màu nội bộ làm chuẩn màu sản xuất.

## Giai Đoạn 3 — Pilot & Commercial (5–9 tháng)

- Scale up lên 100–200 kg batch. Kiểm tra độ đồng nhất batch-to-batch.

- Chạy thử tại ít nhất 2 xưởng mộc khách hàng, thu thập phản hồi thực tế.

- Hoàn thiện bộ thông số kỹ thuật (TDS) và SDS theo chuẩn GHS.

- Đăng ký mã sản phẩm, thiết kế bao bì, lên kệ thị trường.

# Phụ Lục: Thuật Ngữ Kỹ Thuật

| Thuật ngữ | Định nghĩa |
| --- | --- |
| BET Surface Area | Phương pháp đo diện tích bề mặt hạt (Brunauer-Emmett-Teller). Đơn vị: m²/g. |
| Coalescence | Quá trình hạt nhũ tương polymer hợp nhất thành màng liên tục khi nước bay hơi. |
| MFT (Minimum Film Formation Temperature) | Nhiệt độ tối thiểu để polymer tạo màng đồng nhất. Dưới MFT, màng bị nứt/bở. |
| Thixotropy | Tính chất lưu biến: độ nhớt giảm khi có lực cắt, tăng trở lại khi ngừng lực. |
| Non-volatile Solid (NV%) | Phần trăm chất rắn còn lại sau khi bay hơi hoàn toàn dung môi (thước đo hàm lượng binder thực). |
| Silanol (Si-OH) | Nhóm chức hydroxyl trên bề mặt silica, tạo liên kết hydrogen → cơ chế gel fumed silica. |
| KU (Krebs Units) | Đơn vị đo độ nhớt Krebs — thước đo thực tế khả năng thi công bằng dao trét. |
| Pot life / Open time | Thời gian sản phẩm còn thi công được sau khi mở nắp/pha trộn. |
| Raking light test | Chiếu đèn góc thấp lên bề mặt gỗ để phát hiện vết lõm, vết màu không đồng nhất. |

BTChem R&D Division  ·  Tài liệu nội bộ — Bảo mật cấp độ 2

Tài liệu này là mảnh ghép thứ ba trong hệ sinh thái chất phủ gỗ xanh của BTChem: Hardwax Oil · Maleized Oil (MATR) · Wood Filler