# CÔNG THỨC SƠN UV TRÊN KIM LOẠI (trích từ sổ công thức UV nội bộ)

Ngày tra: 30/09/2026 · Nguồn: `C:\Claw 2\Nghien cuu\DAUTHUCVAT\cong-thuc-uv-cu.md` (sổ công thức UV cũ) · đối chiếu `CONTHUCUV\Huong_dan_lua_chon_son_UV.md` và `CONTHUCUV\Danh muc nguyen lieu UV.md`

Ghi chú phạm vi: thư viện công thức đang dùng (`CONTHUCUV`) chỉ có công thức cho gỗ. Dòng kim loại nằm trong sổ cũ, gồm 1 primer bám dính (BT_UV1508), 2 primer 1509 (M1/M2) và 1 sealer trắng phun cho kim loại (BTUV0909 SPR) + các ghi chú nguyên liệu định hướng kim loại.

## 1. BT_UV1508 PRIMER — “bám dính cực tốt trên kim loại”

Mô tả trong danh mục: *Bám dính cực tốt trên kim loại* · Lăn trục · giá tham khảo 1.000–1.200 · hướng dẫn chọn sơn UV ghi: *“BT_UV1508 – Bám dính đa năng – Kim loại, nhựa ABS”*.

Công thức (mẻ gốc 250 g):

| # | Nguyên liệu | Khối lượng (g) | Quy về 100 phần | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W-535 (nguyên liệu mới) | 171,62 | 68,65 | nhựa epoxy acrylate biến tính — lăn bám dính trên nền kim loại, gỗ |
| 2 | EM 221 (HDDA, 2 chức) | 17,16 | 6,86 | *bám dính tốt trên kim loại* |
| – | TM 2800 (CaSO₄) | 22,48 | 8,99 | độn |
| 3 | A66 (nhựa TPA dẻo) | 25,74 | 10,30 | tăng dẻo & bám dính |
| 4 | P9083 = PA-9083 | 2,70 | 1,08 | phụ gia bám dính phosphate acrylate — *tăng bám dính lên kim loại, nền khó* |
| 5 | D1173 (PI-1103) | 10,30 | 4,12 | quang khơi mào hydroxy ketone |
|  | Tổng | 250 | 100 |  |

Quy trình thi công ghi kèm trong sổ:

Quy trình 1: BTUV 1508 Primer lăn 1 lần → BTUV 2222 W sealer PHT lăn 2 lần.

Quy trình 2: BTUV 1508 Primer lăn 1 lần → BTUV 2222 W sealer PHT lăn 1 lần.

Lưu ý nguyên văn trong sổ: *“Độ bám trên melamine vẫn chưa đảm bảo”* — tức mạnh ở kim loại/ABS, chưa chắc đạt trên melamine.

## 2. BTUV0909 SPR WHITE SEALER — sơn UV trắng phun trên kim loại

Mô tả trong danh mục: *Sơn UV trắng trên kim loại, sơn phun, dùng với primer 1509* · Lăn trục/phun · giá tham khảo 800–1.200.

Công thức (mẻ gốc 300 g):

| # | Nguyên liệu | Khối lượng (g) | Quy về 100 phần | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 160D | 26,90 | 8,97 | *“Phun súng, phun trên nền primer cho kim loại”* |
| 2 | W535 | 29,89 | 9,96 | tăng bám dính |
| 3 | HE421F (= B-113) | 36,74 | 12,25 | nhựa epoxy acrylate BPA |
| 4 | EM231 (TMPTA) | 21,34 | 7,11 | monomer 3 chức |
| 5 | BYK 1798 | 1,84 | 0,61 | phá bọt |
| 6 | Zinc-St (kẽm stearate) | 8,86 | 2,95 | dễ chà nhám |
| 7 | TM2800 (CaSO₄) | 29,89 | 9,96 | độn |
| 8 | H15 (talc) | 20,92 | 6,97 | độn |
| 9 | Titan 996 (TiO₂) | 44,00 | 14,67 | bột trắng |
| 10 | DD661 | 56,12 | 18,71 | dung môi/pha loãng |
| 11 | P220X (1-2 XY) | 5,91 | 1,97 | phụ gia lưu biến |
| 12 | D1173 (PI-1103) | 10,71 | 3,57 | quang khơi mào bề mặt |
| 13 | PI-819 (BAPO) | 3,57 | 1,19 | PI chiều sâu |
| 14 | TPO | 3,21 | 1,07 | PI chiều sâu |
|  | Tổng | 300 | 100 |  |

Vì sao hệ trắng phải có TPO + PI-819: màng trắng có TiO₂ (14,67 %) chặn tia UV ⇒ nếu chỉ dùng PI bề mặt (D1173) thì mặt khô mà ruột chưa khô. Công thức này đã tính sẵn 2 PI chiều sâu — đúng nguyên tắc đang áp cho hệ 0806 WV.

## 3. HAI PRIMER 1509 (bám trên nền kim loại)

### 3.1. 1509 Primer M1 — chính là “PRIMER 01 GT” trong thư viện mới (số liệu trùng khớp)

| Nguyên liệu | Khối lượng | Quy về 100 phần | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| W-535 | 38,29 | 38,29 | *“lăn bám dính trên nền kim loại, gỗ”* |
| HE421F | 9,57 | 9,57 | *“phù hợp qui trình sơn kết hợp với NC màu, chống dòn, bể sơn”* |
| W-522 | 19,14 | 19,14 | polyester acrylate |
| DR-U311 | 4,34 | 4,34 | — |
| EM223 (TPGDA) | 6,57 | 6,57 | monomer 2 chức |
| H15 (talc) | 11,00 | 11,00 | độn |
| A66 | 4,79 | 4,79 | tăng dẻo & bám |
| PA 9083 | 1,44 | 1,44 | phụ gia bám dính kim loại |
| BYK 1798 | 0,00 | 0 | — |
| D-1173 | 4,79 | 4,79 | PI |
| Tổng | 100 | 100 |  |

### 3.2. 1509 Primer M2 (bản nhiều độn hơn, rẻ hơn)

| Nguyên liệu | Khối lượng | Quy về 100 phần |
| --- | --- | --- |
| W-535 | 31,91 | 31,91 |
| HE421F/B113 | 7,98 | 7,98 |
| W-522 | 15,95 | 15,95 |
| DR-U311 | 3,62 | 3,62 |
| EM223 | 5,48 | 5,48 |
| H15 (talc) | 25,84 | 25,84 |
| A66 | 3,99 | 3,99 |
| PA 9083 | 1,20 | 1,20 |
| BYK 1798 | 0,00 | 0 |
| D-1173 | 3,99 | 3,99 |
| Tổng | 100 | 100 |

Giá tham khảo trong danh mục: 1509 Primer M2 400–600 (M1 không ghi giá riêng).

## 4. (Tham chiếu) UV 0909 Pr — primer bám dính trên MELAMINE

Chỉ dùng khi cần nền melamine (không phải kim loại), ghi để phân biệt rõ:

| Nguyên liệu | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| U1910 | 19,60 | *tăng bám dính trên nền Melamine* |
| K106 (A66) | 30,40 | nhựa dẻo |
| DRU 311-E | 29,40 | — |
| D-1173 | 2,94 | PI |
| BuAc | 17,66 | dung môi |
| Tổng | 100 |  |

## 5. Các ghi chú nguyên liệu định hướng KIM LOẠI trong sổ (để chọn khi đổi mã)

| Nguyên liệu | Ghi chú nguyên văn / bản chất | Dùng cho |
| --- | --- | --- |
| PA-9083 | phụ gia bám dính phosphate acrylate — *“tăng bám dính lên kim loại, nền khó”* | Sealer, Primer |
| W-535 (B-535) | epoxy acrylate biến tính — *“chuyên dụng WV sealer, tăng bám dính rất tốt, tự khô”*; sổ cũ ghi *“lăn bám dính trên nền kim loại, gỗ”* | Sealer, Primer |
| EM 221 | HDDA (2 chức) — ghi chú *“bám dính tốt trên kim loại”* | Primer 1508 |
| 160D | polyurethane acrylate — *“phun súng, phun trên nền primer cho kim loại”* | Sealer trắng 0909 |
| U1910 | tăng bám dính nền melamine (không phải kim loại) | UV 0909 Pr |

## 6. Tóm tắt nên dùng cái nào

| Nhu cầu | Dùng | Quy trình |
| --- | --- | --- |
| Bám dính trên kim loại là ưu tiên số 1 | BT_UV1508 Primer (W-535 68,65 % + EM 221 6,86 % + PA-9083 1,08 %) | Lăn 1 lần primer → phủ sealer 1–2 lần |
| Sơn trắng UV phun trên kim loại | BTUV0909 SPR white Sealer | Phun trên nền primer 1509 (theo đúng ghi chú trong sổ) |
| Primer bám dính dùng chung (kim loại + gỗ), có sẵn trong thư viện mới | 1509 Primer M1 = PRIMER 01 GT | — |
| Cần rẻ hơn, chấp nhận nhiều độn | 1509 Primer M2 (H15 25,84 %; PA-9083 1,20 %) | — |

Ba điểm kỹ thuật rút ra (khớp với việc đang xử lý hệ 0806 WV):

Cả 3 công thức kim loại đều đặt PA-9083 (phosphate acrylate) trong thành phần — đây đúng là chất bám dính cho nền khó/kim loại, và 0806 WV đang thiếu nó.

W-535 xuất hiện ở mọi công thức kim loại (31,9–68,7 %) — sổ ghi rõ tăng bám dính tốt, tự khô.

Hệ trắng luôn có TPO/PI-819 (chiều sâu) ngoài PI bề mặt — nguyên tắc bắt buộc cho màng có TiO₂.

*(Số g in nguyên theo sổ; cột “quy về 100 phần” do trợ lý tính lại để cân mẻ — không sửa số gốc. Đơn giá “400–600 / 800–1.200 / 1.000–1.200” ghi nguyên theo danh mục, đơn vị tính như bảng gốc.)*