HOÁ KEO BÌNH THẠNH

BT CHEM

CÔNG TY TNHH SX-TM HOÁ KEO BÌNH THẠNH

Bình Phước B, P. Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Tel: (0274) 3 789 991/2/3.

Fax: (0274) 3 789 996/ 7. Email: hkbt@btchem.com.vn.

www.btchem.com.vn

ISO 9001  -  ISO 14001

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DẦU BẢO QUẢN

1. HỆ DẦU

*Vật liệu sử dụng

- Dầu stain: pha màu sử dụng trong lớp stain màu

- Dung môi stain: pha loãng dầu stain

- Dầu Hardwax oil: dầu bảo vệ bề mặt

- Dung môi lau: pha loãng dầu Hardwax oil

- Màu hệ dầu

*Quy trình sử dụng và tỉ lệ pha trộn

- Xử lí bề mặt gỗ

- Lau dầu Stain (lớp tạo màu)

-Dầu Stain + Dung môi stain (1-1) + 20% màu dầu

-Lau ướt đều, sau đó lau khô lại

-Để khô ráo tự nhiên 6-8h

- Lau dầu bảo vệ bề mặt (lớp không màu)

-Dầu Hardwax Oil + Dung môi lau (1-1)

-Lau ướt đều, sau 10-15p lau ráo

-Khô sau 24-48h

2. HỆ NƯỚC

2.1. Quy trình nước – nước

*Vật liệu sử dụng

- Dầu stain 1507H: pha màu sử dụng trong lớp stain màu

- Nước pha 1507H: pha loãng, cải thiện độ dễ lau của dầu stain và dầu bảo quản

- Dầu bảo vệ 1507H: bảo vệ bề mặt

- Màu hệ nước

*Quy trình sử dụng và tỉ lệ pha trộn

- Xử lí bề mặt gỗ

- Lau dầu Stain (lớp tạo màu)

-Dầu Stain 1507H + 30-40% nước pha 1507H + 10% hỗn hợp màu nước

-Lau ướt đều, sau đó lau khô lại

-Để khô ráo tự nhiên 6-8h

- Lau dầu bảo vệ bề mặt (lớp không màu)

-Dầu bảo vệ 1507H + 30-40% nước pha 1507H

-Lau ướt đều, sau đó lau ráo mỏng

-Khô sau 24h

2.2. Quy trình nước – dầu

*Vật liệu sử dụng

- Dầu stain 1507H: pha màu sử dụng trong lớp stain màu

- Nước pha 1507H: pha loãng, cải thiện độ dễ lau của dầu stain và dầu bảo quản

- Dầu Hardwax oil: bảo vệ bề mặt

- Dung môi lau: pha loãng dầu Hardwax oil

- Màu hệ nước

*Quy trình sử dụng và tỉ lệ pha trộn

- Xử lí bề mặt gỗ

- Lau dầu Stain (lớp tạo màu)

-Dầu Stain 1507H + 30-40% nước pha 1507H + 10% hỗn hợp màu nước

-Lau ướt đều, sau đó lau khô lại

-Để khô ráo tự nhiên 6-8h

- Lau dầu bảo vệ bề mặt (lớp không màu)

-Dầu Hardwax Oil + Dung môi lau (1-1)

-Lau ướt đều, sau 10-15p lau ráo

-Khô sau 24-48h