CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI TRI MỘC VIỆT NAM

---oOo---

HƯỚNG DẪN PHA CHẾ & THI CÔNG

BỘ KIT TẨY GỖ 2 THÀNH PHẦN

(Dùng cho gỗ tự nhiên: Sồi, Tần Bì, Thông, Óc Chó, Tràm Bông Vàng)

Sản phẩm bao gồm:
Tẩy A - Hydrogen Peroxide (H₂O₂) 30-35%
Tẩy B - Sodium Hydroxide (NaOH) 10%
Trung hòa C - Acid Oxalic 2% + Na₂SO₃ 1%

# MỤC LỤC

1. Tổng quan bộ kit

2. Thành phần & Tỷ lệ pha

3. Nguyên lý hoạt động

4. Quy trình thi công

5. Pha chế & Kiểm tra chất trung hòa

6. Thử bằng thuốc tím (KMnO₄)

7. Thử bằng giấy quỳ (pH)

8. An toàn & Bảo quản

Phụ lục: Timeline tối ưu

# 1. TỔNG QUAN VỀ BỘ KIT TẨY GỖ

Bộ kit tẩy gỗ 2 thành phần (H₂O₂ + NaOH) là giải pháp tẩy trắng chuyên nghiệp nhất, dùng cho gỗ tự nhiên cần làm sáng triệt để (phong cách Whitewashed, Driftwood, Scandinavian), loại bỏ màu nâu vàng của lignin, tạo nền đồng nhất trước sơn phủ.

Bộ kit hoàn chỉnh gồm:

- Tẩy A: Hydrogen Peroxide (H₂O₂) 30-35% - tác nhân oxy hóa mạnh

- Tẩy B: Sodium Hydroxide (NaOH) 10% - chất hoạt hóa kiềm, mở thớ gỗ

- Trung hòa C: Acid Oxalic 2% + Na₂SO₃ 1% - hạ pH, khử H₂O₂ dư

- Giấy quỳ tím - kiểm tra pH bề mặt (đích: 5.5-6.5)

- Thuốc tím (KMnO₄) 0.01% - kiểm tra H₂O₂ dư

# 2. THÀNH PHẦN & TỶ LỆ PHA

## 2.1. Tẩy A - Hydrogen Peroxide H₂O₂ 30-35%

Nồng độ: 30-35% (oxy già công nghiệp). Dùng trực tiếp, không pha loãng.

- Bảo quản nơi tối, mát (< 25°C), tránh ánh nắng

- Không dùng H₂O₂ dược phẩm 3% - quá yếu, không hiệu quả

- Hạn dùng: 6 tháng kể từ mở nắp (phân hủy ~0.5%/tháng ở 25°C)

## 2.2. Tẩy B - Sodium Hydroxide NaOH 10%

Cách pha 1 lít: 100g NaOH khan + 900ml nước cất.

- Pha NaOH vào NƯỚC, không đổ nước vào NaOH - phản ứng tỏa nhiệt mạnh, có thể sôi bắn

- Dùng nước cất hoặc nước khử khoáng - nước máy có Ca/Mg tạo kết tủa trắng

- Để nguội hoàn toàn trước đóng chai

- Bảo quản chai nhựa HDPE, đậy kín - NaOH hút ẩm và hấp thụ CO₂

## 2.3. Tỷ lệ pha trộn A+B khi thi công

| Loại gỗ | Tỷ lệ A : B |
| --- | --- |
| Sồi (Oak) - tẩy nhẹ | 3 : 1 |
| Sồi (Oak) - tẩy sâu | 2 : 1 |
| Tần Bì (Ash) | 3 : 1 |
| Thông (Pine) | 4 : 1 |
| Óc Chó (Walnut) | 2 : 1 |
| Tràm Bông Vàng (Acacia) | 3 : 1 |

Quy tắc: A càng cao (4:1) tẩy nhẹ, B càng cao (2:1) tẩy mạnh.

## 2.4. Dung dịch Trung hòa C (Acid Oxalic 2% + Na₂SO₃ 1%)

Đây là dung dịch phức hợp tác dụng KÉP:

- Acid Oxalic 2%: Trung hòa NaOH dư, đưa pH từ ~12 xuống 5.5-6.5. Đồng thời khử vết ố sắt (Fe3+ -> Fe2+).

- Na₂SO₃ 1%: Khử H₂O₂ dư: Na₂SO₃ + H₂O₂ -> Na₂SO₄ + H₂O

Pha chung: 20g Acid Oxalic + 10g Na₂SO₃ + 1 lít nước cất. Khuấy đến tan.

| Quy mô | Acid Oxalic | Na₂SO₃ | Nước cất |
| --- | --- | --- | --- |
| 500ml | 10g | 5g | 500ml |
| 1 lít | 20g | 10g | 1 lít |
| 5 lít | 100g | 50g | 5 lít |
| 20 lít | 400g | 200g | 20 lít |

# 3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

## 3.1. Phản ứng tẩy chính

Trong môi trường kiềm mạnh (pH > 11), H₂O₂ phân ly tạo ion Hydroperoxide (HOO-):

H₂O₂ + OH⁻ -> HOO⁻ + H₂O

Ion HOO⁻ oxy hóa chọn lọc các liên kết đôi C=C trong vòng thơm của lignin, phá vỡ cấu trúc chromophore, chuyển lignin thành hợp chất tan, màu sáng.

NaOH đóng 2 vai trò: hoạt hóa H₂O₂ tạo HOO⁻ và làm trương nở sợi gỗ, mở mao quản.

## 3.2. Phản ứng trung hòa

Acid Oxalic trung hòa kiềm dư: 2NaOH + H₂C₂O₄ -> Na₂C₂O₄ + 2H₂O

Na₂SO₃ khử H₂O₂ dư: Na₂SO₃ + H₂O₂ -> Na₂SO₄ + H₂O

Sản phẩm phụ là muối sulfate và oxalate tan, không để lại gốc hóa học hoạt tính.

# 4. QUY TRÌNH THI CÔNG

## 4.1. Chuẩn bị bề mặt

- Chà nhám P120 -> P180 theo chiều vân

- Hút bụi kỹ, lau sạch bằng khăn ẩm vắt kiệt

- Kiểm tra: độ ẩm gỗ < 12%, nhiệt độ phòng 20-30°C

## 4.2. Pha hỗn hợp tẩy

Pha LƯỢNG DÙNG NGAY. Theo tỷ lệ cơ bản 3A : 1B. Khuấy nhẹ, không lắc mạnh. Không để hỗn hợp quá 30 phút.

## 4.3. Thi công tẩy

- Quét đều hỗn hợp lên bề mặt gỗ theo chiều vân - bề mặt phải ướt hoàn toàn

- Để yên 15-30 phút. Gỗ sáng dần - quan sát sự thay đổi

- Nếu cần tẩy sâu: quét lớp thứ 2 sau 15 phút

- Tổng thời gian tối đa: 60 phút. Không để hỗn hợp khô trên bề mặt

## 4.4. Rửa sạch & Trung hòa

- Xịt/lau sạch hỗn hợp tẩy còn trên bề mặt bằng nước sạch

- Quét dung dịch Trung hòa C lên toàn bộ bề mặt - để 10-15 phút

- Lau lại nước sạch 2-3 lần - thấm khô bằng khăn sạch

- Sấy nhẹ 50-60°C trong 30-60 phút hoặc để khô tự nhiên

## 4.5. Kiểm tra (ước lượng)

- Giấy quỳ: pH bề mặt 5.5-6.5

- Thuốc tím KMnO₄ 0.01%: H₂O₂ dư < 10 ppm

- Nếu không đạt: lặp lại trung hòa - rửa lại - kiểm tra lại

Quy trình chi tiết kiểm tra - xem Mục 6 và 7.

# 5. PHA CHẾ & KIỂM TRA CHẤT TRUNG HÒA

## 5.1. Acid Oxalic 2%

- 20g Acid Oxalic (COOH)₂·2H₂O dạng tinh thể trắng + 1 lít nước cất nóng 50-60°C

- Khuấy tan hoàn toàn, để nguội, đóng chai nhựa PET

Kiểm tra: giấy quỳ -> pH < 2 (đỏ rõ).

## 5.2. Na₂SO₃ 1%

- 10g Na₂SO₃ bột trắng + 1 lít nước cất, khuấy nhẹ

- Đóng chai kín - Na₂SO₃ dễ oxy hóa trong không khí thành Na₂SO₄ (mất tác dụng)

- Chỉ pha tối đa 1 tuần. Tốt nhất pha ngay trước thi công.

Kiểm tra: nhỏ lên giấy tẩm KMnO₄ -> mất màu tím ngay.

## 5.3. Dung dịch Trung hòa C (kết hợp)

- 20g Acid Oxalic + 10g Na₂SO₃ + 1 lít nước cất nóng 50-60°C, khuấy tan.

- Hạn dùng: 7 ngày (Na₂SO₃ giảm hoạt tính khi pha chung với acid).

#### Phương án pha riêng

| Dung dịch | Công thức | Hạn dùng | Bảo quản |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 – Acid Oxalic 2% | 20g + 1 lít nước cất | 3–6 tháng | Chai HDPE/thủy tinh, nhiệt độ thường |
| C2 – Na₂SO₃ 1% | 10g + 1 lít nước cất | 1–2 tháng | Chai tối màu, đậy kín, tránh CO₂ |

Khi thi công: Trộn C1 : C2 = 1:1 theo thể tích ngay trước khi dùng.

#### Lưu ý với Na₂SO₃ khi pha riêng

Na₂SO₃ dễ bị oxy hóa thành Na₂SO₄ bởi O₂ không khí, mất tác dụng khử. Nên:

- Pha bằng nước cất đã đun sôi để đuổi O₂ rồi để nguội

- Đổ đầy chai, hạn chế khoảng không khí

- Hoặc thay bằng Na₂S₂O₅ (sodium metabisulfite) — ổn định hơn, hiệu quả khử H₂O₂ tốt hơn, hạn dùng dài hơn ~6 tháng

# 6. THỬ BẰNG THUỐC TÍM (KMnO₄)

Mục đích: Phát hiện H₂O₂ dư >10 ppm sẽ gây ngả vàng gỗ sau 1-3 tháng và phá hủy màng sơn.

## 6.1. Pha KMnO₄ 0.01%

- 0.1g KMnO₄ + 100ml nước cất => dung dịch mẹ 0.1%

- 10ml dung dịch mẹ + 90ml nước cất + 2-3 giọt H₂SO₄ 10% => 100ml KMnO₄ 0.01%

- Bảo quản chai thủy tinh nâu, tránh sáng. Hạn dùng: 1 tháng.

## 6.2. Cách thử & Đọc kết quả

- Nhỏ 1-2 giọt KMnO₄ 0.01% lên bề mặt gỗ đã trung hòa và sấy khô

- Quan sát 30-60 giây (dùng đồng hồ bấm)

| Kết quả | Ý nghĩa | Hành động |
| --- | --- | --- |
| Màu tím giữ nguyên | KHÔNG còn H₂O₂ (✅ ĐẠT) | Tiếp tục sơn |
| Nhạt dần | Còn ít H₂O₂ ~5-15 ppm (⚠) | Trung hòa thêm |
| Mất màu ngay | Còn nhiều H₂O₂ >15 ppm (❌) | Trung hòa lại |

## 6.3. Nguyên lý

KMnO₄ (tím) + H₂O₂ (môi trường acid) -> MnSO₄ (không màu)

H₂O₂ còn càng nhiều -> mất màu càng nhanh.

## 6.4. Lưu ý

- Luôn có mẫu đối chứng (gỗ chưa tẩy) để so màu

- Không thử trên gỗ ướt - nước cũng làm nhạt màu

- Có thể dùng bông tăm thấm KMnO₄ chấm nhẹ - dễ quan sát hơn

# 7. THỬ BẰNG GIẤY QUỲ (pH)

Mục đích: Kiểm tra kiềm dư (NaOH). NaOH dư -> gỗ ngả vàng sau 3-6 tháng, hỏng đóng rắn sơn UV/PU.

## 7.1. Cách thử

- Nhúng giấy quỳ vào nước cất (không nước máy)

- Áp giấy quỳ ẩm lên gỗ 5-10 giây

- So màu với thang pH hoặc giấy quỳ chuẩn

## 7.2. Đọc kết quả

| Màu giấy quỳ | pH | Kết luận |
| --- | --- | --- |
| Đỏ đậm | <5 | Còn acid - rửa lại nước sạch |
| Đỏ -> Tím | 5.5-6.5 | ✅ ĐẠT - trung tính, sẵn sàng sơn |
| Tím -> Xanh nhạt | 7-8 | ⚠ Kiềm nhẹ - có thể chấp nhận |
| Xanh đậm | >9 | ❌ Kiềm mạnh - còn NaOH, trung hòa lại |

## 7.3. Lưu ý

- Kiểm tra tối thiểu 3 vị trí khác nhau trên cùng tấm gỗ

- Ghi nhận kết quả pH mỗi lô sản xuất

- Nếu pH >7.5: quét lại Trung hòa C, chờ 10 ph, rửa, sấy, thử lại

- Nếu pH <5: rửa nước 2-3 lần, sấy, thử lại

- Chỉ sơn khi pH = 5.5-6.5 (tốt nhất) hoặc 6.0-7.0 (chấp nhận được)

# 8. AN TOÀN & BẢO QUẢN

## 8.1. An toàn phòng cháy

- Hỗn hợp H₂O₂ 30% + NaOH ĐẬM ĐẶC PHÁT NHIỆT MẠNH -> có thể > 100°C -> phân hủy O₂ ào ạt -> NỔ

- Luôn đeo găng tay chịu kiềm, kính bảo hộ, tạp dề chống hóa chất

- Không pha vào bình kín. Pha trong thùng nhựa hở, thoáng

- Pha lượng nhỏ vừa đủ dùng trong 15-20 phút

- Nếu hỗn hợp bốc khói/sủi bọt mạnh -> lùi xa, để yên ngoài trời

## 8.2. Bảo quản

| Hóa chất | Bảo quản | Hạn dùng |
| --- | --- | --- |
| H₂O₂ 30% | Chai HDPE tối màu, <25°C | 6 tháng |
| NaOH 10% | Chai HDPE, đậy kín | 12 tháng |
| Trung hòa C | Chai nhựa, tránh sáng | 7 ngày |
| KMnO₄ 0.01% | Chai thủy tinh nâu | 1 tháng |

## 8.3. Xử lý sự cố

- Dây vào mắt -> rửa vòi nước chảy 15 phút -> cơ sở y tế ngay

- Dây ra da -> rửa nước sạch nhiều lần. Nếu bỏng -> cơ sở y tế

- Hít hơi H₂O₂ đậm đặc -> ra ngoài thoáng khí

- Đổ hóa chất ra sàn -> trung hòa nước nhiều lần, giẻ thấm phơi khô ngoài trời

# PHỤ LỤC: TIMELINE THI CÔNG TỐI ƯU

Tổng thời gian: ~2.5-3 giờ (từ chuẩn bị đến sẵn sàng sơn).

| Thời gian | Công đoạn | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 00:00 | Chà nhám P120->P180 |  |
| 00:20 | Vệ sinh bụi, lau ẩm, để khô |  |
| 00:45 | Pha hỗn hợp tẩy A+B | Pha vừa đủ, dùng ngay |
| 00:50 | Quét tẩy lần 1 | Quét ướt đều theo vân |
| 01:05 | (Chờ 15 phút) | Gỗ sáng dần |
| 01:05 | Quét lần 2 (nếu cần) | Tẩy sâu thêm |
| 01:20 | Kết thúc tẩy |  |
| 01:25 | Rửa sạch tẩy | Xịt/lau nước |
| 01:35 | Quét Trung hòa C | Để 10-15 phút |
| 01:50 | Rửa lại nước sạch 2-3 lần | Lau khô |
| 02:00 | Sấy 50-60°C | 30-60 phút |
| 02:45 | Để nguội | 15 phút |
| 03:00 | Kiểm tra (KMnO₄ + giấy quỳ) | Ghi nhận kết quả |
| 03:10 | ✅ SẴN SÀNG SƠN |  |